| (19) KG |  | (11) 146 | (13) U | (46) 30.09.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | Е04С 1/100 (2012.01); E04B 1/48 (2012.01) |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG  (11)  146 (46) 30.09.2012

(21) 20120015.2

(22) 21.04.2011

(46) 30.09.2012, Бюл. №9

(76) Матозимов Б.С., Маматов Ж.Ы., Кожобаев Ж.Ш., Ордобаев Б.С., Султаналиев К.С. (KG)

(56) Совалов И. Г., Могилевский Я. Г., Остромогольский В.И. Бетонные и железобетонные работы. – М.: Стройиздат, 1988. – С. 182-185

(54) Стеновой блок из бетона

(57) Полезная модель относится к конструкциям стеновых блоков, используемых для возведения зданий и сооружений.

Задачей полезной модели является снижение плотности и теплопроводности бетонного стенового блока.

Поставленная задача решается тем, что в стеновом блоке, имеющем тычковые, ложковые и постельные грани, согласно изобретению, в постельной грани основного блока, выполненной в виде прямоугольного параллелограмма, образовано сквозное круглое отверстие, в одной из тычковых граней основного и дополнительного блоков образован полукруглый вырез одинакового диаметра с круглым отверстием, а дополнительный блок составляет одну четвертую часть основного блока, при этом основной и дополнительный блоки снабжены соединительным элементом в виде цилиндрической шпонки, имеющей высоту, равную удвоенной высоте блоков, а диаметр – меньший, чем диаметр указанного отверстия и полукруглого выреза, и в составе бетонной смеси для изготовления стенового блока в качестве крупного заполнителя применены пенополистирол.  2 н.п. ф., 3 фиг.

(21) 20120015.2

(22) 21.04.2011

(46) 30.09.2012, Bull. №9

(76) Matozimov B.S., Mamatov J.Y., Kojobaev J.Sh., Ordobaev B.S., Sultanaliev K.S. (KG)

(56) Sovalov I.G., Mogilevskiy Ya.G., Ostromogolskiy V.I. Concrete and ferroconcrete works. - Mocow: Stroiizdat 1988. - P. 182-185

(54) Wall block, made of concrete

(57) The invention relates to the wall blocks’ constructions, used for the construction of buildings and structures.

Problem of the utility model is to reduce the density and thermal conductivity of the concrete block wall.

The problem is solved by the fact that in wall unit with bonder, Stretcher bond and bed edges, according to the invention, in a bed faces the main unit, made in the form of a rectangular parallelogram, the resultant through a round hole in one of the faces of the bonder primary and secondary blocks formed a semi-circular cut-out the same diameter with a round hole, and the extra power makes up one fourth of the main unit, and the primary and secondary units are equipped with a connecting element in the form of cylindrical pins, having a height equal to twice the height of the blocks, and the diameter - smaller than the diameter of said hole and shaped cuts and in the concrete mix for manufacturing building blocks as coarse aggregate used styrofoam. 2 bp f., 3 FIG.

Полезная модель относится к строительству, а именно, к конструкциям стеновых блоков, используемых для возведения зданий и сооружений.

Известен стеновой блок из тяжелого бетона, состоящий из смеси цемента и воды, с песком и гравием или каменным щебнем. Плотность тяжелого бетона составляет 2200-2500 кг/м3.

Известны также стеновые блоки теплопроводностью 0.11-1.92 Вт/м °С из легкого бетона плотностью ниже 1800 кг/м3. Легкий бетон приготовляют на легких заполнителях, имеющих пористую структуру керамзит, перлит, гранулированный шлак. (Совалов И.Г., Могилевский Я.Г., Остромогольский В. И. Бетонные и железобетонные работы. – М.: Стройиздат, 1988. – С. 182-185).

Недостатком известных стеновых блоков является то, что они имеют большую плотность и теплопроводность.

Задачей полезной модели является снижение плотности и теплопроводности бетонного стенового блока.

Поставленная задача решается тем, что в стеновом блоке, имеющем тычковые, ложковые и постельные грани, согласно изобретению, в постельной грани основного блока, выполненной в виде прямоугольного параллелограмма, образовано сквозное круглое отверстие, в одной из тычковых граней основного и дополнительного блоков образован полукруглый вырез одинакового диаметра с круглым отверстием, а дополнительный блок составляет одну четвертую часть основного блока, при этом основной и дополнительный блоки снабжены соединительным элементом в виде цилиндрической шпонки, имеющей высоту, равную удвоенной высоте блоков, а диаметр - меньший, чем диаметр указанного отверстия и полукруглого выреза, и в составе бетонной смеси для изготовления стенового блока в качестве крупного заполнителя применены пенополистирол. Полезная модель поясняется чертежами (фиг. 1-3).

На фиг. 1 представлены составные части стенового блока: фиг. 1а – виды сбоку и сверху основного блока, фиг. 1б – виды сбоку и сверху дополнительного блока, фиг. 1в – виды  сбоку и  сверху шпонки.  На фиг. 2  изображена горизонтальная перевязка швов кладки при возведении стен с использованием стенового блока: фиг. 2а – первый ряд кладки, фиг. 2б – второй ряд кладки. На фиг. 3 изображена вертикальная перевязка швов кладки при возведении стен с использованием стенового блока.

Приняты следующие обозначения: h – высота стенового блока, а – длина стенового блока, D – диаметр сквозного отверстия в постельной грани основного блока и полукруглого выреза в тычковых гранях основного и дополнительного блоков, d – диаметр соединительной шпонки.

Стеновой блок содержит основной 1 и дополнительный 2 блоки и соединительный элемент 3, выполненный в виде шпонки. В постельной грани 4, выполненной в виде прямоугольного параллелограмма, основного блока 1 образовано сквозное отверстие 5, а в одной из тычковых граней основного 1 и дополнительного 2 блоков образованы полукруглые вырезы 6 одинакового размера с круглым отверстием 5. Соединительный элемент 3 в виде шпонки имеет высоту, равную удвоенной высоте стенового блока, и диаметр – меньший, чем диаметр отверстия 5 и полукруглого выреза 6 для обеспечения возможности расположения в них, а дополнительный блок 2 составляет одну четвертую часть основного блока 1.

Техническое решение стенового блока при использовании его для возведения стен обеспечивает повышение несущей способности стены в целом за счет совместной работы на срез стеновых блоков благодаря вертикальной перевязке швов соединительной шпонкой, а также понижает теплопроводность (0.055 Вт/м °С) и плотность.

Кроме того, при изготовлении стенового блока, например из бетонной смеси, применение в ней в качестве крупного заполнителя пенополистирола обеспечивает снижение веса блока более чем на 70 % и повышение теплоизоляционных свойств, а добавление в бетонную смесь в качестве мелкого заполнителя базальтового волокна, выполняющего роль арматуры, повышает прочность и несущую способность стенового блока.

# Формула изобретения

1. Стеновый блок, включающий основной и дополнительный блоки, имеющие тычковые, ложковые и постельные грани, отличающийся тем, что в постельной грани основного блока, выполненной в виде параллелограмма, образовано сквозное отверстие, в одной из тычковых граней основного и дополнительного блоков образован одинакового диаметра с круглым отверстием полукруглый вырез, а дополнительный блок составляет одну четвертую  часть  основного блока, при 6

этом основной блок и дополнительные блоки снабжены соединительным элементом, выполненным в виде цилиндрической шпонки, имеющей высоту, равную удвоенной высоте блоков, а диаметр – меньший диаметра отверстия полукруглого выреза.

2. Стеновой блок по п. 1, отличающийся  тем, что в составе бетонной смеси для изготовления стенового блока в качестве заполнителя применены пенополистирол и базальтовые волокна.

Фиг. 1. Составные части стенового блока

Фиг. 2. Горизонтальная перевязка швов

Фиг. 3. Вертикальная перевязка швов

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03