120


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	120
	(13)
	С2

	
	

	(51)5
	F16L 15/00; F16B 33/02


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1131481
(21) 2508003/SU
(22) 22.07.1977
(31) 7622543
(32) 23.07.1976
(33) FR
(46) 01.07.1996, Бюл. №1, 1997
(71)(73) Валлурек (Юзин а Тюб де Лоррэн ско э Валлурек Реюни), FR
(72) Жан Дюре, FR
(56) 1. Патент Франции №2047274, кл. F16L 15/00, 1971 (прототип).
(54) Резьбовое соединение для бурильных труб
(57) 1. Резьбовое соединение для бурильных труб, содержащее охватываемый и охватывающий в виде конца соединяемой трубы или муфты элементы с резьбой закрытого профиля и концевыми упорами для ограничения ввинчивания, отличающееся тем, что, с целью повышения прочности соединения путем предотвращения его деформации, резьба на длине, равной одной- семи ниткам резьбы, выполнена со сбегом, заканчивающимся около упоров и торцов элементов, профиль резьбы в сечении имеет форму параллелограмма, ширина которого равна 1.5 -2.5 полезной высоты резьбы, угол наклона резьбы равен 10 - 25°, упор на охватываемом элементе имеет форму вогнутого усеченного конуса, сопряженного с кольцевой конической поверхностью, соответствующую форме упора охватывающего элемента.
2. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что охватываемый элемент выполнен с дополнительным кольцевым выступом на внутреннем торце, преимущественно конической формы, взаимодействующим с поверхностью охватывающего элемента.
Изобретение относится к области строительства трубопроводов, в частности к соединению концов труб между собой.
Известно резьбовое соединение для бурильных труб, содержащее охватываемый и охватывающий в виде конца соединяемой трубы или муфты элементы с резьбой закрытого профиля и концевыми упорами для ограничения ввинчивания [1].
Недостатком резьбового соединения является низкая прочность из-за того, что усилия, возникающие при свинчивании и от давления жидкости на трубу, вызывают деформацию соединяемых концов труб, т.е. наружный конец трубы получает бочкообразную форму, а между внутренними поверхностями появляется зазор.
Целью изобретения является повышение прочности соединения путем предотвращения его деформации.
Поставленная цель достигается тем, что в резьбовом соединении для бурильных труб, содержащем охватываемый и охватывающий в виде конца соединяемой трубы или муфты элементы с резьбой закрытого профиля и концевыми упорами для ограничения ввинчивания, резьба на длине, равной одной-семи ниткам резьбы, выполнена со сбегом, заканчивающимся около упоров и торцов элементов, профиль резьбы в сечении имеет форму параллелограмма, ширина которого равна 1.5-2.5 полезной высоты резьбы, угол наклона резьбы равен 10-25°, упор на охватываемом элементе имеет форму вогнутого усеченного конуса, сопряженного с кольцевой конической поверхностью, соответствующую форме упора охватывающего элемента.
При этом охватываемый элемент выполнен с дополнительным кольцевым выступом на внутреннем торце, преимущественно конической формы, взаимодействующим с поверхностью охватывающего элемента.
На фиг. 1 изображено резьбовое соединение, общий вид; на фиг. 2 - узел 1 на фиг. 1; на фиг. 3 - резьбовое соединение с внутренним упором; на фиг. 4 - узел 2 на фиг. 3; на фиг. 5 - виток резьбы, разрез; на фиг. 6-8 - варианты выполнения резьбового соединения с исчезающей резьбой; на фиг. 9-12 - резьбовое соединение двух концов труб при помощи муфты.
Резьбовое соединение содержит охватываемый элемент 1 и охватывающий элемент 2. На конической части охватываемого элемента от торца 3 нарезана резьба 4, на сопряженной поверхности охватывающего элемента выполнена резьба 5, ограниченная торцом 6 и упором 8. Упор 7 образован вогнутой поверхностью 8 в форме усеченного конуса, образующей с перпендикулярной к оси трубы плоскостью угол α, кольцевой конической выпуклой поверхностью 9, образующей с той же плоскостью угол b, больший угла α, выпуклой поверхностью 10 и вогнутыми поверхностями 11 и 12. Поверхность 12 охватывающего элемента расположена с зазором относительно поверхности 13.
Профиль витков 14 и 15 имеет форму параллелограмма, ширина е которого равна 1.5-2.5 полезной высоты h резьбы, угол наклона резьбы равен 10-25°. Боковые поверхности 16 и 17 образуют закрытый угол t.
В варианте выполнения резьбового соединения с внутренним упором 18 последний образован выпуклой поверхностью 19, взаимодействующей с вогнутой конической поверхностью 20 охватываемого элемента и расположенной под углом l и поверхностями 21 и 22, расположенными под углом d.
В варианте выполнения резьбового соединения с исчезающей резьбой последняя на длине, равной одной-семи ниткам, выполнена со сбегом, заканчивающимся около упоров и торцов элементов, выступы резьбы на охватывающем элементе в зоне, прилегающей к упору, выполнены с меньшим углом конусности, чем остальная резьба, при этом высота каждого последующего витка 23-25 (фиг. 6) постепенно уменьшается, а ширина витков постоянна и равна ширине витка 15. Впадины резьбы на охватывающем элементе расположены на одной прямой по всей длине резьбы. Аналогично выполнена резьба и на охватываемом элементе.
В резьбовом соединении (фиг. 7) на охватывающем элементе выступы резьбы срезаны, на охватываемой детали впадины витка выполнены с большим углом конусности, чем остальная резьба.
На фиг. 9-12 охватывающий элемент выполнен в виде муфты 26, а охватываемый элемент - с дополнительным кольцевым выступом 27 на внутреннем торце, преимущественно конической формы, взаимодействующим с поверхностью охватывающего элемента. Кольцевой выступ 27 может быть выполнен с фаской 28 и может иметь цилиндрическую форму (фиг. 11). На внутреннюю поверхность охватываемого элемента, на его торцы и кольцевые выступы может быть нанесено покрытие.
При сборке резьбового соединения конические торцевые поверхности соприкасаются между собой, и в случае воздействия внешнего избыточного давления происходит самоподжатие поверхностей 9 и 11, а в случае воздействия внутреннего избыточного давления происходит самоподжатие поверхностей 8 и 10, что позволяет повысить прочность соединения.
Формула изобретения
1. Резьбовое соединение для бурильных труб, содержащее охватываемый и охватывающий в виде конца соединяемой трубы или муфты элементы с резьбой закрытого профиля и концевыми упорами для ограничения ввинчивания, отличающееся тем, что, с целью повышения прочности соединения путем предотвращения его деформации, резьба на длине, равной одной-семи ниткам резьбы, выполнена со сбегом, заканчивающимся около упоров и торцов элементов, профиль резьбы в сечении имеет форму параллелограмма, ширина которого равна 1.5 - 2.5 полезной высоты резьбы, угол наклона резьбы равен 10 - 25°, упор на охватываемом элементе имеет форму вогнутого усеченного конуса, сопряженного с кольцевой конической поверхностью, соответствующую форме упора охватывающего элемента.
2. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что охватываемый элемент выполнен с дополнительным кольцевым выступом на внутреннем торце, преимущественно конической формы, взаимодействующим с поверхностью охватывающего элемента.
[image: image2.png]



Фиг. 1

[image: image3.png]



Фиг. 2

[image: image4.png]5





Фиг. 3

[image: image5.png]2320 19





Фиг. 4

[image: image6.png]



Фиг. 5

[image: image7.png]



Фиг. 6

[image: image8.png]



Фиг. 7
[image: image9.png]B

lI
I}




Фиг. 8

[image: image10.png]7
| 26
NG 20227727777, )





Фиг. 9

[image: image11.png]



Фиг. 10

[image: image12.png]



Фиг. 11

[image: image13.png]2N




Фиг. 12
Ответственный за выпуск                Ногай С.А.
_________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








1

