365

[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	365
	(13)
	С2

	
	

	(51)5
	A24D 3/10


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 980106.1
(22) 17.09.1998
(31) 19605863.5
(32) 16.02.1996

(33) DE
(86) РСТ/EP 97/00671 (13.02.1997)
(46) 31.10.2003, Бюл. №10
(71) Х.Ф. унд Ф.Ф. Реемтсма ГмбХ унд Ко. (DE)
(72) Эдгар Ментцель (DE)

(73) Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ (DE)

(56) US A №3900037, кл. A24C 5/50, 1975
SU A №357696, кл. A24C 5/50, 1973
SU A №17507, кл. D21F 11/00; D04H 1/04, 1978
(54) Материал для изготовления сигаретных фильтров и способ его получения
(57) Изобретение относится к материалу для изготовления сигаретных фильтров и к способу получения такого материала. Задача изобретения заключается в разработке материала для фильтров и способа получения такого материала, который объединяет преимущества ацетилцеллюлозы и бумаги, и обеспечивает высокую степень удерживания без изменения вкуса сигарет. Поставленная задача решается тем, что материал для изготовления фильтров, включающий надутый на основу слой волокон, содержащий пластификатор ацетилцелюллозы, при котором слой ацетилирования ацетилцелюллозы составляет от 1.2 до 2.8 и линейная плотность надутых волокон - от 0.1 до 2 денье, при этом основа выполнена из бумаги. Изобретение позволяет изготовить материал для фильтров, объединяющий преимущества ацетилцелюллозы и бумаги. 2 н.п. и 16 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к материалу для изготовления сигаретных фильтров и к способу получения такого материала.
Известен материал для изготовления фильтров, включающий надутый на основу слой волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы (Патент SU №357696, кл. A24C 5/50, 1973).
Известен также способ получения материала для сигаретных фильтров, включающий надувание на основу волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы. (Патент SU №357696, кл. A24C 5/50, 1973).
Недостатком известного технического решения является то, что материал для изготовления сигаретных фильтров обладает недостаточной удерживающей способностью и приводит к изменению вкуса сигарет.
Задача изобретения заключается в разработке материала для фильтров и способа получения такого материала, который объединяет преимущества ацетилцеллюлозы и бумаги и обеспечивает высокую степень удерживания без изменения вкуса сигарет.
Поставленная задача решается материалом для изготовления фильтров, включающим надутый на основу слой волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы, при котором слой ацетилцеллюлозы надут на основу по методу Melt-Blown, причем степень ацетилирования ацетилцеллюлозы составляет от 1.2 до 2.8 и линейная плотность надутых волокон - от 0.1 до 2 денье, при этом основа выполнена из бумаги.
Метод Melt-Blown описан, например, в патенте US №4357379, кл. B32B 003/02, 1981. Он заключается в надувании волокон на основу таким образом, что волокна уплотняются посередине сильнее, чем по краям потока. Для этого применяют сходящийся газовый поток высокой скорости, который разделяет выходящий из сопла расплавленный материал на поток волокон различного диаметра. При этом волокна обычно имеют диаметр 1-1.5 мкм и длину не более 10 мм.
Полученный материал в виде монофильтра неожиданно проявляет те же самые удерживающие и вкусовые свойства, что и известные многократные фильтры с одинаковой общей удерживающей способностью.
При одной из предпочтительных форм выполнения слой ацетилцеллюлозы надут со степенью ацетилирования от 1.5 до 2.5 денье.
Ацетилцеллюлоза может быть надута с использованием связующего.
Бумага может быть выполнена многослойной или однослойной.
Согласно еще одному варианту выполнения отнесенный к единице площади вес бумаги составляет от 8 до 50 г/м2. При этом отнесенный к единице площади вес каждого бумажного слоя составляет от 15 до 30 г/м2.
Бумага может быть гладкой или же предварительно крепированной. Она может содержать материалы с большой поверхностью.
В качестве материала с большой поверхностью бумага содержит активный уголь или сепиолит.
Далее, согласно дальнейшей форме выполнения, бумага содержит материалы с большой поверхностью, снабженные ароматом или регулирующими вкус добавками.
Добавки могут представлять собой витамины или вещества с подобным действием.
При еще одной форме выполнения ацетилцеллюлоза является свободной от двуокиси титана. При этом ацетилцеллюлоза может содержать до 20 % пластификатора. В качестве пластификатора ацетилцеллюлоза может содержать триацетин.
Поставленная задача решается также способом получения материала для сигаретных фильтров, включающим надувание на основу волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы, при котором ацетилцеллюлозу со степенью ацетилирования от 1.2 до 2.8 денье расплавляют и надувают способом Melt-Blown с получением линейной плотности надутых волокон от 1.2 до 2 денье, при этом в качестве основы используют бумагу.
Надувание ацетилцеллюлозы на бумагу осуществляют в присутствии связующего.
В качестве связующего можно применять расплавляемый клей или, например, модифицированный крахмал, поддающийся экструзии и расплавлению. С экологической точки зрения особенно рекомендуется крахмал. Во всяком случае, необходимо обеспечить то, чтобы температура переработки связующего выбиралась так, чтобы не изменялось состояние нанесенных волокон.
Изобретение иллюстрируется следующим примером выполнения.
Пример.
Применяют однослойную, предварительно крепированную бумагу с отнесенным к единице площади весом в 30 г/м2. Ацетил-целлюлозу с 18 % триацетином в качестве пластификатора наносят методом Melt-Blown, согласно которому расплав ацетилцеллюлозы при температуре сопла в 208° надувают на бумагу.
Степень ацетилирования ацетилцеллюлозы составляет 2.2 денье. Линейная плотность надутых волокон составляет 1.7 денье. В связи с тем, что в данном случае применяют крепированную бумагу, можно отказаться от связующего. Весовое соотношение бумаги к ацетилцеллюлозе составляет 5:1. Получают общий, отнесенный к единице площади вес материала фильтра в 36 г/м2.
Полученным фильтром снабжают сигареты, после чего они проявляют такие же удерживающие свойства, что и обычные сигареты с двойным фильтром. Данные анализов, а также вкусовые качества опытных сигарет, были одинаковыми с привлеченными для сравнения обычными сигаретами с двойным фильтром.
Формула изобретения
1. Материал для изготовления сигаретных фильтров, включающий надутый на основу слой волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы, отличающийся тем, что слой ацетилцеллюлозы надут на основу  по методу Melt-Blown, причем степень ацетилирования ацетилцеллюлозы составляет от 1.2 до 2.8 и линейная плотность надутых волокон ‑ от 0.1 до 2 денье, при этом основа выполнена из бумаги.
2. Материал по п. 1, отличающийся тем, что надут слой ацетилцеллюлозы со степенью ацетилирования от 1.5 до 2.5.
3. Материал по пп. 1 или 2, отличающийся тем, что ацетилцеллюлоза надута с использованием связующего.
4. Материал по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что бумага выполнена многослойной или однослойной.
5. Материал по одному из пп. 1-4, отличающийся тем, что отнесенный к единице площади вес бумаги составляет от 8 до 50 г/м2.
6. Материал по одному из пп. 1-5, отличающийся тем, что отнесенный к единице площади вес каждого бумажного слоя составляет от 15 до 30 г/м2.
7. Материал по одному из пп. 1-6, отличающийся тем, что бумага является гладкой.
8. Материал по одному из пп. 1-6, отличающийся тем, что бумага предварительно крепирована.
9. Материал по одному из пп. 1-8, отличающийся тем, что бумага содержит материалы с большой поверхностью.
10. Материал по п. 9, отличающийся тем, что в качестве материала с большой поверхностью бумага содержит активный уголь.
11. Материал по п. 9, отличающийся тем, что в качестве материала с большой поверхностью бумага содержит сепиолит.
12. Материал по одному из пп. 1-11, отличающийся тем, что бумага содержит материалы с большой поверхностью, снабженные ароматом или регулирующими вкус добавками.
13. Материал по п. 12, отличающийся тем, что добавки представляют собой витамины или вещества с подобным действием.
14. Материал по одному из пп. 1-13, отличающийся тем, что ацетилцеллюлоза является свободной от двуокиси титана.
15. Материал по одному из пп. 1-14, отличающийся тем, что ацетил целлюлоза содержит до 20 % пластификатора.
16. Материал по п. 15, отличающийся тем, что ацетилцеллюлоза содержит триацетин в качестве пластификатора.
17. Способ получения материала для сигаретных фильтров, включающий надувание на основу волокон содержащей пластификатор ацетилцеллюлозы, отличающийся тем, что ацетилцеллюлозу со степенью ацетилирования от 1.2 до 2.8 расплавляют и надувают методом Melt-Blown с получением линейной плотности надутых волокон от 0.1 до 2 денье, при этом в качестве основы используют бумагу.
18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что надувание ацетилцеллюлозы на бумагу осуществляют в присутствии связующего.
Составитель описания                 Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

