37


	(19) KG
	(11)
	37
	(13)
	C2

	
	

	(51)4
	C09D 3/44, 5/00


[image: image1.wmf]
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1490928
(21) 4112001/SU
(22) 23.06.1986
(46) 01.02.1995, Бюл. №1, 1996
(71) Институт неорганической и физической химии АН Кирг. ССР, KG
(72) Шатемиров К.Ш., Осмоналиева С.О., Усупбаева Ч.А., Белеков О.Б., Турдуева Ж., Хандуев Ц.Ц., Гусев Б.Н., KG
(73) Институт химии и химической технологии НАН Кыргызской Республики, KG
(56) А.с. №931735, кл. C09D 3/44, 1980.
Шатемиров К.Ш. и др. Состав и свойства цветных глин Северной Киргизии и возможности их применения в промышленности. - "Известия АН Киргизской ССР". Серия естеств. и технич. наук, т.11, в.11, 1960, с. 145. Краска для таврения овец марки "Овцевод" ТУ 6-14-455-76.
(54) Красящий состав для маркировки животных
(57) Изобретение относится к получению лакокрасочных составов, предназначенных для маркировки (таврения) животных. Изобретение позволяет упростить технологию состава, снизить его стоимость и повысить длительность сохранения маркировки (метки) за счет использования в композиции красящего состава, мас. %: шерстный жир - 10-20; аммиак (в виде 25 %-ного раствора) - 0,3-0,5; хлорбензол или керосин - 10-15; вода остальное, железный сурик - 0,5-2,0; природная цветная глина - 9-15. 1 табл.
Изобретение относится к получению лакокрасочных составов и может быть использовано для маркировки животных (овец).
Целью изобретения является упрощение технологии и удешевление состава, а также повышение длительности сохранения маркировки.
Краску готовят следующим образом: к растопленному на водяной бане шерстному жиру (температура жира 47-50°C) при постоянном интенсивном перемешивании небольшими порциями приливают водную дисперсию глины с суриком. Затем приливают (также небольшими порциями) растворитель, в последнюю очередь вводят аммиак. Смесь перемешивают до получения однородной эмульсии. После приготовления краски определяют ее консистенцию по ТУ 6-14-455-76. Цвет краски красновато-коричневый, консистенция 0,7-1 г. Некоторое расслоение краски в результате стояния устраняется перемешиванием, при этом восстанавливается однородность эмульсии.
Пример 1. К 10 мас. % растопленного и нагретого на водяной бане до 45-50°C шерстного жира при непрерывном интенсивном перемешивании небольшими порциями приливают 67,5 мас. % водной суспензии (температура воды 45-50°C) глины с суриком (содержание красящих компонентов 12 мач. %, в т.ч. 10 мач. % глины и 2 мач. % сурика). Перемешивание продолжают до наиболее полного поглощения воды жиром. Затем приливают (также небольшими порциями и при непрерывном перемешивании) 10 мач. % хлорбензола или керосина, в последнюю очередь 0,5 мач. % 25 %-ного аммиака. Смесь перемешивают до получения однородной эмульсии. Технология приготовления краски во всех вариантах одинаковая, меняются только соотношения компонентов, консистенция полученной по примеру 1 краски (определена по ТУ 6-14-455-76 при температуре 22 ± 0,5°C) составляет 0,75 г. Тавро, нанесенное на шкурку, устойчиво к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 2. Готовят краску следующего состава, мас. %: шерстный жир 15; органический растворитель 10; глина 9; сурик 2; аммиак 0,5; вода остальное (63,5). Последовательность смешения компонентов такая же, как и в примере 1. Консистенция полученной однородной эмульсии 0,87 г. Метка устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 3. Состав, мас. %: шерстный жир 20; органический растворитель 14; глина 15; сурик 2; аммиак 0,3; вода остальное (48,7). Консистенция краски 1 г, эмульсия дольше сохраняет устойчивость (6 мес.).
Пример 4. Состав, мас. %: шерстный жир 16; органический растворитель 10; глина 14; сурик 1,5; аммиак 0,3; вода остальное (58,2). Консистенция полученной краски 0,9 г, эмульсия однородная. Метка устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 5. Состав, мас. %: шерстный жир 15, органический растворитель 12; глина 15; сурик 0,5; аммиак 0,5; вода остальное (57). Краска однородная, ее консистенция 0,75 г, устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 6. Состав, мас. %: шерстный жир 20; органический растворитель 15; глина 15; сурик 0,5; аммиак 0,3; вода остальное (49,2). Получается однородная эмульсия, консистенция краски 0,87 г, устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 7. Состав, мас. %: шерстный жир 20; органический растворитель 14; глина 12; сурик 0,5; аммиак 0,3; вода остальное (53,2). Консистенция однородной эмульсии 0,8 г, устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 8. Состав, мас. %: шерстный жир 15; органический растворитель 12; глина 15; сурик 1; аммиак 0,5; вода остальное (56,5). Консистенция краски 0,7, устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Пример 9. Состав, мас. %: шерстный жир 15; органический растворитель 10; глина 9; сурик 2; аммиак 0,4; вода остальное (63,6). Консистенция краски 0,75 г, метка устойчива к действию холодной воды, смывается в мыльно-содовом растворе.
Используемые цветные природные глины (глины Киргизии) являются полиминеральными, т.е. представляют собой природную смесь глинистых минералов - в основном каолинитовой и гидрослюдистой групп с примесью монтмориллонита. Цветные (желтые с красноватым оттенком, красные и красно-бурые) глины  (месторождения Согуты, Кен-Кол, Кировка), которые были использованы для приготовления краски, имеют следующий химический состав (см. таблицу).
Сравнительные данные "Овцевода" и состава по изобретению:
а) Стабильность срока сохранения краски "Овцевода" 2 года; по изобретению 2 года.
б) Срок сохранения метки из "Овцевода" 3 мес. (согласно ТУ 6-14-455-76); по изобретению 4,5-5 мес. (по результатам производственных испытаний, акт от 5 февраля 1986 г. представлен ранее).
в) Смываемость метки с шерсти в мыльно-содовом растворе "Овцевода" полная смываемость: по изобретению полная смываемость.
г) Устойчивость метки к действию холодной воды из "Овцевода" устойчива; по изобретению устойчива.
Формула изобретения
Красящий состав для маркировки животных, включающий шерстный жир, пигмент, 25 %-ный водный раствор аммиака, хлорбензол или керосин, воду, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии и удешевления состава, а также повышения длительности сохранения маркировки, он содержит в качестве красителя железный сурик и дополнительно природную цветную глину при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Шерстный жир
	10,0 - 20,0

	Железный сурик
	0,5 - 2,0

	Аммиак в виде25 %-ного водного раствора
	0,3 - 0,5

	Природная цветная глина
	9,0 - 15,0

	Хлорбензол или
	

	керосин
	10,0 - 15,0

	Вода
	остальное


	Месторождение 
	Состав цветных глин, %

	
	SiO2
	Al2О3
	Fe2O3
	МnO
	CaO
	MgO
	SO3
	n.n.n.
	SiO2 
	Цвет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R2O3
	

	Согуты 
	54,57
	22,42
	10,59
	‑
	0,81
	0,92
	0,47
	11,52
	3,18
	Желтый с красным оттенком

	Согуты 
	60,26
	13,53
	17,05
	‑
	5,89
	0,78
	0,73
	8,42
	5,05
	Красно-бурый

	Кировка (Талас) 
	57,3
	17,04
	8,60
	0,23
	4,26
	4,20
	0,54
	4,93
	4,38
	Красно-бурый

	Кен-Кол
(Талас) 
	61,7
	12,07
	15,25
	‑
	1,14
	1,74
	0,86
	5,92
	4,70
	Красный


Ответственный за выпуск                  Ногай С.А.
__________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

