6


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	6
	(13)
	C2

	
	

	(51)5
	C04B 28/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1635485 A1
(21) 4490217/SU
(22) 06.10.1988
(24) 02.10.1993
(46) 01.01.1995, Бюл. №1
(71) Институт физики АН Кирг. ССР, KG
(72) Жумагулов С.С., Макаров В.П., Борсокеев А.Б., Игембердиева О., KG
(73) Кыргызский выставочно-коммерческий центр при Правительстве Кыргызской Республики, KG
(56) А.с. №642271, кл. C04B 35/00, 1976
(54) Шихта для изготовления контейнеров аппаратов высокого давления для синтеза алмазов
(57) Изобретение относится  к составам шихты для изготовления контейнеров аппаратов высокого давления и может найти применение при синтезе алмазов и других сверхтвердых материалов. Цель изобретения - повышение прочности алмазов и снижение прессового усилия для достижения равного рабочего давления. Шихта содержит, мас. %: алевролит 20 - 25 и цемент 75 - 80. Прочность алмазов зернистостью 400/315 и 630/500 мкм, синтезированных в контейнере, изготовленном из предлагаемой шихты, составляет 200 и 100 H соответственно. Прессовое усилие при давлении в центре ячейки 7,7 Гпа составляет 260 - 265 т, т.е. по сравнению с прототипом снижение прессового усилия для достижения равного рабочего давления равно 20 -30 %. 2 табл.
Изобретение относится к составам шихты для изготовления контейнеров аппаратов высокого давления и может найти применение при синтезе алмазов и других сверхтвердых материалов.
Цель изобретения - повышение прочности алмазов и снижение прессового усилия для достижения равного рабочего давления.
В качестве компонентов шихты используют цемент любой марки и алевролит.
Алевролит - горная порода, состоящая из кварца, микрокварцита, слюды, полевых шпатов, глауконита. Размер зерен от 0,01 до 0,05 мм, текстура массивная, плотная. Химический состав, %: SiO2 49,1-54,35; Al2O3 12,38-14,76; Fe2O3 4,5-6,6; ТiO2+P2O5 9,79-16,26; CaO 0,59; MgO 0,53; ППП 6,8-11,5, 10-91.
Примеры. Контейнеры из цемента и алевролита изготавливают следующим образом. Блочный алевролит измельчают в смесителе или шаровой мельнице и смешивают с цементом (без дополнительных отсевов) в заданном соотношении. После этого навески по 10 г засыпают в прессформу и прессуют усилием 20 - 25 т. Полученные контейнеры без дополнительной теплообработки заполняют реакционной смесью с графитовым нагревателем для синтеза алмазов типа АРК-4.
Синтез алмазов проводят в аппарате высокого давления типа наковальня с лункой "торонд".
В таблице 1 приведены примеры составов шихты и результаты сравнительных испытаний: прессовое усилие при давлении в центре ячейки равном 7,7 ГПа; устойчивость к разгерметизации; термостойкость и полиморфные превращения при высоких давлениях и температурах.
В таблице 2 приведены результаты сравнительных испытаний на прочность алмазов зернистостью 400/315 и 630/500, синтезированных в контейнере из предлагаемой шихты и в известном контейнере.
Из результатов испытаний следует, что снижение прессового усилия для достижения равного рабочего времени давления составляет 20-30 %, повышение прочности алмазов 35-40 % по сравнению с известным техническим решением.
Таблица 1
	Состав
	Способ
	Характеристика

	
	
	материал контейнера/ состав шихты
	усилие пресса в тоннах при давлении в центре ячейки 7,7 ГПа
	устойчивость (%) к разгерметизации при высоких давлениях
	термостойкость

	1
	Известный
	Литографский камень
	354 - 364
	75-100 % (в зависимости от партии)
	Слабая термостойкость, наблюдаются полиморфные превращения

	2
	Контрольный
	Цемент (100 %)
	265 - 275
	76 - 80 %
	Термостойкий

	3
	Предлагаемый
	Цемент (85 %) + алевролит (15 %)
	260 - 265
	98%
	Термостойкий

	4
	-║-
	Цемент (80 %) + алевролит (20 %)
	260 - 265
	100 %
	Термостойкий

	5
	-║-
	Цемент (75 %) + алевролит (25 %)
	260 - 265
	100 %
	Термостойкий

	6
	-║-
	Цемент (65 %) + алевролит (35 %)
	260 - 265
	100 %
	Термостойкий, полиморфные превращения


Примечание. Составы 3 и 6 приведены для подтверждения оптимальности предлагаемых соотношений компонентов шихты.
Таблица 2
	Зернистость, мкм
	Материал контейнера
	Алевролит + цемент (предлагаемый способ)
	Литографский камень

	
	
	Прочность алмазов, г

	
	
	р50
	р50-2
	р50
	р50-2n

	400/315
	Алмаз
	100
	100
	73
	67

	630/500
	Тоже
	202
	197
	143
	143


Условные обозначения: р50 - разрушающая нагрузка из 50 измерений.
р50-2n - разрушающая нагрузка из 50 измерений без аномально высоких показателей.

Формула изобретения
Шихта для изготовления контейнеров аппаратов высокого давления для синтеза алмазов, включающая молотую горную породу, отличающаяся тем, что с целью повышения прочности алмазов, а также снижения прессового усилия для достижения равного рабочего давления, она содержит в качестве горной породы алевролит и дополнительно цемент при следующем соотношении указанных компонентов, масс. %:
	Цемент
	75 - 80

	Алевролит 
	20 - 25


Ответственный за выпуск                Ногай С.А.
___________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

