1112




	(19) KG
	(11)
	1112
	(13)
	С1 (46) 29.11.2008

	
	

	(51)
	C22C 5/02 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20070110.1

(22) 30.07.2007
(46) 29.11.2008, Бюл. №11
(76) Богданов А.С. (KG)
(56) Патент RU №2044091, кл. C22C 5/02, 1995
(54) Сплав на основе золота
(57) Изобретение относится к металлургии благородных металлов, а именно к сплавам на основе золота, предназначенным для использования в ювелирной промышленности. Задача изобретения заключается в получении характерного ярко выраженного пурпурно-фиолетового цвета золота. Поставленная задача решается в сплаве на основе золота, дополнительно содержащем алюминий при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	золото
	77.5-79.0

	алюминий
	20.0-21.5

	примеси
	до 1.


Предложенный сплав можно использовать при производстве деталей-вставок или накладок для ювелирных украшений, что будет способствовать наличию определенных преимуществ в конъюнктуре рынка ювелирных украшений из золота. 1 н. п. ф., 2 табл., 1 ил.
Изобретение относится к металлургии благородных металлов, а именно к сплавам на основе золота, предназначенным для использования в ювелирной промышленности.
Цветовая гамма сплавов на основе золота применяемых в производстве ювелирных изделий, довольно разнообразна и меняется в зависимости от сплавляемых компонентов и их концентрации, от красного до белого цветов.
Известен сплав на основе золота 750-й пробы, применяемые в ювелирной промышленности, содержащий серебро, медь, платину, палладий, никель и цинк. Соотношение компонентов и полученные цветовые гаммы показаны в таблице 1. (Халилов И.Х., Халилов М.И. Ювелирное литье. – Саратов: 2001. – С. 17).
Однако данные сплавы не дополняют всю палитру возможных цветов сплавов на основе золота и довольно ординарны.
Известен сплав на основе золота, содержащий (мас. %):
	золото
	41.7-42.2

	серебро
	5.5-6.5

	цинк
	6-12

	медь
	остальное.


(патент RU № 2044091, кл. C22C 5/02, 1995).
Недостатком аналога является то, что сплав розового цвета с весьма заниженным долевым содержанием золота и не может быть применен при производстве оригинальных ювелирных украшений из золота большей пробы.
Задача изобретения заключается в получении характерного ярко выраженного пурпурно-фиолетового цвета золота.
Поставленная задача решается в сплаве на основе золота, дополнительно содержащем алюминий при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	золото
	77.5-79.0

	алюминий
	20.0-21.5

	примеси
	до 1.


Сущность изобретения состоит в том, что заявляемый сплав получается путем сплавления золота 999,9-й пробы с алюминием с входящими в его состав примесями. В результате получен сплав золота характерного насыщенного пурпурно-фиолетового цвета.
В таблице 2 приведены цветовые гаммы, полученные при сплавлении определенных соотношений компонентов, а на рис 1. показаны некоторые оттенки сплава на основе золота.
Предложенный сплав можно использовать при производстве деталей-вставок или накладок для ювелирных изделий из золота, что способствует появлению определенных преимуществ в новации на рынке золотых украшений.

Таблица 1

	Долевое содержание, %
	Цвет

	золота
	серебра
	меди
	платины
	палладия
	никеля
	цинка
	

	75
	4.0
	21.0
	
	
	
	
	красный

	75
	8.3
	16.7
	
	
	
	
	красноватый

	75
	12.5
	12.5
	
	
	
	
	ярко-желтый

	75
	25.0
	
	
	
	
	
	зеленый

	75
	5.0
	
	
	20.0
	
	
	белый

	75
	7.0
	
	
	14.0
	4.0
	
	белый

	75
	8.0
	8.0
	9.0
	
	
	
	белый

	75
	
	3.5
	
	
	16.5
	5.0
	белый

	75
	9.0
	
	14.0
	
	2.0
	
	белый


Таблица 2

	золото
	алюминий
	примеси
	цвет

	77
	22
	до 1%
	белый

	77.5
	21.5
	до 1%
	пурпурно-фиолетовый

	78
	21
	до 1%
	пурпурно-фиолетовый

	78.5
	20.5
	до 1%
	пурпурно-фиолетовый

	79
	20
	до 1%
	пурпурно-фиолетовый

	79.5
	19.5
	до 1%
	белый


Формула изобретения

Сплав на основе золота, отличающийся тем, что дополнительно содержит алюминий при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	золото
	77.5-79.0 

	алюминий
	20.0-21.5

	примеси
	до 1.


Пурпурно-фиолетовое золото (Аu2 Al)
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Составитель описания               Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ___________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1112 (13) С1 (46) 29.11.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

