1167




	(19) KG
	(11)
	1167
	(13)
	С1 (46) 31.07.2009

	
	

	(51)
	C04B 41/00(2009.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20070073.1

(22) 29.05.2007
(46) 31.07.2009, Бюл. №7

(71)(73) Институт химии и химической технологии НАН КР (KG)

(72) Сулайманкулов К.С., Блешинский С.В., Виноградов В.В., Усубакунов М.У., Омуралиева У. (KG)

(56) Краткая химическая энциклопедия. Изд. «Советская энциклопедия», М., 1964, стр. 642
(54) Применение лидита в качестве огнеупоров
(57) Изобретение относится к области высокотемпературной керамики и может быть использовано для изготовления огнеупоров.
Задачей изобретения является расширение арсенала огнеупорных материалов типа динаса. Применение лидита в качестве огнеупора позволит исключить энергоёмкую технологию, получать готовые к использованию огнеупорные изделия, материал которых отвечает ГОСТу на динас, тотчас после распиливания непосредственно на месторождении в горных условиях. 1 н. п. ф-лы.

(21) 20070073.1

(22) 29.05.2007

(46) 31.07.2009, Bull. №7

(71)(73) Institute of Chemistry and Chemical Technology of the National Academy of Science of the Kyrgyz Republic (KG)

(72) Sulajmankulov K.S., Bleshinsky S.V., Vinogradov V.V., Usubakunov M.U., Omuralieva U. (KG)

(56) Brief chemical encyclopaedia. Publ. «The Soviet Encyclopedia», M., 1964, page 642

(54) Application of lidit in the capacity of refractory material
(57) Invention concerns area of high-temperature ceramics and can be used for refractory materials manufacturing.

The invention problem is expansion of the arsenal of fire-resistant materials of dinas type. Application of lidit as a refractory material will allow to exclude the power-intensive technology and to receive fire-resistant products, ready for use and made from material, which conforms to the dynas State Standard, immediately after its (lidit) cutting, in mountain conditions, directly on a deposit. 1 independ. claim.

Изобретение относится к области высокотемпературной керамики и может быть использовано для изготовления огнеупоров.
Динасовые огнеупорные материалы изготавливают из кварцевых пород с известковым или иным связующим материалом. Обжиг ведут при температуре, обеспечивающей полиморфное превращение кремнезёма (кварца) в тридимит и кристобалит. Основным сырьём для производства динаса служат цементные и кристаллические кварциты, содержащие не менее 95% двуокиси кремния.
Для изготовления динаса кварциты измельчают, зёрна необходимых размеров смешивают в бегунах с известковым молоком. Полученную массу с влажностью 5,5-9% формуют в изделия на механических прессах. Высушенные изделия обжигают при 1430-1450°C в течение нескольких суток. Образующаяся в результате обжига кристаллическая структура обуславливает высокую температуру деформации изделий под нагрузкой при нагревании (А. с. № 65754, кл. 80b,1001, 1946).

Динас – кислый огнеупор, характеризуется невысокой термической стойкостью; пригоден в условиях воздействия кислых шлаков, расплавленных стёкол и т.п., применяется главным образом для футеровки коксовых и стекловаренных печей, а так же для кладки мартеновских и электросталеплавильных печей. [Краткая химическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1964. – С. 642].
Недостатком производства динасовых изделий является его высокая энергоёмкость, заключающаяся в дроблении, измельчении материалов, сушке, прокаливании изделий при 1430-1450°C в течение 10-15 суток.
Природный лидит представляет собой физико-химическую систему дисперсно-распределённого элементарного углерода (до 4%) в диоксиде кремния. В Кыргызстане наиболее распространены лидиты, содержащие свободный углерод в количестве 1,2%.

Богатые углеродом лидиты использовались златокузнецами в Древней Лидии как пробирные камни. На них можно по цвету черты отличать сплавы золота и серебра от сплавов неблагородных металлов. 

Задачей изобретения является  расширение арсенала огнеупорных материалов типа динаса.
Задача решается применением лидита в качестве огнеупоров по свойствам, отвечающим ГОСТу на динас (ГОСТ 4157-79 «Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия»). 

Выпиливая изделия из лидита нужной конфигурации и без прокалки их используют как готовый огнеупорный продукт (кирпич, блок и др.).
В туннельной промышленной печи Подольского завода огнеупорных изделий целевой продукт в виде блоков различных конфигураций испытывали в течение 120 суток. 

Огнеупорность материала, определённая по ГОСТу 4069-69, оказалась равной 1730°C. 

Предел прочности при сжатии: минимальный – 47,2 МПа; максимальный – 238 МПа; средний – 118 МПа. 

Предел прочности при растяжении, определённый методом диаметрального сжатия сплошных цилиндров: минимальный – 14 МПа; максимальный – 30 МПа; средний – 22 МПа. 

Динамический модуль упругости, определённый на приборах УКБ-1М и ИРЧ-1М равен 0,24 – 0,33-105 МПа. 

Коэффициент линейного теплового расширения в интервале 20-1400°C равен 6,5-7,2-10-6 K-1. 

Температура начала деформации под нагрузкой 0,2 МПа, определённая по ГОСТу 4070-48, оказалась выше 1700°C.
Потерь в весе, определённых на образцах сплошных цилиндров диаметром 20 мм и высотой 25 мм, при температуре 900°C в окислительной атмосфере в течение 50 часов не обнаружено. 

Десятичасовой нагрев при температуре 1700°C не показал увеличения объёма образцов. 

Двадцатидневная прокалка в туннельной промышленной печи специально нарезанных кирпичей 115x230x60 мм из лидитов показала их удовлетворительную стойкость при 1600 - 1700°C.

Проверка лидита при 120 часовом нагревании на объёмное расширение Песковым методом после прокалки даёт результаты 0,50-0,51 %. Согласно ГОСТу 4157-79 допустимое расширение (так  называемое  остаточное) для промышленных огнеупоров не должно превышать 2%.

Вышеприведённые данные доказывают, что лидит Кыргызстана является хорошим огнеупорным материалом, по свойствам близким к динасу.
Преимуществом предлагаемого изобретения является неэнергоёмкая технология. Вместо исходного сырья - кремнистого сланца, его измельчения, формовки с известью, сушки и многодневной прокалки, используют горную породу – лидит, который можно непосредственно на месторождении в горных условиях разрезать на изделия нужной конфигурации и использовать без прокалки как готовый  огнеупор. Кроме большой экономии в топливе применение лидита даёт возможность получать готовые к использованию огнеупорные изделия  больших размеров, что невозможно получать при обжиговой технологии (например, для обжиговых колодцев). Кроме того, мировые запасы лидита огромны, например, только в Кыргызстане, по предварительным подсчётам геологов запасы лидита составляют около полутора миллиарда тонн.
Формула изобретения

Применение лидита в качестве огнеупоров.

Составитель описания                 Усубакунова З.К.

Ответственный за выпуск           Чекиров А.Ч.

       _______________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1167 (13) С1 (46) 31.07.2009














PAGE  
1

_892022383.unknown

