1271





	(19) KG
	(11)
	1271
	(13)
	C1 (46) 30.07.2010

	
	

	(51)
	C04B 14/38 (2009.01) 
C04B 16/02 (2009.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20080008.1
(22) 17.01.2008
(46) 30.07.2010, Бюл. №7
(71) Академия инновационных технологий (KG)
(72)(73) Ормонбеков Т.О., Байсалов Э.А., Дубинин Ю.Н., Айдаралиев Ж.К., Касымов Т.М. (KG)
(56) A.с. SU №1701673, кл. C04B 14/38, 1991 г.
(54) Базальтофибробетонная смесь
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно, к составам бетонных смесей с дисперсным армированием и может быть использовано при производстве строительных конструкций и изделий.

Задачей изобретения является повышение прочности при изгибе и водостойкости за счет улучшения армирующих возможностей и снижение себестоимости изготовленной смеси.
Поставленная задача решается тем, что базальтофибробетонная смесь, содержащая портландцемент, кремнийорганическую жидкость (гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости – ГКЖ) ГКЖ-10, поверхностно-активное вещество ОП-10, дополнительно содержит базальтовый порошок, базальтовое супертонкое волокно и в качестве смачивателя – карбоксиметилцелюллозу, в качестве загустителя – метилцеллюлозу при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	портландцемент
	88,8-89,8

	базальтовый порошок
	1,5 -4

	кремнийорганическая жидкость ГКЖ-10
	0,01-0,02

	базальтовое супертонкое волокно
	5 - 7,5

	карбоксиметилцеллюлоза КМЦ
	0,2

	поверхностно-активное вещество ОП-10
	0,1 - 0,2

	метилцеллюлоза МЦ
	0,3.


1 н. п. ф-лы, 1 табл.

(21) 20080008.1
(22) 17.01.2008
(46) 30.07.2010, Bull. №7
(71) The Academy of Innovative Technologies (KG)
(72)(73) Ormonbekov T.O., Baisalov E.A., Dubinin Yu.N., Aidaraliev Zh.K., Kasymov T.M. (KG)
(56) Author’s certificate SU №1701673, cl. C04B 14/38, 1991
(54) Basalt fibrous concrete compound

(57) The invention relates to construction materials industry, namely, to compositions of concrete mixes with the dispersed reinforcement and can be used in manufacture of building structures and products.
Problem of the present invention is to increase the bending strength and water resistance by improving the reinforcing capabilities and reducing the production cost of the compound. 
The posed problem is solved by that the basalt fibrous concrete compound, containing Portland cement, organic silicon liquid (water-repellent silicon liquid – WRSL) WRSL-10, auxilliary substance (surfactant) OП-10, additionally containing basalt powder, superthin basalt fiber and carboxymethylcellulose - as a penetrating agent, methylcellulose - as a thickener, at the following components proportion, mass. %:
	Portland cement
	88,8-89,8

	Basalt powder
	1,5 -4

	Organic silicon liquid WRSL-10
	0,01-0,02

	Superthin basalt fiber
	5 - 7,5

	carboxymethylcellulose CMC
	0,2

	auxilliary substance (surfactant) OП-10
	0,1 - 0,2

	methylcellulose MC
	0,3.


1 independ. claim, 1 table.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно, к составам бетонных смесей с дисперсным армированием и может быть использовано при производстве строительных конструкций и изделий.
Известна силикатобетонная смесь, включающая минеральное вяжущее, кремнеземистый компонент и в качестве пластификатора - калиевую соль пипериленсульфокислоты при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	минеральное вяжущее
	15,00-33,00

	кремнеземистый компонент
	32,90-60,50

	калиевая соль пипериленсульфокислоты
	0,20-0,40

	вода
	остальное


(A.с. SU №1736966, кл. C04B 28/20, 1992 г.).
Недостатками известной силикатобетонной смеси являются малая прочность на изгиб и повышенное водопоглощение изготовленных изделий.
Известна также фибробетонная смесь, содержащая цемент, мелкий заполнитель и высокомодульные волокна трех диаметров в пределах от 0,07 до 1,2 мм с соотношением большего диаметра к последующему меньшему 3,4-3,6 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	цемент
	19-23

	мелкий заполнитель
	45-52

	высокомодульные волокна
	0,8-3,5

	вода
	остальное.


При этом количество волокон каждого диаметра должно иметь определенную величину (A.c. SU №1701673, кл. C04B 14/38, 1991 г.). Указанная фибробетонная смесь обеспечивает повышение прочности, трещиностойкости и коррозионной стойкости при использовании армирующих волокон, но необходимость рассчитывать количественное соотношение волокон каждого из трех применяемых диаметров с дальнейшим приобретением подходящего затрудняет применение этой смеси. Кроме того, недостатком этой смеси является низкая водостойкость.
Задачей изобретения является повышение прочности при изгибе и водостойкости за счет улучшения армирующих возможностей и снижение себестоимости изготовленной смеси.
Поставленная задача решается тем, что базальтофибробетонная смесь, содержащая портландцемент, кремнийорганическую жидкость ГКЖ-10, поверхностно-активное вещество ОП-10, дополнительно содержит базальтовый порошок, базальтовое супертонкое волокно и в качестве смачивателя - карбоксиметилцелюллозу, в качестве загустителя метилцеллюлозу при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

	портландцемент
	88,8 - 89,8

	базальтовый порошок
	1,5-4

	кремнийорганическая жидкость ГКЖ-10
	0,01 - 0,02

	базальтовое супертонкое волокно
	5 - 7,5

	карбоксиметилцеллюлоза КМЦ
	0,2

	поверхностно-активное вещество ОП-10
	0,1 - 0,2

	метилцеллюлоза МЦ
	0,3


Каждый из входящих в состав заявляемой базальтофибробетонной смеси компонентов необходим для достижения положительного эффекта в соответствии с поставленной задачей.
Базальтовый порошок (тонкоизмельченная базальтовая порода) в качестве заполнителя обеспечивает снижение себестоимости изготавливаемых изделий, и повышение реакционной способности смеси.
Базальтовые супертонкие волокна, имеющие большую удельную поверхность и высокий удельный модуль упругости обеспечивают увеличение прочности на изгиб благодаря более полному использованию возможностей их армирующих способностей.
Клеящие свойства карбоксиметилцеллюлозы КМЦ и метилцеллюлозы МЦ использованы для смачивания и лучшего прилипания поверхностей базальтовых супертонких волокон.
Поверхностно-активное вещество ОП-10 способствует исключению комков супертонких базальтовых волокон в водной среде и обеспечивает однородность дисперсии волокон.
Кремнийорганическая жидкость ГКЖ-10 введена в состав смеси для повышения прочности и водостойкости изготовленных изделий.
Базальтофибробетонную смесь готовят следующим образом. В смеситель заливают воду при температуре 50-55°C, загружают в необходимых количественных соотношениях карбоксиметилцеллюлозу, метилцеллюлозу, кремнийорганическую жидкость, базальтовое супертонкое волокно, базальтовый порошок и поверхностно-активное вещество и перемешивают в течение 3,5-5,0 мин, после чего добавляют портландцемент и вновь перемешивают в течение 15-20 мин.
Готовую смесь укладывают в металлическую форму и вибрируют до достижения необходимого коэффициента уплотнения, для этого достаточно 30-45 сек.
На полученных образцах определяют сравнительные показатели плотности, прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе и водопоглощение.
Результаты испытаний приведены в таблице, из которых следует вывод о возрастании прочности, снижении плотности и водопоглощения.

Формула изобретения
Базальтофибробетонная смесь, содержащая портландцемент, кремнийорганическую жидкость ГКЖ-10, поверхностно-активное вещество ОП-10, отличающаяся тем, что дополнительно содержит базальтовый порошок, базальтовое супертонкое волокно и в качестве смачивателя – карбоксиметилцелюллозу, в качестве загустителя – метилцеллюлозу при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	портландцемент
	88,8 - 89,8

	базальтовый порошок
	1,5-4

	кремнийорганическая жидкость ГКЖ-10
	0,01 - 0,02

	базальтовое супертонкое волокно
	5 - 7,5

	карбоксиметил-целлюлоза КМЦ
	0,2

	поверхностно-активное вещество ОП-10
	0,1 -0,2

	метилцеллюлоза МЦ
	0,3


Состав и свойства базальтофибробетона
Таблица
	
	Состав изделий, %
	Физико-механические свойства

	
	БСТВ
	КМЦ
	ОП-10
	МЦ
	Базальтовый порошок
	ГКЖ-
10
	Цемент
	Время вибрации, сек
	Плотность, кг/м3
	Прочность по изгибу МПа
	Прочность на сжатие МПа
	Водопоглощение %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	после 3 сут.
	после 10 сут.
	после 3 сут.
	после 10 сут.
	после 3 сут.
	после 10 сут.
	после 3 сут.
	после 10 сут.

	1
	5
	–
	0,02
	–
	5
	0,02
	89,6
	45
	1950
	1900
	65
	67,3
	680
	755
	6
	8,8

	2
	5
	–
	0,01
	–
	5
	0,01
	89,8
	45
	1960
	1890
	53
	60
	663
	645
	6,7
	9,1

	3
	6
	–
	0,5
	2
	2,5
	0,2
	88,8
	30
	1809
	1600
	52
	53
	365
	448
	12
	12,5

	4
	6
	–
	0,3
	1
	3
	0,2
	89,5
	30
	1789
	1770
	60
	47
	433
	495
	11,11
	11,8

	5
	6,5
	–
	0,5
	–
	4
	0,2
	88,5
	30
	1816
	1816
	58
	45,5
	599
	470
	12,5
	13

	6
	6,5
	–
	0,5
	1
	4
	0,2
	87,8
	30
	1773
	1700
	51
	59
	428
	490
	12,72
	13,2

	7
	7
	0,2
	0,5
	2
	1,5
	–
	88,8
	30
	1622
	1640
	34,5
	36
	250
	241
	11,23
	11,66

	8
	7,5
	0,2
	0,5
	3
	–
	–
	88,5
	30
	1687
	1523
	39
	35,6
	230
	126,5
	11,82
	12,3

	9
	7,5
	0,2
	0,5
	3
	–
	–
	88,8
	45
	1796
	1540
	46
	38,6
	275
	245
	16,27
	17


Выпущено отделом подготовки материалов

___________________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03






PAGE  
1

_892022383.unknown

