1328




	(19) KG
	(11)
	1328
	(13)
	С1 (46) 31.01.2011

	
	

	(51)
	C01B 31/02 (2010.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20090132.1

(22) 11.12.2009

(46) 31.01.2011, Бюл. №1
(71)(73) Институт химии и химической технологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (KG)

(72) Жаснакунов Ж.К., Сулайманкулова С.К., Маметова А.С., Абдыкеримова А.С., Маткасымова А.А., Гаффарова Х.И., Кудайберген Р., Кочорова Г.Т., Асанов У.А. (KG)

(56) Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. – 1991. – Vol. 354. – P. 56-58

(54) Способ получения углеродных нанотрубок и наноалмазов

(57) Изобретение относится к области химической технологии неорганических материалов, в частности, к способам получения углеродных наноструктур. Задача изобретения – упрощение и удешевление технологического процесса.

Поставленная задача решается диспергированием графита в среде сверхкритической воды, возникающей в импульсной плазме при частоте единичного импульса 80-120 Гц, энергии единичного импульса 1 Дж, при напряжении 120-180 В, емкости конденсатора 12 мкФ, с последующей обработкой полученных углеродных наноструктур известным методом.

Способ позволяет упростить, удешевить процесс получения углеродных нанотрубок и дополнительно получить наноалмазы. 1 н. п. ф., 8 фиг., 2 табл.
(21) 20090132.1
(22) 11.12.2009
(46) 31.01.2011, Bull. №1

(71)(73) Institute of Chemistry and Chemical Technology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic (KG)
(72) Jasnakunov J.K., Sulaymankulova S.K., Mametova A.S., Abdykerimova A.S., Matkasymova A.A., Gaffarova H.I., Kudaibergen R., Kochorova G.T., Asanov U.A. (KG)
(56) Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. - 1991. - Vol. 354. - Pages 56-58
(54) Method of carbon nanotubes and nanodiamonds production
(57) The invention relates to the field of chemical technology of inorganic materials, in particular, to the methods of carbon nanostructures obtaining. Problem of invention is simplification of the process and its cost reduction.
The problem is solved by dispersion of graphite in supercritical water medium, which is sprang up in pulsed plasma at the single pulse frequency of 80-120 Hz, single pulse energy of 1 joule, voltage of 120-180 V, capacitor’s capacity of 12 microfarad (mF), what is followed by treatment of the synthesized carbon nanostructures by means of known method. 
This method allows simplification and reduction of the process price for formation of carbon nanotubes and, in addition, nanodiamonds creation. 1 independ. claim, 8 figures, 2 tables.
Изобретение относится к области химической технологии неорганических материалов, в частности, к способам получения углеродных наноструктур, может быть использовано для создания наноэлектрических схем, для хранения и транспортировки различных веществ, в том числе водорода.

Известны способы получения углеродных нанотрубок, такие как дуговой способ, электролитический способ и пиролиз углеводородов. Основным способом получения наноалмазов, является детонационный способ (Yahachi S., Tadanodu Y., Bandow S., Tomita M., Hayashi T. Interlayer spacings carbon nanotubes // Phiscal review B. // Nature. – 1993. – Vol. 48, №3. – P. 48-49. Володин А.А., Фурсиков П.В., Тарасов Б.П. Синтез углеродных наноструктур пиролизом С2Н2 на порошках LaNi5 // Междунар. науч. журн. альтернатив, энергетики и экологии, 2002. №6. С. 34-36. Тарасов Б.П., Мурадян В.Е., Шульга Ю.М. и др. Исследование продуктов электродугового испарения металл-графитовых электродов. // Междунар. науч. журн. альтернатив, энергетики и экологии, 2002. №6. С. 4-11).
Недостатками известных способов получения углеродных нанотрубок является требование высокого вакуума и последующего заполнения гелием реакционной зоны, что требует применения дорогостоящего вакуумного оборудования и инертного газа. Значительная часть графита переводится не в углеродную нанотрубку, а осаждается в виде кристаллического графита на электродах, снижая производительность установки. Эти особенности дугового метода являются существенным препятствием развития способов производства углеродных нанотрубок.

Современные технологии получения наноалмазов (НА), как правило, весьма трудоемки, связаны с использованием статических сверхвысоких давлений и температур (например, энергия взрыва). Взрывные технологии имеют ряд существенных недостатков, главный из которых обеспечение дорогостоящей аппаратурой и необходимость использования взрывчатых веществ.

Ближайшим прототипом является метод получения углеродных нанотрубок дуговым разрядом. Разряд зажигают между двумя графитовыми электродами диаметром 10 мм в атмосфере гелия при давлении 500 Торр. в режиме постоянного тока 250-300 A. [Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. – 1991. – Vol. 354. – P. 56-58].

Недостатками прототипа являются низкая производительность и высокая стоимость способа синтеза нанотрубок, связанных со сложным технологическим процессом.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение и удешевление технологического процесса.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в диспергировании графита в среде сверхкритической воды, возникающей в импульсной плазме при частоте единичного импульса 80-120 Гц, энергии единичного импульса 1 Дж, при напряжении 120-180 В, емкость конденсатора 12 мкФ, с последующей обработкой полученных углеродных наноструктур известным методом.

Диспергирование графита осуществляют по схеме рис. 1. Необходимыми элементами схемы являются источник постоянного тока 4, нагрузочные сопротивления R1 и R2, батарея конденсаторов С, тиристоры Т1 и Т2, диод D, лампа L, электрод 2, присоединенный к отрицательному полюсу источника питания и обрабатываемый электрод 1, подключенный к положительному полюсу. Оба электрода погружены в жидкий диэлектрик 3, расположенный в реакторе 4.

При сближении электродов выпрямитель от конденсатора отключается и между электродами протекает искровой разряд за счет энергии, запасенной в конденсаторе. Исходным материалом для изготовления электродов служат графитовые стержни чистотой 99,8 %.

А) Получение углеродных нанотрубок
Пример 1.

В результате диспергирования графита в среде сверхкритической воды, возникающей в импульсной плазме при частоте единичного импульса 80-120 Гц, энергии единичного импульса 1 Дж, при напряжении 120-180 В и в емкости конденсатора 12 мкФ, получают осадок на дне реактора, который отделяют от среды фильтрованием.

Для удаления аморфного углерода и графита из осадка, полученного из импульсной плазмы в среде воды, используют комбинацию методов кислотной и термической обработки. Первую часть высушенного черного осадка подвергают термической обработке  на  воздухе  при  температуре   350°C в течение 3 часов. Известно, что при нагревании на воздухе в первую очередь окисляется аморфный углерод на графитовых слоях, что делает доступными графитовые частицы для травления кислотой. Обработка окисленного порошка в смеси концентрированной азотной и серной кислоты при температуре 80°C приводит к удалению графитовых частиц. Следующий этап окисления на воздухе осуществляют уже в интервале 400-450°C, что позволяет удалить более устойчивые графитовые слои на поверхностях углеродных нанотрубок. Многократное повторение такой процедуры позволяет сохранить большую часть нанотрубок. При температуре 500°C скорость окисления образца повышается и приводит к существенной потере массы, поэтому дальнейшее повышение температуры не эффективно.

Был проведен рентгенофазовый анализ (РФА) обработанного образца. Дифрактограмма представлена на фиг. 2, и результаты обработки приведены в табл. 1. Образец состоит в основном из многослойных углеродных нанотрубок (пучков нанотрубок). Имеется два четких пика с индексами (002) и (004), совпадающие с пиками на дифрактограмме многослойных углеродных нанотрубок, полученных авторами исследования, результаты которого приведены в публикации [Saito Y., Yoshikawa Т. Interlayer spacing in carbon nanotubes // Phys. Rev. B. – 1993. – Vol. 48, – No. 3. – P. 1907-1909].

Спектры комбинационного рассеяния (КР) образца нанотрубок содержит две группы линий, указывающих на присутствие многослойных углеродных нанотрубок (рис. 3). Первая группа, включающая линии 1525, 1536, 1552, 1563, 1570, 1572, 1574, 1579, 1589, 1594, 1600 и 1610 см-1, относится к тангенциальным модам, присущим многослойным углеродным нанотрубкам. Отличительной особенностью этих мод является расщепление на несколько спектров КР, включающих колебания атомов, параллельных поверхности трубки. Вторая группа линий, включающая пики при 173, 175, 177, 180 и 183 см-1, расположена в диапазоне частоты 100-300 см-1 и относится к радиальным дышащим модам, частоты которых обратно пропорциональны диаметру многослойных нанотрубок (МНТ).

В общем случае частота "дыхательной" моды в спектре КР зависит от диаметра нанотрубки следующим образом:

[image: image1.wmf]2

1

С

d

С

+

=

w

                            (1)

где ( – частота комбинационного сдвига (в см-1); d – диаметр нанотрубки (в нм); C1 и С2 – константы. Константа С1 определяется дисперсионной кривой графита, а С2 отражает изменение частоты радиальных колебаний одиночной нанотрубки при включении ее в пучок за счет возникновения Ван-дер-ваальсовского взаимодействия между трубками. Наилучшее совпадение с экспериментальными данными имеет место при d = 234 нм-см-1 и С2 = 10 см-1.

По формуле (1) были рассчитаны диаметры полученных нанотрубок по частотам "дыхательных" мод, приведенных на рис. 3, (d = 1,44 нм для ( = 173 см-1, d = 1,42 нм для ( = 175 см-1, d = 1,40 нм для ( = 177 см-1, d = 1,38 нм для ( = 180 см-1 и d = 1,35 нм для ( = 183 см-1).

В образце присутствуют трудно окисляемые частицы графита, которые фиксируются в спектре КР полосой 1340 см-1.
На фиг. 4, показано просвечивающие электронномикроскопические (ПЭМ) изображения углеродных нанотрубок из импульсной плазмы в воде. Результаты электронномикроскопического анализа показали, что при диспергировании графита в воде, образуются преимущественно многослойные нанотрубки, диаметр которых изменяется от двух до десяти нанометров. Большинство нанотрубок заканчиваются полусферической головкой. Наряду с трубками в образце наблюдаются также многообразные наночастицы, имеющие различные формы. Кроме многослойных (рис. 4б и 4в) нанотрубок различного диаметра наблюдались многослойные нанотрубки диаметром 5 нм, состоящие из 8-10 графитовых слоев (фиг. 4а). Характерным для последних является наличие широких полостей внутри них.

Видны частицы в оболочках и онионоподобные структуры углерода (фиг. 4г). Некоторые многослойные нанотрубки скручены в пучки из нескольких десятков нанотрубок (фиг. 4б). Эти пучки регулярным образом покрывают поверхность однослойных нанотрубок, образуя сотовую структуру, в которой пространство между пучками заполнено смесью неупорядоченных наночастиц (фиг. 4г). Диаметр нанотрубок варьируют от 2 до 7 нм.

В результате проведенных исследований установлено, что при диспергировании графитовых электродов в импульсной плазме, возникающей в сверхкритической воде, формируются многослойные углеродные нанотрубки с внешним диаметром от 2 до 7 нм.

Б) Получение наноалмазов
Вторая часть образца, полученного в среде сверхкритической воды, возникающей в импульсной плазме, подвергают обработке по технологии выделения наноалмазов (НА) из углеродных саж, которая является наиболее сложной стадией в процессе получения НА. Выбор режимов очистки основан на отличающихся от других наноструктур углерода, реакционной способности наноалмазов. Для удаления графитовых и сажевых частиц с целью выделения наноалмазов из сажи из импульсной плазмы образец подвергают термической обработке при более низкой температуре (300°C) в среде аргона в течение 3 часов с последующей обработкой концентрированной соляной кислотой. В результате многократного повтора этой процедуры удается очистить образец от графита и аморфного углерода.

Далее образец обрабатывают 50 %-ным раствором азотной кислоты при температуре 140-160°C. Промытый водой и высушенный на воздухе при температуре 200°C, серый блестящий порошок исследовался методом микродифракции. Микроэлектронограмма (МЭГ), представленная на рис. 5, характеризует полученное вещество как поликристаллическую структуру. В результате анализа МЭГ установлено, что с использованием импульсной плазмы в воде получен наноалмаз. На МЭГ выявлены точечные отражения, расположенные на дебаевских кольцах (111), (220), (311), (400), (331) и (422). Эти отражения представляют собой темнопольные изображения монокристаллических частиц кубического алмаза.

На микроэлектронограмме от различных участков образцов видны единичные точечные отражения, которые могут быть отнесены к другим углеродным структурам.

Спектры КР образца наноалмазов, полученных из импульсной плазмы в воде, показаны на рис. 6. Хорошо видна асимметричная полоса с максимумом 1580 см-1 и пик нанокристаллического алмаза 1322 см-1. Как правило, подобную картину, наблюдаемую в спектрах КР углеродных материалов, интерпретируют, исходя из представлений о sp2 – и sp3 – связанном углероде. Хорошо известно, что изменения в спектрах КР углеродных материалов, происходящие вблизи 1600 см-1, отражают изменения в структуре и размерах sp2 – связанного углерода. Пик с максимумом на частоте 1580 см-1 хорошо совпадает с максимумом в функции плотности состояний углерода, что указывает на присутствие в образце аморфной графитовой фазы.

Электронномикроскопическими исследованиями подтверждено, что наноалмазы, полученные из импульсной плазмы в воде представляют собой набор монокристаллических частиц размерами 1-10 нм (рис. 7). Встречаются также частицы больших размеров, вплоть до 20 нм. Основной составляющей в образце являются частицы трех- и четырехугольного профилей. Частицы размером более 7 нм имеют хорошо выраженную правильную огранку или представляют собой сростки единичных частиц.

Из полученных данных следует, что частицы наноалмазов из импульсной плазмы представляют собой объемные нанокристаллы правильного габитуса.

В образце, полученном из импульсной плазмы в воде, помимо кристаллов наноалмазов обнаружен аморфный углерод. Он входит в состав трудноудаляемых примесей, которые могут находиться на поверхности частиц наноалмазов или быть замурованными в их порах. Часть этих примесей обязательно находится в составе функциональных поверхностных групп, т. е. являются неотъемлемой частью надмолекулы наноалмазов, подобно тому, как кислород, азот входят в состав функциональных производных углеводородов. Они всегда присутствуют на поверхности наноалмазов, также как и на микрокристаллах и зернах порошков алмаза других типов. Наличие большого количества функциональных поверхностных групп приводит к тому, что наноразмерные алмазы склонны к агрегации с образованием различных структур.

На рис. 8, приведена электронная микрофотография кластеров наноалмазов, полученных из импульсной плазмы в воде, выполненная в просвечивающем режиме. Хорошо видны участки агрегатов, состоящие из отдельных кластеров. Кластеры наноалмазов – сферические частицы с явно выраженными границами. Характерная сетчатая структура образуется из-за наложения двух и более кластеров с разными направлениями решеток. Наблюдаемое расстояние между плоскостями (L = 2,05 Ǻ) может быть использовано как масштабная мера, позволяющая рассчитать размер кластера (d = 52 Ǻ). Структуры наблюдаемых агрегатов плотные (характерно отсутствие видимых пустот между границами кластеров), отсутствуют также отдельно расположенные кластеры. Наблюдаемая на приведенном снимке толщина оболочки кластеров S = 4-7 Ǻ. Оболочка имеет относительно гладкую поверхность и, как и предполагалось, не имеет выраженной упорядоченной структуры, т. е. в образце содержится не только кристаллическая, но и аморфная фаза.

По данным просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения в ядре частицы атомы углерода имеют правильное расположение, а на периферии микроблоков НА обнаруживается разупорядочение алмазной структуры.

Преимуществом предлагаемого способа является удешевление и упрощение процесса за счет исключения высокого давления и инертной атмосферы, требующих дорогостоящего оборудования.

Способ позволяет получить дополнительно наноалмазы простым и доступным методом.
[image: image2.png]



Рис. 1. Схема установки для синтеза углеродных наноструктур, 
в импульсной плазме в жидкостях
[image: image3.png]002

100

o o © O o o 0o
o m N © B0 m (O

(%'9'HLO) TLIOHANIHALH]]

110 112

o
-

160

20 30 40 50 60 70 80 S0

10




Рис. 2. Дифрактограмма нанотрубок, полученных из импульсной плазмы в воде

Таблица 1

Результаты обработки дифрактограммы нанотрубок, полученных из

импульсной плазмы в воде
	№
	2Θ
	Θ
	I0
	dэкс
	dграфит
	Dнанотрубки
	HKL

	1
	29,9
	14,95
	100
	3,4697
	
	3,467
	002

	2
	48,9
	24,45
	15
	2,16262
	2,12
	
	100

	3
	51,2
	25,6
	23
	2,07159
	2,02
	
	101

	4
	63,1
	31,55
	28
	1,71069
	
	1,73
	004

	5
	92,2
	46,1
	10
	1,24225
	1,227
	
	110

	6
	100
	50
	7
	1,16848
	1,15
	
	112


Примечание: параметры кристаллической гексагональной решетки графита: 
а = 2,49 Ǻ и ~с = 6,74 Д°.

[image: image4.png]Hurencusnocts (otH.€0.%)

—_
o
o

©
o

[=.3
o

Y
o

n
o

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000




Сдвиг частоты КР (см")

Рис. 3. Спектры КР углеродных нанотрубок, полученных из импульсной плазмы в воде

[image: image5.png]e 1





Рис. 4. ПЭМ изображение углеродных нанотрубок, 

полученных из импульсной плазмы в воде

[image: image6.png]



Рис. 5. Микроэлектронограмма НА из импульсной плазмы в воде

Таблица 2

Данные расчета межплоскостных расстояний НА по электронограмме

	Радиус кольца,
мм
	Межплоскостное
расстояние, d(А0)
	Отнесение

	
	
	HKL
	Литературные данные

	
	
	
	Алмаз, d(A0)

	13
	2,06.
	111
	2,06

	21,17
	1,265
	220
	1,26

	24,91
	1,075
	311
	1,07

	30,06
	0,891
	400
	0,87

	32,66
	0,82
	331
	0,81

	36,79
	0,728
	422
	0,72


Примечание: Параметр кристаллической решетки НА а = 3,56 А0
[image: image7.png]0 T T T T T T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Yactorel KP (CM_I)




Рис. 6. Спектры КР образца НА из импульсной плазмы в воде
[image: image8.png]



Рис. 7. ПЭМ ВР изображение НА, полученной из импульсной плазмы в воде
[image: image9.png]



Рис. 8. ПЭМ ВР изображение кластеров НА, полученной из импульсной плазмы в воде

Формула изобретения

Способ получения углеродных нанотрубок и наноалмазов на основе диспергирования графита, отличающийся тем, что процесс ведут в среде  сверхкритической воды, возникающей в импульсной плазме при частоте единичного импульса 80-120 Гц, энергии единичного импульса 1 Дж, при напряжении 120-180 В, емкость конденсатора 12 мкФ, с последующей обработкой полученных углеродных наноструктур известным методом.
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1





(19) KG (11) 132813) С1 (46) 31.01.2011














PAGE  
1

_892022383.unknown

_1356895705.unknown

