1453




	(19) KG
	(11) 1453
	(13) C1
	(46) 31.05.2012

	(51) C09C 3/00 (2012.01)
E21C 21/06 (2012.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя



(21) 20100138.1

(22) 28.12.2010

(46) 31.05.2012. Бюл. № 5
(71) (73) Институт горного дела и горных технологий им. У. Асаналиева при КТУ им. И. Раззакова (KG)

(72) Токтосунова Б.Б., Ысаков А.Ж., Кочкорова З.Б., Насырымбеков И.Ж., Токтобаева Ч.К. (KG)

(56) А. с. № 402633, кл. Е21В 21/04, 1973
(54) Способ получения буровых растворов со стабильной агрегативно-кинетической устойчивостью

(57) Изобретение относится к способам получения бурового раствора, которое может быть использовано для бурильных работ горнорудной промышленности.

Задачей изобретения является разработка способа получения буровых растворов со стабильной агрегативно-кинетической устойчивостью с минимальной водоотдачей.

Поставленная задача решается тем, что добавленный пектин в суспензии глины при соотношении вода : глина : пектин 100 : 6 : 1 приводит к стабилизации агрегативно-кинетической устойчивости бурового раствора с минимальной фильтрационной способностью 5,5 см3/ 30 мин.

Преимущество предлагаемого способа заключается в том, что с применением гидрофильного коллоида пектина получается агрегативно-кинетически устойчивый буровой раствор с минимальной водоотдачей и бактериостатической активностью, не требующего вмешательства других реагентов для повышения щелочной реакции среды.
1 н. п. ф., 4 табл., 1 фиг.
Изобретение относится к бурению скважин, в частности к способам получения бурового раствора.

Известен способ обработки бурового раствора стабилизатором – карбоксилметилцеллюлозой и ингибитором её термоокислительной деструкции парааминофенолароматическим амином (А. с. № 402633, кл. Е21В 21/04, 1973).

Недостатком известного способа является придание дополнительного свойства основному реагенту с добавлением другого реагента на стадии синтеза, требующего установления дополнительных технологических параметров и приводящего в конечном счете к усложнению общего технологического процесса производства целевого продукта, сказывающего на его себестоимости.

Задачей изобретения является разработка способа получения буровых растворов со стабильной агрегативно-кинетической устойчивостью с минимальной водоотдачей.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения буровых растворов со стабильной агрегативно-кинетической устойчивостью, включающем глину и воду, дополнительно содержит пектин при соотношении компонентов вода : глина : пектин 100 : 6 : 1, влияющего на стабилизацию агрегативно-кинетической устойчивости буровых растворов с минимальной фильтрационной способностью водоотдачи 5,5 см3 / 30 мин.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что при установлении оптимального соотношения компонентов бурового раствора вода : глина : пектин 100 : 6 : 1, при которой с участием гидрофильного реагента пектина получается агрегативно-кинетически устойчивый буровой раствор с минимальной фильтрационной способностью водоотдачи 5,5 см3/ 30 мин и бактериостатической активностью в результате аутоповышения рН до 8,3 за счет гидролиза пектатов образуемых из пектина и ионов щелочных металлов глин без дополнительных вмешательств бактерицидных препаратов.

Для приготовления суспензии использована глина с усредненным химическим составом (%), который представлен на таблице 1.

Пектиновые вещества по своей молекулярной структуре, биологическими свойствами, растворимости вполне могут заменить различные дорогостоящие синтетические и природные реагенты.

Исследовались суспензии глины в воде в присутствии яблочного, свекловичного пектинов и пектина из боярышника (табл. 2 и 3).

Как видно из табл. 3 с увеличением количества глины и пектина в растворе увеличивается вязкость раствора и уменьшается водоотдача. Максимальное ее значение достигается при соотношении вода : глина : пектин соответственно 100 : 6 : 3 за 240 сек.

При минимальных количествах пектина (0,3; 0,5; 0,8 г) с течением времени (24 ч) в растворе наблюдается расслоение жидкости, которое не желательно для буровых растворов.

При содержании пектина (1,0; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0 г) в смеси не наблюдается расслоение жидкости, а вязкость необходимая для буровых растворов удовлетворительна, но показатель СНС выходит за пределы оптимального значения (25 мгс/см3). С увеличением количества пектина до 2,3; 2,5; 2,8; 3,0 г вязкость раствора резко возрастает.

При смешивании компонентов для промывочных жидкостей оптимальным соотношением является – вода : глина : пектин 100 : 6 : 1. При этих соотношениях компонентов водоотдача уменьшается до 5,5 см3/30 мин (рис. 1.), условная вязкость (Т500) = 16 сек; плотность (() = 1,045 г/см3 при рН 8,3; СНС = 20/26 мг/см2. При таком соотношении раствор однороден, агрегативно-кинетически устойчив, стабильно сохраняется в течение 5 и более суток.

Это соотношение взято за стандарт, по которому произведена сравнительная оценка смесей с другими образцами пектина (табл. 4)

Результаты сравнительного анализа стабилизации глины в присутствии свекловичного (СП), цитрусового (ЦП) и яблочного пектина (ЯП), приведенного на таблице 4, показывают, что взятое в основу оптимального соотношения компонентов 100 : 6 : 1 – вода : глина : пектин также приводят к уменьшению водоотдачи, как с пектином из боярышника, но с увеличением количества вязкости и толщины глинистой корки, которые могут вызвать впоследствии серьезные осложнения при проведении бурильных работ.

Можно сделать предположение, что улучшение свойств буровых растворов происходит по двум причинам.

Первая: пектины, обладая кислотными свойствами за счет СООН-групп, взаимодействуют с некоторыми основными оксидами, входящими в состав глин (табл. 1), например, Na2О, К2О, СаО, Аl2О3, образуют поверхностно-активные полимерные вещества, которые улучшают свойства буровых растворов.

Вторая: пектина за счет СООН и ОН-групп образуют большое количество водородных связей с оксидными компонентами глины, изменяя физико-химические характеристики буровых растворов.

Кроме предложенной выше возможности образования вокруг коллоидной частицы адсорбционной оболочки из высокомолекулярного вещества и создания достаточно высокого ( – потенциала, имеется возможность в осуществлении химической связи между функциональными группами высокомолекулярных веществ и глинистых минералов, т. е. возникают участки для образования хемосорбции между дисперсной фазой глинистых растворов и стабилизирующим агентом из пектина.

Содержащиеся в буровом растворе реагенты, например, углеводы и танины, являются хорошей питательной средой для некоторых микроорганизмов.

Для предотвращения загнивания буровых растворов увеличивали рН до 11.5 - 12, для чего добавляли соли и антибактерицидные препараты. Оптимальной средой для микроорганизмов является рН 4 ( 7 однако, бактерии могут сохранять жизнеспособность далеко за этими пределами рН.

С другой стороны, повышение рН отрицательно влияет на консистенцию буровых растворов – снижается устойчивость стенок скважины, создается агрессивная среда для металлических сооружений.

На практике применялись эффективные антибактерицидные препараты, такие как формальдегид, фенол, крезол и его производные.

Однако, эти препараты с экологической точки зрения и для здоровья человека являются нежелательными компонентами, поэтому разработка методики стабилизации технологических свойств буровых растворов с помощью природных реагентов является целесообразной задачей.

Таблица 1
	SiО2
	Аl2О3
	Fe2О3
	СаО
	MgO
	ППП

	43,64
	35,30
	13,77
	0,74
	0,28
	5,92


Таблица 2
	Образцы пектина
	Содержание, %

	
	Количество – 

СООН группы
	Количество –
ОСН3 группы
	Полиуронид

	Яблочный
	4,89
	9,80
	51,20

	Свекловичный
	84
	6,10
	80,20

	Цитрусовый
	4,40
	11,78
	67,00

	Боярышника
	8,67
	5,43 
	54,00


Таблица 3
	Соотношение компонентов
Вода,   Глина,   Пектин,
         г          г              г
	Водо-отдача (В) 
см3/30 мин
	Условная вязкость (Т500) 
сек
	Удельный вес (() 
г/см3
	Водородный показатель 

(рН)
	Стат. напр. сдвига (СНС) (1/(10 мг/см3
	Толщи-

на гли-нистой корки (К) мм

	100

100
	4

4
	1,0

2,0
	07,1

05,1
	16,0

21,0
	1,040

1,046
	
	10/15

14/19
	1,5

1,8

	100

100

100
	4

6

6
	3,0

0,3

0,5
	06,0

26,8

12,0
	55,0

15,0

16,5
	1,030

1,030

1,030
	
	20/25

05/10

10/15
	2,0

1,0

1,5

	100

100

100

100
	6

6

6

6
	0,8

1,0

1,3

1,5
	09,0

05,5

05,8

05,8
	16,0

16,0

16,0

16,5
	1,045

1,045

1,045

1,045
	8,3
	15/20

20/26

25/38

37/40
	2,0

1,0

1,0

-

	100

100
	6

6
	1,8

2,0
	05,3

05,0
	17,5

18,2
	1.050

1,052
	
	39/43

44/48
	2,0

1,5

	100

100
	6

6
	2,3

2,5
	05,8

06,0
	26,0

32,0
	1,052

1,058
	
	49/52

-
	1,1

1,2

	100

100

100

100
	6

6

8

8
	2,8

3,0

1,0

2,0
	06,0

06,0

09,5

08,5
	240

240

18,0

27,0
	1,050

1,050

1,070

1,072
	
	-
-
-
	1,2*

1,5*

1,2

	100
	8
	3,0
	05,2
	492
	-
	
	
	


* - Образуется плотная студенистая масса
Таблица 4
	Соотношение
компонентов
	Параметры бурового раствора реагентами

	
	Водоотдача (В)
	Условная вязкость (Т500)


	Удельный вес (()
	Водородный показатель
	Статическое напряжение сдвига (СНС)
	Толщина глинистой корки (К)

	Вода, мл
	Глина, г
	ПВ, 
г
	см3/30мин
	сек
	г/см3
	рН
	(1/(10 мг/см3
	мм

	Суспензия глин со СП

	100
	6
	1
	11,0
	12,0
	1,000’’
	8,62
	06/10
	1,02

	Суспензия глин со ЦП

	100
	6
	1
	3,83
	16,5
	1,050
	8,13
	20/26
	1,50

	Суспензия глин со ЯП

	100
	6
	1
	3,78
	16,8
	1,050
	9,20
	22/28
	1,60


Формула изобретения

Способ получения буровых растворов со стабильной агрегативно-кинетической устойчивостью, включающий глину и воду,   о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно содержит пектин при соотношении компонентов вода : глина : пектин 100 : 6 : 1, который влияет на стабилизацию агрегативно-кинетической устойчивости буровых растворов с минимальной фильтрационной способностью водоотдачи 5,5 см3 / 30 мин.

[image: image1.jpg]Boaocorgava
ex’ha oo
270

26,0
12,0
95
9,0
8,5
8,0
1.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0

03 06 09 12 15 18 21 24 2.7 30 33 37 Ixr




Фиг. 1. График зависимости водоотдачи 

от количества пектина из боярышника (6 % глины)
Выпущено отделом подготовки материалов
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1453 (13)  С1 (46) 31.05.2012





1








4

_892022383.unknown

