1459




	(19) KG
	(11) 1459
	(13) C1
	(46) 30.06.2012

	(51) C04B 28/10 (2012.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20110027.1

(22) 31.03.2011

(46) 30.06.2012, Бюл. №6
(71) (73) Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) (KG)

(72) Абдыкалыков А.А., Абдыраймов Ж., Мелибаев С.Ж. (KG)

(56) Патент RU № 2041864, кл. C04B 28/10, 1995
(54) Композиционное вяжущее
(57) Изобретение относится к области получения композиционных вяжущих веществ и может использоваться в промышленности строительных материалов для получения легких бетонов.

Задачей изобретения является получение экономичного композиционного вяжущего с низкой истинной плотностью и с высокими прочностными характеристиками.

Поставленная задача решается тем, что в композиционном вяжущем, включающем известь, цемент, пуццолановую добавку, гипс и в качестве пуццолановой добавки используют хвосты обогащенных сурьмяных руд, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	цемент 
	20

	известь   
	16-20

	гипс  
	1-6

	пуццолановая добавка
	54-64


1 н. п. ф., 1 табл.
Изобретение относится к области получения композиционных вяжущих веществ и может использоваться в промышленности строительных материалов для получения легких бетонов.

Известно вяжущее, получаемое путем совместного помола извести, минерального компонента осадочного вулканического происхождения (трепела, опоки и туфа) и 5 % гипса (Справочник по строительным материалам и изделиям / под ред. Хуторянского М. С. – Киев: Будивельник, 1966. – С. 34-35).

Также известен состав вяжущего, включающего (мас. %): известь 30; зола 65; гипс 5 (Ерошкин В.Н., Глинская В.П. Никитенко И.М. Разработка бесклинкерных вяжущих веществ на основе местного сырья для низкомарочных бетонов и растворов. // Сб. науч. тр. КыргызНИИПстроительства (1994-1995). – Бишкек: Илим, 1995. – С. 134-141).

Однако указанные вяжущие обладают низкой прочностью.

Наиболее близким из аналогов является вяжущее, включающее известь, цеолитовую породу и гипсосодержащий компонент (патент RU № 2041864, кл. С04В 28/10, 1995). Согласно изобретению, оно содержит пропитанную 40 %-ным раствором сульфата аммония и обработанную при 400-800 °С цеолитовую породу, а в качестве гипссодержащего компонента – фосфогипс при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	Известь
	20,0

	термообработанная цеолитовая порода
	                73,0-77,0

	фосфогипс  
	3,0-7,0.


Недостатком известного вяжущего является то, что цеолитовая порода, являющаяся основным компонентом вяжущего в качестве пуццолановой добавки, требует предварительной химической и термической обработки, кроме того, необходимо добыть природный материал.

Задачей изобретения является получение экономичного композиционного вяжущего с низкой истинной плотностью и с высокими прочностными характеристиками.

Поставленная задача решается тем, что в композиционном вяжущем, включающем известь, цемент, пуццолановую добавку, гипс и в качестве пуццолановой добавки используют хвосты обогащенных сурьмяных руд, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	цемент
	20

	известь
	16-20

	гипс
	1-6

	пуццолановая добавка
	54-64.


Одним из наиболее перспективных направлений развития промышленности строительных материалов в Кыргызской Республике является комплексное использование местных строительных материалов из отходов производства для массового индивидуального строительства.

При изготовлении композиционного вяжущего используют производственный отход из отвала, в качестве пуццолановой добавки, содержащего отходы производства – хвосты обогащенных сурьмяных руд, в составе которых содержится аморфный кремнезем SiО2 – 70,93 %.

Хвосты обогащенных сурьмяных руд, сушат и дробят в щековой дробилке до фракции 0-20 мм. Затем портландцементный клинкер, негашеную известь и строительный гипс совместно с аморфным кремнеземом (измельченным отходом) точно дозируют и измельчают в шаровой мельнице до остатка 10-11 % на сите № 008. За счет этого в процессе измельчения происходит механохимическая активация составляющих и взаимодействие аморфного кремнезема с известью           СаОсвоб.

В табл. 1 приведен химический состав применяемых компонентов. Физико-механи-ческие показатели образцов, приготовленных на известном и предлагаемом композиционном вяжущем, приведены в таблице 2. Из таблицы видно, что физико-механические свойства строительных изделий, приготовленных с применением предлагаемого вяжущего выше, чем у прототипа. С применением предлагаемого вяжущего средняя плотность получаемого бетона составила 1,82-1,86 г/см3, при прочности бетона 35,3-35,6 МПа и обладает высоким коэффициентом конструктивного качества.
Таблица 1
	Компоненты
	Содержание оксидов, в %.

	
	SiО2
	Аl2O3
	Fe2O3
	СаО
	MgO
	so3
	R2O
	Р2О5
	СO2
	П.п.п

	Цемент
	24,98
	4,71
	3,65
	54,47
	2,20
	2,24
	-
	-
	-
	1,87

	Строительный гипс
	-
	-
	-
	30,90
	-
	44,20
	-
	-
	-
	20,90

	Хвосты
обогащения сурьмяных руд
	70,93
	6,92
	0,73
	12,67
	0,03
	0,82
	0,67
	-
	-
	7,23

	Известь
	комовая негашеная 1 сорта, содержания активных СаО + МgO = 70-75 % 
скорость гашения 15-20 мин. температура гашения 65-70 °С 
Активность извести определялась согласно ГОСТ 22688-77


Таблица 2
	Cоставы
	Содержание компонентов
	В/Т
	Прочность при 
сжатии, МПа
	Средняя плотность материалов, г/см3

	
	известь
	гипс
	пуццолановая добавка 

(отхода 
производства)
	цемент
	
	После пропарки
	Ч/з 28 
сут.

После

пропарки
	

	1
	20
	6
	54
	20
	0,50
	31,8
	34,0
	1,82

	2
	20
	0
	60
	20
	0,46
	27,4
	29,5
	1,85

	3
	16
	6
	58
	20
	0,46
	28,6
	30,8
	1,86

	4
	18
	6
	56
	20
	0,49
	33,1
	35,6
	1,86

	5
	20
	3
	57
	20
	0,49
	32,5
	35,3
	1,82

	6
	18
	0
	62
	20
	0,46
	20,1
	24
	1,83

	7
	16
	5
	61
	20
	0,46
	21,0
	23,5
	1,84

	прототип
	20
	3
	77
	-
	-
	15,1
	-
	-

	Примечание: при этом истинная плотность композиционного вяжущего составила, рист = 2,82 г/см3, а истинная плотность обычного клинкерного цемента, рист = 3,2 г/см3


Формула изобретения

Композиционное вяжущее, включающее известь, цемент, пуццолановую добавку, гипс, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что в качестве пуццолановой добавки используют хвосты обогащённых сурьмяных руд, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	цемент                        
	20

	известь                            
	16-20

	гипс                                            
	1-6

	пуццолоновая добавка 
	54-64.


Выпущено отделом подготовки материалов
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1459 (13)  С1 (46) 30.06.2012





1








_892022383.unknown

