1529




	(19) KG
	(11) 1529
	(13) С1
	(46) 30.03.2013

	(51) C08L 53/02 (2012.01)
A43B 13/00 (2012.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКО  РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20110116.1

(22) 25.11.2011

(46) 30.03.2013, Бюл. №3
(71) Учебно-технический центр "Восток-Мир" при Кыргызском техническом университете им. И. Раззакова  (KG)

(72) Иманкулова А.С., Чимчикова М.К., Тагаева Н.И., Урманбетова Н.Т. (KG)

(73) Урманбетова Н.Т., Иманкулова А.С., Чимчикова М.К., Тагаева Н.И. (KG)

(56) RU №2015147, кл. C08L 53/02, 1994
(54) Полимерная композиция для деталей низа обуви
(57) Изобретение относится к получению композиционных материалов, предназначенных для изготовления подошв обуви методом литья.

Задачей изобретения является повышение температуры теплостойкости композиции и вторичное использование отходов кожевенно-обувного производства.

Поставленная задача решается получением полимерной композиции для деталей низа обуви, включающей дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %, базальтовую крошку, мел, масло вазелиновое, диафен, краситель, где дополнительно в качестве наполнителя используют отходы кожевенного производства: кожевенную пыль и термоэластомеры, при следующем соотношении компонентов, мас. ч:
	дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %
	100

	базальтовая крошка
	15-20

	кожевенная пыль
	15

	мел
	25

	масло вазелиновое
	18-20

	термоэластомеры
	20

	диафен
	1-2

	краситель 
	1-2.


(21) 20110116.1

(22) 25.11.2011

(46) 30.03.2013, Bull. №3

(71) Training and Technical Center "Vostok-Mir" under the Kyrgyz Technical University, named after I. Razzakov (KG)

(72) Imankulova A.S., Chimchikova M.K., Tagaeva N.I.; Urmanbetova N.T. (KG)

(73) Urmanbetova N.T., Imankulova A.S., Chimchikova M.K., Tagaeva N.I. (KG)

(56) RU №2015147, cl. C08L 53/02 1994

(54) Polymer composition for the shoes bottom details
(57) The invention relates to the preparation of composite materials for the manufacture of shoe soles by the method of casting.

Problem of the invention is to rise the temperature of the composition heat resistance and recycling of wastes of leather and shoe industries.

The stated problem is solved by obtaining a polymer composition for the shoes bottom details, including butadiene styrene thermoplastic elastomer with a bound styrene content 30%, basalt chips, chalk, vaseline oil, diafen, dye, where the leather production wastes: leather dust, and thermo elastomers are additionally used as a filler at the following ratio of components, parts by weight:
	butadiene styrene thermoplastic elastomer with a bound styrene content 30%
	100

	basalt chips
	15-20

	leather dust
	15

	chalk
	25

	vaseline oil
	18-20

	thermo elastomers
	20

	diafen
	1-2

	dye
	1-2.


Изобретение относится к получению композиционных материалов, предназначенных для изготовления подошв обуви методом литья.

Известна композиция для низа обуви (SU №1407937, кл. C08L 53/02, C08K 13/02, A43B 13/04, 1988) состоящая; из бутадиен-стирольного сополимера с содержанием связанного стирола 30 %, типа ДСТ-30 линейного строения, бутадиен-стирольного сополимера с содержанием связанного стирола 75-85 %, марки ДССК-85, с молекулярной массой (80-200) · 103 представляющего собой двухблочное строение, минерального наполнителя, пластификатора, красителя и антиоксиданта.

Известна полимерная композиция для низа обуви (RU №2161429, кл. A43B 13/04, C08L 53/02, С08К 13/02, 2001). Использование в подошве композиции по изобретению позволяет увеличить прочность при разрыве до 12,2 МПа и сопротивление многократному изгибу с проколом (до 60000 циклов). Это достигается за счет введения в композицию бутадиен-стирольного термоэластопласта ДСТ-30 ДР, имеющего древоподобное строение молекул. При этом композиция содержит, мас. ч.: бутадиен-стирольный термопласт древоподобного строения 100, наполнитель 10-22, мягчитель 8-12, порообразователь 0,5-1, антиоксидант 0,5-1, краситель 0-1, полистирол 0-14,1.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является полимерная композиция для изготовления деталей низа обуви (RU №2015147, кл. C08L 53/02, 1994). Предложенная композиция для изготовления низа обуви содержит, мас. %: блок-сополимер бутадиена с 30 %-ным содержанием связанного стирола, ДСТ-30 Р 59,37 - 60,72; минеральные наполнители - каолин 3,57 - 9,37; аэросил 3,13 - 10,72; масло индустриальное 14,28 - 25,00; полиамид марки ПА-12 3,13-10,71.

Однако известные композиции не обеспечивают стабильности адгезионных свойств при хранении, имеют повышенную вязкость и обладают недостаточной стойкостью к повышенным температурам.

Задачей изобретения является повышение температуры теплостойкости композиции и вторичное использование отходов кожевенно-обувного производств.

Использование в подошве композиции по изобретению позволяет увеличить теплостойкость до 100°C и использовать отходы кожевенно-обувного производств. Это достигается за счет введения в композицию минерального наполнителя - базальтовой крошки.

Поставленная задача решается получением полимерной композиции для деталей низа обуви, включающей дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %, базальтовую крошку, мел, масло вазелиновое, диафен, краситель, где дополнительно в качестве наполнителя используют отходы кожевенного производства: кожевенную пыль и термоэластомеры, при следующем соотношении компонентов, мас. ч:
	дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %
	100

	базальтовая крошка 
	15-20

	кожевенная пыль
	15

	мел
	25

	масло вазелиновое
	18-20

	термоэластомеры
	20

	диафен
	1-2

	краситель
	1-2.


Существенным отличием предложенной композиции является новый количественный и качественный состав, т. к. она содержит в качестве наполнителя - базальтовую крошку и дополнительно отходы кожевенного производства - кожевенную пыль и термоэластомеры (ТЭП).

Применение базальтовой крошки повышает теплостойкость, устойчивость к истиранию, сопротивляемость удару, устойчивость к агрессивным средам, снижает поглощение воды. Применение отходов производств позволяет получить не только экономический эффект от применения изготавливаемых материалов, но и улучшить экологическую обстановку регионов.

Композицию готовят смешиванием компонентов в резиносмесителе путем интенсивного перемешивания при температуре 130-160°C, в течение 8-10 мин.

Ингредиенты пластиката из ТЭП перед смешиванием подвергают предварительной подготовке. Все порошкообразные материалы (отходы ТЭП, базальт, отходы кожевенного производства) подсушивают, измельчают и просеивают, с целью облегчения последующей обработки.

Базальтовую крошку получали путем механического воздействия на минеральные волокна.

Формуют изделия методом литья под давлением при температуре 135- 150 °С.

Из всех исследуемых вариантов наиболее оптимальными свойствами, соответствующими ГОСТам обладают образцы с содержанием базальтовой крошки в составе композиции в количестве 15-20 мас. ч. на 100 мас. ч. полимера.

Формула изобретения
Полимерная композиция для деталей низа обуви, содержащая дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %, базальтовую крошку, мел, масло вазелиновое, диафен, краситель, отличающаяся тем, что дополнительно в качестве наполнителя используются отходы кожевенного производства: кожевенная пыль и термоэластомеры, при следующем соотношении компонентов, мас. ч:

	дивинилстирольный термопластичный эластомер с содержанием связанного стирола 30 %
	100

	базальтовая крошка
	15-20

	кожевенная пыль 
	15

	мел
	25

	масло вазелиновое
	18-20

	термоэластомеры
	20

	диафен
	1-2

	краситель 
	1-2.


Выпущено отделом подготовки материалов
_____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1529 (13)  С1 (46) 30.03.2013





1








1
4

_892022383.unknown

