1613




	(19) KG
	(11) 1613
	(13) С1
	(46) 31.03.2014

	(51) C04B 38/00 (2014.01)

B08B 1/04 (2014.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20120094.1

(22) 03.10.2012

(46) 31.03.2014, Бюл. №3
(76) Пак А.В. (KG)

(56) Патент RU №2150446, C1, C04B 38/08, C04B 38/10, 2000

(54) Сухая строительная смесь "Гипсополимерная смесь Шторм" и устройство для подготовки полимера

(57) Изобретение относится к области строительства, а именно к производству строительных материалов из полистиролбетона.

Задачей изобретения является повышение прочности смеси при применении за счет увеличения адгезионных свойств рванного пенополистирола, уменьшение удельного веса смеси, повышение её белизны, повышение органолептических свойств и уменьшение влагопоглощения.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в сухой строительной смеси «Гипсополимерная смесь «Шторм», включающая минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, волокнистый материал и пластифицирующую добавку, в качестве полистирольного заполнителя используется пенополистирол, распушенный специальным устройством, в качестве пластификатора - метилцеллюлоза, дополнительно смесь содержит замедлитель схватывания гипса, микрокальций и редиспегрированный поливинилацетат, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	Распушенный пенополистирол (марок М15-М45)
	1,5

	Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота)
	0,08

	Пластификатор (на основе метилцеллюлозы)
	0,1-0,2

	Микрокальций (измельченный доломит)
	48,12-48,42

	Редиспергированный поливинилацетат
	0-0,2

	Гипс белый (марок Г5-Г7) (остальное)
	50-55.


Также задачей изобретения является разработка устройства для подготовки пенополистирола, т. е. приведение его в распушенное состояние.

Задача решается тем, что устройство для подготовки полимера состоит из каркаса на котором смонтирован бункер для материала, распушителя, состоящего из набора дисков, на периферии которых расположен ряд тонких прутков и электродвигателя, а также устройства подачи частиц полимера в зону дисков, состоящее из толкателя с приводом, ячеистая сетка под дисками и электроавтоматика управления.  2 н.п. ф., 1 фиг.

(21) 20120094.1
(22) 03.10.2012
(46) 31.03.2014, Bull. number 3
(76) Pak A.V. (KG)
(56) Patent RU №2150446, C1, C04C 38/08, C04B 38/10, 2000
(54) Dry building mixture "Gypsum-polymer mixture Storm" and the device for the polymer preparation
(57) The invention relates to construction, namely, to production of building materials from polystyrene. 

Problem of the invention is to increase the strength of the mixture when it is used by increasing the adhesive properties ripped cellular polystyrene, reducing of the specific weight of the mixture, increase of its whiteness, improving the organoleptic properties and the reduction of moisture absorption.
Solution of the stated problem is achieved that in the dry building mixture "Gypsum-polymer mixture Storm" including mineral binder, polystyrene aggregate, fibrous material and plasticizing additive as polystyrene filler; the cellular polystyrene is used, flaked with a special device, and methylcellulose as a plasticizer; additionally mixture contains gypsum retarder, microcalcite and redispersed polyvinyl acetate in the following ratio of components, % by weight:

	Fluffed polystyrene (of the M15-M45 brands)
	1,5

	Gypsum retarder (citric acid)
	0,08

	The plasticizer (based on methylcellulose) 
	0.1-0.2

	Microcalcite (crushed dolomite) 
	48,12-48,42

	Redispersed polyvinyl acetate 
	0-0.2

	Gypsum white (of the T5-T7 brands) (the rest) 
	50-55. 


Another problem of the invention is to provide a device for the preparation of cellular polystyrene, i.e. to bring it into a flaked condition.
The problem is solved in that the device for polymer preparation consists from a frame on which hopper is mounted for the material; flaker, consisting of a set of discs, where thin rods and electric motor are located on their periphery; and as well feeder of the polymer particles into the discs’ zone, consisting of a pusher with drive; mesh grid under the discs and cycle control. 2 independ. claims, 1 figure.
Изобретение относится к области строительства, а именно к производству строительных материалов из полистиролбетона.

Известна сухая теплоизолирующая гипсополистирольная строительная смесь для покрытий, изделий и конструкций по патенту RU №2338724, C04B 38/00, C04B 16/00 2008, включающая полистирольные гранулы. Недостаток смеси в слабой адгезии гранул полистирола к остальным компонентам смеси.

Известен состав для изготовления полистиролбетонной смеси по патенту RU №2150446, C1, C04B 38/08, C04B 38/10, 2000. Состав включает в себя минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, воздухововлекающую добавку, воду, волокнистый материал и пластифицирующую добавку, где в качестве полистирольного заполнителя используется смесь частиц из вспененных - полистирольных гранул и рваного пенополистирола.

Недостатком состава является применение рванного полистирола без дополнительной обработки, а т. к. поверхность частиц рванного пенополистирола остается гладкой, то он плохо связывается с остальными компонентами состава.

Задачей изобретения является повышение прочности смеси при применении за счет увеличения адгезионных свойств рванного пенополистирола, уменьшение удельного веса смеси, повышение её белизны, повышение органолептических свойств и уменьшение влагопоглощения.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в сухой строительной смеси «Гипсополимерная смесь «Шторм», включающая минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, волокнистый материал и пластифицирующую добавку, в качестве полистирольного заполнителя используется пенополистирол, распушенный специальным устройством, в качестве пластификатора - метилцеллюлоза, дополнительно смесь содержит замедлитель схватывания гипса, микрокальций и редиспегрированный поливинилацетат, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	Распушенный пенополистирол (марок М15-М45)
	1,5

	Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота)
	0,08

	Пластификатор (на основе метилцеллюлозы)
	0,1-0,2

	Микрокальций (измельченный доломит)
	48,12-48,42

	Редиспергированный поливинилацетат
	0-0,2

	Гипс белый (марок Г5-Г7) (остальное)
	50-55.


Опробованы следующие составы смесей: 

Базовая
	1. Распушенный пенополистирол марок М15-М45 
	1,5

	2. Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота) 
	0,08

	3. Пластификатор на основе метилцеллюлозы  
	0,1

	4. Микрокальций (измельченный доломит), мкрн 
	48,42

	5. Гипс белый, Г5-Г7 
	50

	6. Редиспергированный поливинилацетат   
	0


Повышенной прочности

	1. Распушенный пенополистирол марок М15-М45
	1,5

	2. Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота)
	0,08

	3. Пластификатор на основе метилцеллюлозы
	0,1

	4. Микрокальций (измельченный доломит), мкр
	43,12

	5. Гипс белый марок Г5-Г7
	55

	6. Редиспергированный поливинилацетат 
	0,2


Повышенной пластичности

	1. Распушенный пенополистирол марок М15-М45
	1,5

	2. Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота)
	0,08

	3. Пластификатор на основе метилцеллюлозы
	0,2

	4. Микрокальций (измельченный доломит), мкрн
	48,12

	5. Гипс белый марок Г5-Г7
	50

	6. Редиспергированныйполивинилацетат
	0


С повышенной термоизоляцией

	1. Распушенный пенополистирол марок М15-М45
	2,3

	2. Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота) 
	0,08

	3. Пластификатор на основе метилцеллюлозы
	0,1

	4. Микрокальций (измельченный доломит), мкрн 
	48,32

	5. Гипс белый марок Г5-Г7 
	55

	6. Редиспергированный поливинилацетат
	0,2


Смесь готовится простым механическим перемешиванием компонентов. Применяется смесь в соответствии с назначением, путем добавления в неё воды и тщательным последующим перемешиванием.

Разработанная смесь получила одобрение специалистов и в настоящее время готовится её промышленное производство.

Также задачей изобретения является разработка устройства для подготовки пенополистирола, т. е. приведение его в распушенное состояние.

Задача решается тем, что устройство для подготовки полимера состоит из каркаса, на котором смонтирован бункер для материала, распушитель, состоящий из набора дисков, на периферии которых расположен ряд тонких прутков, и электродвигателя, а также устройство подачи частиц полимера в зону дисков,  состоящее из  толкателя  с приводом, ячеистая сетка под дисками и электроавтоматика управления.

Конструкция устройства для распушения пенополистирола показана на фиг. 1. Устройство состоит из каркаса 1, на котором расположен бункер 2 для обрабатываемого материала, распушитель состоящий из набора дисков 3, по периметру дисков установлены тонкие металлические прутки 4. Распушитель приводится во вращение электродвигателем 5. Снизу бункера распушителя установлена ячеистая сетка 6 для фильтрации нужных фракций распушенного материала. Под сеткой расположен сборник 7 распушенного материала. Материал для распушения подается посредством толкателя 8 через передачу 9 от электродвигателя 10. Устройство управляется электроавтоматикой (на фиг. 1 не показано).

Устройство работает следующим образом. Материал из бункера 2 толкателем 8 постепенно подается в зону вращающихся дисков 3. Прутки 4 на дисках 3, вращаясь, разрывают материал на кусочки и процарапывая гладкую поверхность материала с обоих сторон, распушают его. Фракции нужного размера, через ячейки сетки 6 попадают в сборник 7. Фракции большего размера снова подвергаются распущению. По завершению процесса электоавтоматика отводит толкатель 8 назад, в бункер 2 загружается новая партия материала и процесс распушения повторяется.

В результате материал получается разорванным на куски и нужного размера, распушенным и на гладкую поверхность материала нанесены царапины и в таком виде он приобретает высокую адгезионную способность к гипсу.

Формула изобретения
1. Сухая строительная смесь «Гипсополимерная смесь «Шторм», включающая минеральное вяжущее, полистирольный заполнитель, волокнистый материал и пластифицирующую добавку, отличающаяся тем, что в качестве полистирольного заполнителя используется пенополистирол, распушенный специальным устройством, в качестве пластификатора - метилцеллюлоза, дополнительно смесь содержит замедлитель схватывания гипса, микрокальций и редиспергированный поливинилацетат, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Распушенный пенополистирол (марок М15-М45)
	1,5

	Замедлитель схватывания гипса (лимонная кислота)
	0,08

	Пластификатор (на основе метилцеллюлозы)
	0,1-0,2

	Микрокальций (измельченный доломит) 
	48,12-48,42

	Редиспергированный поливинилацетат
	0-0,2

	Гипс белый (марок Г5-Г7) (остальное)
	50-55.


2. Устройство для подготовки полимера состоит из каркаса, на котором смонтирован бункер для материала, распушитель, состоящий из набора дисков, на периферии которых расположен ряд тонких прутков, и электродвигателя, а также устройство подачи частиц полимера в зону дисков, состоящее из толкателя с приводом, ячеистая сетка под дисками и электроавтоматика управления.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1. Устройство для подготовки полимера
Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1613 (13)  С1 (46) 31.03.2014





1








2

_892022383.unknown

