1660

	


	(19) KG (11) 1660 (13) C1

(51) C04B 28/14 (2014.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20130056.1

(22) 03.07.2013

(46) 29.08.2014. Бюллетень № 8
(76) Ассакунова Б. Т.; Омурбеков И. К.; Иманалиева Д. А.; Абышов А. А. (KG)

(56) А. с. SU № 1616877, кл. С04В 28/14, 1990

(54) Сухая штукатурная смесь

(57) Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при приготовлении сухих смесей для шпаклевочных растворов, применяемых при внутренней отделке зданий.

Задачей изобретения является снижение усилий шлифуемости поверхности абразивными материалами.

Поставленная задача решается в сухой строительной смеси, включающем гипсовый камень, негашеную известь, минеральный наполнитель, замедлитель твердения, где в качестве минерального наполнителя содержит тонкоизмельченную мраморную муку, в качестве замедлителя схватывания - лимонную кислоту, при следующем соотношении компонентов, мас. %: 
	тонкоизмельченный гипсовый камень 
	40-45

	тонкоизмельченная негашеная известь
	40-45

	тонкоизмельченная мраморная мука
	10-15

	лимонная кислота
	0,02-0,05.


Предлагаемый состав сухой строительной смеси позволяет подготовить шпаклевочный раствор, имеющий повышенную адгезию к основе, обеспечивающий снижение усилий шлифуемости абразивными материалами после его применения по назначению.

1 н. п. ф., 2 табл.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при приготовлении сухих смесей для шпаклевочных растворов, применяемых при внутренней отделке зданий.

Известна сухая смесь, содержащая, масс. %: (( - полугидрат сульфата кальция (гипсовое вяжущее) 34-40, растворимую метилцеллюлозу 0,4-0,5, поверхностно-активное вещество на основе алкилсульфата натрия 0,02-0,025, негашеную известь 4,0-4,6, винную кислоту 0,04-0,06, тонкомолотый известняк - остальное (А. с. SU № 1652314, кл. С04В 28/14, 1991).

Эта сухая смесь включает труднодоступные в Кыргызской Республике химические добавки, а шпаклеванная приготовленным из нее раствором поверхность имеет повышенную прочность, из-за чего затрудняется ее шлифуемость.

Известен также состав для приготовления сухой смеси, содержащий, масс. %: гипсовое вяжущее 88,8-93,9; Na карбоксиметилцеллюлозу 2-4, триполифосфат натрия 0,1-0,2; твердые молотые лигносульфонаты 1-2, бентонит или каолин 3-5 (А. с. SU № 1616877, кл. С04В 28/14, 1990).

Рабочий раствор, приготовленный из сухой строительной смеси известного состава, обладает повышенной усадкой из-за ускоренного набухания Na карбоксилметилцеллюлозы в присутствии молотых лигносульфонатов, а также содержит дефицитные на территории Кыргызской Республики химические добавки.

Задачей изобретения является снижение усилий шлифуемости поверхности абразивными материалами.

Поставленная задача решается в сухой строительной смеси, включающем гипсовый камень, негашеную известь, минеральный наполнитель, замедлитель твердения, где в качестве минерального наполнителя содержит тонкоизмельченную мраморную муку, в качестве замедлителя схватывания - лимонную кислоту, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	тонкоизмельченный гипсовый камень 
	40-45

	тонкоизмельченная негашеная известь
	40-45

	тонкоизмельченная мраморная мука
	10-15

	лимонная кислота
	0,02-0,05.


Сущность предложенного изобретения состоит в том, что используют в качестве вяжущего смешанный известково-гипсовый компонент, полученный по малоэнергоемкой технологии, те есть в применении тепла гашения извести для дегидратации гипсового камня (CaS04-2H20).
Входящие в состав заявленной сухой смеси компоненты не являются труднодоступными на территории Кыргызской Республики, в большинстве своем, представляя местные природные материалы.

Тонкоизмельченный гипсовый камень обезвоживают за счет выделения тепла экзотермии при реакции гашения извести.

Процесс обезвоживания и томления осуществляется в гасильном реакторе.

Большая удельная поверхность частиц извести-пушонки, образующейся при гашении, обеспечивает водоудерживающую способность и пластичность смеси. Тонкоизмельченная мраморная мука придает белизну поверхности и также препятствует усадке. Лимонная кислота введена как замедлитель схватывания гипсоизвесткового смешанного вяжущего и для увеличения жизнеспособности готовой суспензии.

Составы сухих смесей приведены в табл. 1, а их основные технические свойства в табл. 2.

Опытные образцы готовили в теплоизолированном сосуде путем затворения водой (до 10 %).

Как видно из табл. 2, опытные образы при их испытаниях по стандартным методикам показали лучшие по сравнению с прототипом технические свойства, обеспечивающие решение поставленной задачи, когда были изготовлены по предлагаемой рецептуре.
Таблица 1
	№ 

смеси
	Тонкоизмельченный гипсовый камень
	Тонкоизмельченная негашеная известь
	Тонкоизмельченный мрамор
	Лимонная 

кислота

	1
	40
	50
	9,98
	0,02

	2
	45
	45
	9,98
	0,02

	3
	50
	40
	9,98
	0,02

	4
	45
	45
	9,9
	0,05


Таблица 2
	№ 

смеси
	Адгезия, МПа
	Жизнеспособность, 

мин 1
	Прочность при сжатии, МПа ч/з 2 часа
	Усадочные 

трещины

	1
	0,55
	50
	2,02
	Отсутствует

	2
	0,8
	45
	2,4
	Отсутствует

	3
	0,85
	40
	2,5
	Отсутствует

	4
	0,8
	60
	1,8
	Отсутствует


Формула изобретения
Сухая строительная смесь, включающая гипсовый камень, негашеную известь, минеральный наполнитель, замедлитель твердения, отличающаяся  тем, что содержит в качестве минерального наполнителя тонкоизмельченную мраморную муку, в качестве замедлителя схватывания - лимонную кислоту, при следующем соотношении компонентов,  мас. %:

	тонкоизмельченный гипсовый камень 
	40-45

	тонкоизмельченная негашеная известь
	40-45

	тонкоизмельченная мраморная мука
	10-15

	лимонная кислота
	0,02-0,05.


Выпущено отделом подготовки материалов
____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








3

_892022383.unknown

