167





	(19) KG
	(11)
	167
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	C08L 1/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики 


(21) 950268.1

(22) 05.10.1995

(46) 01.04.1997, Бюл. №4, 1997
(76) Пищугин Ф.В. (KG)
(56) Роговин З.А., Химия целлюлозы - М.: Химия, 1972. - С. 59.
(54) Способ получения гигроскопичной целлюлозы
(57) Способ получения гигроскопичной целлюлозы может найти применение в медицине, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. Способ основан на обработке целлюлозных материалов эквимолярным количеством солей кальция при комнатной температуре в течение 24 ч в среде органических растворителей. 1 пр.
Изобретение относится к области химии природных полисахаридов, которое может найти применение в медицине, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Известно, что гигроскопичность целлюлозы и материалов на их основе зависит от наличия и количества межмолекулярных водородных связей. Под действием некоторых химических реагентов происходит разрыв или перераспределение водородных связей, приводящее к изменению гигроскопичности, скорости растворения и, в ряде случаев, реакционной способности целлюлозы.
Известно получение регенерируемой целлюлозы путем ее химической модификации и переведением ее в раствор с последующим гидролизом полученных образцов и выделением регенерируемой целлюлозы.
Недостатки известного метода следующие:
1. Введение в молекулу целлюлозы новых функциональных групп, перевод полученных образцов в раствор, последующий их гидролиз и регенерация целлюлозы требует специальной технологии ее получения с применением дорогостоящего оборудования и реактивов, строгого контроля над протеканием реакции (контроль за степенью замещения и степенью гидролиза), длительность процесса (60-72 ч.).
2. Этот сложный и дорогостоящий процесс приводит к увеличению гигроскопичности лишь на 10-17 %.
3. Процессы получения производных целлюлозы, их гидролиз и последующая регенерация всегда сопровождаются деструкцией макромолекул целлюлозы, что приводит к снижению качества и эксплуатационных характеристик полученных образцов, уменьшению чистоты и выхода конечных продуктов.

Предлагаемое изобретение позволяет значительно упростить и удешевить технологию, в несколько раз увеличить гигроскопичность, практически полностью исключить деструкцию макромолекулы целлюлозы, сохранив при этом механические и технологические характеристики исходной целлюлозы.
Это достигается путем обработки целлюлозы и материалов на их основе (вата, марля) солями кальция в среде органических растворителей. По-видимому, в способе под действием солей кальция и органических растворителей происходит не только межмолекулярное перераспределение водородных связей (как в прототипе), но и перераспределение внутримолекулярных водородных связей путем блокирования гидроксильных групп за счет химической сорбции солей (10-12 % от массы) на макромолекулах целлюлозы. При этом структура макромолекул не разрушается, сохраняются физико-химические свойства, гигроскопичность увеличивается в 2.5-3 раза, а время обработки сокращается с 60-72 ч до 24 ч.
Пример:
16.2 г целлюлозы обрабатывали эквимолярным (из расчета 1 моль соли кальция на 1 элементарное звено молекулы целлюлозы) раствором солей кальция в 30-кратном (по массе) избытке органического растворителя при комнатной температуре в течение 24 ч. Целлюлозу отжимали, промывали 10-кратным (по массе) избытком органического растворителя, сушили в начале при комнатной температуре, а затем в сушильном шкафу при 105° до постоянного веса; выход 97-98 %. Полученный продукт хранят в полиэтиленовых пакетах.
Гигроскопичность исходной и модифицированной целлюлозы определялась по известной методике, путем помещения их равных навесок в исследуемые жидкости (вода или кровь) на 15 - 20 с до насыщения с последующим взвешиванием набухших образцов на аналитических весах.
Преимуществом предлагаемого способа является:
1. Значительное упрощение и удешевление технологии получения.
2. Сокращение времени обработки в 2.2-3 раза.
3. Увеличение гигроскопичности в 2.5-3 раза по сравнению с исходной целлюлозой.
4. Практически полное исключение деструкции макромолекул целлюлозы, сохранение высокого качества и технологических характеристик  исходной целлюлозы.
Формула изобретения
Способ получения гигроскопичной целлюлозы путем ее химической модификации, отличающийся тем, что целлюлозу обрабатывают эквимолярным (из расчета 1 моль соли кальция на 1 элементарное звено молекулы целлюлозы) количеством соли кальция в 30-кратном (по массе) избытке органического растворителя при комнатной температуре в течение 24 ч.
Составитель описания               Саргазаков К.Д.
Ответственный за выпуск          Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

