168




	(19) KG
	(11)
	168
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	C22B 30/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960570.1
(22) 20.11.1996
(46) 01.04.1997, Бюл. №4, 1997
(76) Баткибекова М.Б., Джунушалиева Т.Ш. (KG)
(56) Музыченков Ф.Я., Аптекарь А.Ф. Извлечение сурьмы из легкоплавких промпродуктов сурьмяного производства // Цветная металлургия. - 1987. - Вып. 1. - С. 20-23
(54) Способ получения сурьмы из отходов сурьмяного производства
(57) Изобретение относится к способам получения сурьмы из отходов сурьмяного производства - рафинированных шлаков и может быть использовано в металлургии и химической промышленности. Способ осуществляется проведением восстановительной плавки смеси отмытых рафинированных шлаков с содой, бурой, стеклом и коксом в графитовом тигле, вмонтированном в печь для выплавки. Время плавки - 2.0 ч при температуре 1100 - 1200°C. В составе выплавленного металла - сурьма (97 - 98 %), свинец, мышьяк, никель, медь, железо, серебро, золото. 3 табл.
Изобретение относится к способам получения сурьмы и сопутствующих ей металлов из отходов сурьмяного производства и может быть использовано в металлургии и химической промышленности.
Известен способ извлечения сурьмы из легкоплавких промышленных продуктов сурьмяного производства (смеси шлаков, штейнов и кеков общим содержанием сурьмы 7.2 %) возгонкой сурьмы при барботаже расплавов продуктами сжигания природного газа при различных коэффициентах избытка воздуха. Способ включает предварительную плавку шихты с содой, бурой, стеклом в электропечи, перемещение перегретого до 1150 - 1300°C расплава в предварительно разогретую печь и продувку продуктами сжигания природного газа при различных коэффициентах избытка воздуха. Время продувки - 100÷150 мин при температуре расплава 1070÷1170°C, извлечение сурьмы 81.6 - 93.7 %.
Недостатком способа является высокая сложность технологического процесса, обусловленная большим количеством операций (предварительная плавка шихты, перемещение расплавленной шихты в печь для выплавки, сжигание природного газа, барботаж расплава), необходимых для получения сурьмы, а также относительно невысокое содержание сурьмы в выплавленном металле.
Цель изобретения - получение сурьмы из рафинированных шлаков - отходов сурьмяного производства с низким содержанием сурьмы. Способ отличается более простой технологической схемой за счет исключения операций предварительной плавки и перемещения расплавленной шихты в печь для продувки продуктами сгорания природного газа, барботажа расплава.
Сущность способа заключается в проведении восстановительной плавки смеси отмытых рафинированных шлаков с содой, бурой, стеклом и коксом в графитовом тигле, вмонтированном в печь для выплавки. Время плавки 2 ч при температуре 1100 - 1200°C. В составе выплавленного металла - сурьма (основной компонент), свинец, мышьяк, никель, медь, серебро, золото.
Способ осуществляется следующим образом.
Рафинированные шлаки сурьмяного производства отмывают, сушат и смешивают с бурой, содой, стеклом и коксом в соотношении, приведенном в таблице 1. Смесь загружают в графитовый тигель (объем - 20 л), вмонтированный в печь для выплавки и производят выплавку (ток генератора - 160 А, напряжение - 0.9 кВ, мощность - 100 кВт) при температуре 1100 - 1200°C на воздухе в течение двух часов. Испытания проведены в полупромышленном масштабе в литейном цеху АО "Электротехник" (завод электровакуумною машиностроения), г. Бишкек. Химический анализ выплавленного металла приведен в таблице 2. Преобладающим его компонентом является сурьма, содержание которой составляет 97 - 98 %. Выход металла (сурьмы и сопутствующих ей элементов) составил 12 % от массы шлака.
В таблице 3 приведены сравнительные данные способов получения сурьмы и сопутствующих металлов из рафинированных шлаков сурьмяного производства.
Таблица 1
Соотношение рафинированных шлаков компонентов шихты
	Наименование
	Содержание

	
	кг
	%

	Рафинированные шлаки
	60
	33.3

	Бура
	30
	16.7

	Сода
	75
	41.7

	Стекло
	10
	5.5

	Кокс
	5
	2.8

	Итого
	180
	100


Таблица 2
Химический состав металла, выплавленного из

рафинированного шлака
	
	Содержание, %

	
	Sb
	Pb
	Sn
	Cu
	Fe
	As
	Ag
	Au
	Ni

	Металл
	97.8
	0.55
	0.04
	0.32
	0.3
	0.4
	0.015
	0.00045
	0.4


Таблица 3
Сравнительные данные способов получения сурьмы
и сопутствующих ей металлов из рафинированных
шлаков сурьмяного производства
	№
п/п 
	Известный способ 
	Предлагаемый способ 

	1.
	Загрузка шлака 
	Загрузка в печь смеси шлака, буры, соды, стекла и кокса 

	2.
	Предварительная плавка шихты в электропечи 
	-

	3.
	Перемещение расплавленной шихты в печь для выплавки 
	-

	4.
	Барботаж расплава продуктами сжигания природного газа и воздухом 
	-

	5.
	Выплавка сурьмы при
t = 1070 - 1170°C
	Выплавка сурьмы при
t = 1100 - 1200°C


Формула изобретения
Способ получения сурьмы из отходов сурьмяного производства - рафинированных ишаков, включающий выплавку полиметаллов из смеси шлаков с бурой, содой, стеклом при температуре 1100 ÷ 1200°C в течение 2 ч, отличающийся тем, что процесс выплавки проводят в графитовом тигле с использованием кокса в качестве восстановителя.
Составитель описания                Саргазаков К.Д.
Ответственный за выпуск          Ногай С.А.
___________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

