1712

	


	(19) KG (11) 1712 (13) C1

(51) С04В 26/02 (2014.01)

        C04B 14/06 (2014.01) 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20140075.1

(22) 27.06.2014

(46) 27.02.2015. Бюл. № 2
(76) Блашкевич Л. В.  (KG)

(56) RU № 2003101115, С04В 26/02, С04В 14/06, 2004
(54) Полимер-песчаная смесь для строительных изделий
(57) Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления черепицы и различных блоков.

Задача изобретения заключается в расширении ассортимента смесей, содержащих полимеры, термопласты и строительные материалы, и использование дешевого красителя и в утилизации отходов производств.

Поставленная задача решается тем, что в полимер-песчаной смеси для строительных материалов, содержащем отходы полимера, термопластов, песка и красителя, дополнительно содержит цветной бутылочный бой, а в качестве красителя содержит красный шлам, при следующем составе компонентов,                                     в мас. %:
	Отходы полимеров
	20-30

	Песок
	54-48

	Цветной бутылочный бой
	15-20

	Красный шлам 
	1-2.


1 н. п. ф., 2 пр.
Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления черепицы и различных блоков.

Известно большое многообразие смесей и технологий для изготовления, например, черепиц и блоков.

В составе смеси используют цемент, алебастр, глину, песок и др.

В настоящее время все большую популярность приобрели смеси полимеров с различными строительными материалами.

Известен природоохранный способ производства изделий с использованием отходов пластмассы, где для черепиц предлагают состав полимерпесчаной смеси, заключающийся в смешивании 70 % песка и 30 % полимера с добавлением красителя в количестве, необходимом для получения нужного цвета (Еркибаева Б. У. Создание природоохранной технологии производства изделий с применением отходов пластмасс: Автореф. дисс. канд. т. наук: 05.23.05. - Алматы, 2007.   - 22 с.).

В патенте RU № 2127232, кл. С04В 26\04, 14:06, C08J 11/06, C08L 23/2, E04D 1/04, 1/30, 1999, полимерпесчанная смесь предлагается в составе, мас. %: песок 70-79.9, отходы полиолефинов 20-30, другие вещества 0,1-10.

Известна полимер-песчаная черепица по заявке на патент RU № 2003101115, С04В 26/02, С04В 14/06, 2004, состав смеси которой содержит песок, отходы полимеров, термопластов и краситель.

Все известные полимер-песчаные смеси, состоят из полимерного агломерата, песка и красителя в примерном соотношении 24:75:1.

4

Агломерат может иметь состав: мягкие полимеры (полиэтилен) - (40-50), твердые полимеры (полистирол, полипропилен, АБС пластики, ПЭТ и др.) - (60-50). Сюда включают и пленки из полиэтилена и полипропилена. Краситель, например, на основе окисей железа, служит дополнительно и в качестве связующей. Полиэтилены дают глянец и морозостойкость. Твердые полимеры - жесткость и прочность при нагреве на солнце.

Недостаток смесей для изготовления черепицы и блоков - в стандартном для всех смесей составе компонентов, привязка к определенным полимерам, песку и использование дорогостоящих красителей.

Задача изобретения заключается в расширении ассортимента смесей, содержащих полимеры, термопласты и строительные материалы, и использование дешевого красителя и в утилизации отходов производств.

Поставленная задача решается тем, что полимер-песчаная смесь для строительных материалов, содержащая отходы полимера, термопластов, песка и красителя, дополнительно содержит цветной бутылочный бой,    а в качестве красителя содержит красный шлам, при следующем составе компонентов,   в мас. %:
	Отходы полимеров
	20-30

	Песок
	54-48

	Цветной бутылочный бой
	15-20

	Красный шлам 
	1-2.


Красный шлам образуется при производстве глинозема по методу Байера, в качестве побочного продукта образуется мелкодисперсное вещество следующего состава, %
	Fe2O3
	CaO
	SiO2
	AI2O3
	MgO
	TiO2
	S
	P2O2
	Na2O

	44-55
	8-11
	5-15
	14-16
	10,5-1,4
	2-5
	до 2
	0,2-0,5
	до 2


Содержание влаги в таком продукте составляет 40-60 %.

Из-за отсутствия эффективных технологий переработки основную массу красных шламов не используют и складируют в специальных шламохранилищах, которые оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. В России, например, красных шламов накопилось более 100 млн. т.

Техническим результатом изобретения является использование в полимер-песчаной смеси дополнительно цветного бутылочного боя и красного шлама, которые улучшают прочностные характеристики и эстетическое восприятие готового изделия, способствуют утилизации отходов производства, и также использование в качестве дешевых компонентов взамен дефицитных импортных.

Смесь используют следующим образом.

Полимеры (и термопласты) измельчают, плавят эту смесь полимеров, охлаждают и дробят в щепу на фракции 1-7-10 мм. Пленки из полиэтилена и полипропилена используют без экструзии. В плавильно-нагревательном агрегате агломерат:песок:цветной бутылочный бой:краситель в соотношении компонентов 24:60:15:1, перемешивают, нагревают и на выходе получают тягучую массу с температурой 170-190°. Далее полученную полимер - песчаную массу нарезают, взвешивают на весах и закладывают в специальные формы и прессуют в форме черепицы или блоков другой формы, затем охлаждают. Чтобы наружняя сторона получилась глянцевой, охлаждение производят неравномерно - верхняя часть имеет температуру большую, а нижняя меньшую. Дополнительно в состав смеси мож-      но добавлять кварцевый песок для связки      0,5-1 % и катализатор, усиливающий цвет шлама 0,1 %.
Красный шлам, содержащий в своем составе Fe2О3 в количестве 40-50 %, является отличным красителем, в зависимости от его количества в смеси готовое изделие имеет различный цвет. Готовое изделие слабо выцветает со временем. При необходимости из шлама частично удаляют неиспользуемые компоненты, таким образом обогащая его Fe2О3.
Таким образом, решается вопрос окрашивания черепицы и блоков и утилизация отходов производства в виде бутылочного боя и красного шлама, а также защита окружающей среды.

Пример 1.

В плавильно-нагревательном агрегате агломерат:песок:цветной бутылочный бой: краситель в соотношении компонентов 10:60:15:1, перемешивают, нагревают и на выходе получают тягучую массу с температурой 170-190(. Далее полученную полимер - песчаную массу нарезают, взвешивают на весах и закладывают в специальные формы и прессуют в форме черепицы или блоков другой формы, затем охлаждают.

Полученное готовое изделие получилось более хрупким по сравнению с контрольным в 1,4 раза.

Пример 2.

В плавильно-нагревательном агрегате агломерат:песок:цветной бутылочный бой: краситель в соотношении компонентов 24:60:15:5, перемешивают, нагревают и на выходе получают тягучую массу с температурой 170-190°. Далее полученную полимер -песчаную массу нарезают, взвешивают на весах и закладывают в специальные формы и прессуют в форме черепицы или блоков другой формы, затем охлаждают.

Полученное готовое изделие получилось неприятно ядовитого красного цвета по сравнению с контрольным.

Формула изобретения
Полимер-песчаная смесь для строительных материалов, содержащая отходы полимера, термопластов, песка и красителя,  отличающаяся тем, что дополнительно содержит цветной бутылочный бой, а в качестве красителя содержит красный шлам, при составе компонентов, в мас. %:
	Отходы полимеров
	20-30

	Песок
	54-48

	Цветной бутылочный бой
	15-20

	Красный шлам 
	1-2.


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








3

_892022383.unknown

