1716

	


	(19) KG (11) 1716 (13) C1

(51) ) C04B 7/28 (2015.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20140019.1

(22) 18.02.2014

(46) 31.03.2015. Бюл. № 3
(76) Омурбеков И. К.; Мамытов А. С.; Иманалиева Д. А.  (KG)

(56) Патент RU № 2036177, кл. С04В 7/28, 1995
(54) Вяжущее
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении декоративных смешанных вяжущих и изделий на их основе.

Задачей изобретения является повышение декоративных (цветовых) качеств вяжущего и адгезионных характеристик для использования в составе сухих смесей, декоративно-отделочных работ и является альтернативой белого портландцемента, соответствующего ГОСТ 965-89.

Поставленная задача решается тем, что вяжущее, включающее портландцемент, тонко измельченную мраморную породу, каолинитовую глину дополнительно содержит суперпластификатор С-3 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	Портландцемент
	69-57

	Мраморная порода
	20-30

	Каолинитовая глина
	10-12

	Суперпластификатор С-3
	остальное.


Предлагаемый состав позволяет подготовить вяжущее, которое способствует повышению декоративных (цветовых) качеств вяжущего и адгезионных характеристик для использования в составе сухих смесей и в декоративно-отделочных работах.

1 н. п. ф., 1 табл.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении декоративных смешанных вяжущих и изделий на их основе.

Известно вяжущее [патент RU № 2155170, кл. С04В 7/28, 2000], содержащее мас. %: высококальциевую золу-унос 55-40, портландцемент 25-45 и глинистую добавку 20-15.

Недостатком этого вяжущего является использование высококальциевой золы, которая характеризуется нестабильностью состава, а также использованием неполно обожжённой глины, предполагает предварительную тепловую обработку, что сказывается на себестоимости продукции.

Также, известно вяжущее [патент RU № 2036177, кл. С04В 7/28, 1995], содержащее высококальциевую золу-унос, портландцемент и глинистую добавку.

Недостатком известного состава является несоответствие коэффициента белизны вяжущего для получения декоративного цемента.

Задачей изобретения является повышение декоративных (цветовых) качеств вяжущего и адгезионных характеристик для использования в составе сухих смесей, декоративно-отделочных работ и является альтернативой белого портландцемента, соответствующего ГОСТ 965-89.

Поставленная задача решается тем, что вяжущее, включающее портландцемент, тонко измельченную мраморную  породу,  каоли-

4

нитовую глину, дополнительно содержит суперпластификатор С-3 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	Портландцемент
	69-57

	Мраморная порода
	20-30

	Каолинитовая глина
	10-12

	Суперпластификатор С-3
	остальное.


Изготовление декоративных, смешанных вяжущих осуществляют следующим образом. Для получения вяжущего портландцемент, мраморную муку, каолинитовую глину и суперпластификатор С-3 по рецептуре совместно измельчают в шаровой мельнице. Определение свойств вяжущего производилось согласно действующей технической документации, результаты которых приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, опытные образцы, изготовленные по предлагаемой рецептуре, при их испытаниях по стандартным методикам показали лучшие по сравнению с прототипом технические свойства, обеспечивающие решение поставленной задачи.

Совместное использование мраморной муки с пластифицирующей добавкой С-3            (0,8-1 %) способствует снижению водопотребности вяжущего, что переводит его в разряд вяжущих низкой водопотребности и повышаются прочностные характеристики.

Использование каолинитовой глины совместно с мраморной мукой способствует повышению отбеливающего эффекта, повышению адгезии и снижению трещиностойкости вяжущего.

Таблица

	№

п/п
	Количество наполнителя от массы цемента
	Нормальная густота, %
	Сроки

схватывания
	Предел 

прочности, МПа
	КО, %
	Адгезионная прочность, МПа

	
	
	
	Начало, мин
	Конец, час
	При изгибе
	При 

сжатии
	
	

	1
	10
	17,5
	65
	5,5
	5,8
	42,0
	42,3
	2,9

	2
	20
	18,5
	78
	6,4
	5,2
	38,9
	52,1
	3,2

	3
	30
	19,0
	89
	6,45
	4,9
	36,3
	56,2
	2,8

	4
	40
	20,7
	92
	7,03
	4,3
	34,1
	58,4
	2,6


Формула изобретения
Вяжущее, включающее портландцемент, тонко измельченную мраморную породу, каолинитовую глину, отличающееся  тем, что дополнительно содержит суперпластифи-катор С-3 при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

	Портландцемент
	69-57

	Мраморная порода
	20-30

	Каолинитовая глина
	10-12

	Суперпластификатор С-3
	остальное.


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








2

_892022383.unknown

