176





	(19) KG
	(11)
	176
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	G11C 13/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 950265.1

(22) 21.09.1995

(46) 01.04.1997, Бюл. №4, 1997
(71) Лаборатория "Оптоэлектроника" Института геологии им. М.М. Адышева (KG)
(72) Жумалиев К.М., Сагымбаев А.А., Джаманкызов Н.К., Сагынбаев Д.А., Кимсанов А.А. (KG)
(73) Институт геологии им. М.М. Адышева (KG)
(56) Жумалиев К.М., Сагымбаев А.А, Джаманкызов Н.К., Сагынбаев Д.А. // "Наука и техника". №1-2. - Б., 1995
(54) Способ обработки голографической регистрирующей среды из фотополимеризующегося материала 

(57) Изобретение относится к способу обработки голографической среды из фотополимеризующегося материала, который может использоваться при разработках голографических запоминающих устройств (устройств ввода-вывода, отображения, преобразования, анализа, распознавания и передачи информации), а также устройств пространственно-частотной фильтрации, оптоэлектронных корреляторов. Способ основан на нагреве предложенного материала сфокусированным ИК-излучением локально при температуре 165 - 170°C не более 1 с. 1 ил.
Изобретение относится к голографии и может использоваться при разработках голографических постоянных запоминающих устройств; устройств ввода-вывода, отображения, преобразования, анализа, распознавания и передачи информации; устройств пространственно-частотной фильтрации; оптоэлектронных корреляторов и некоторых других специализированных устройств.
Известен способ обработки голографической регистрирующей среды из фотополимеризующегося материала путем нагрева в электросушильной печи при 150°C в течение 10 с.
Однако из-за невозможности применения фотополимеризующегося материала с таким способом обработки для записи локальных Фурье-голограмм, такой материал нельзя применять в качестве регистрирующей среды для голографического постоянного запоминающего устройства.
Задача изобретения - обеспечение уменьшения времени фиксации записанных Фурье-голограмм на фотополимеризующихся материалах и локальная обработка экспонированного слоя.
Это достигается тем, что для фиксации записанных голограмм нагревают экспонированный слой ИК-излучением при 165 - 170°C не более 1 с.
На фиг. 1 показана схема обработки голографической регистрирующей среды из фотополимеризующегося материала.
Для фиксирования записанных голограмм применяется излучение ИК-лампы 1. Пучок ИК-излучения фокусируется с помощью ИК-линзы 2 и с помощью ИК-дефлектора 3 направляется на нужную точку регистрирующего слоя 4.
Использование способа обработки голографической регистрирующей среды обеспечивает возможность локальной записи фурье-голограмм и соответственно уменьшение времени регистрации голограмм, тем самым позволяет применять данный фотополимеризующийся материал для голографического постоянного запоминающего устройства.
Формула изобретения
Способ обработки голографической регистрирующей среды из фотополимеризующегося материала путем нагрева, отличающийся тем, что материал нагревают локально ИК-излучением при температуре 165 - 170°C не более 1 с.
[image: image1.png]



Составитель описания              Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск        Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

