1797

	


	(19) KG (11) 1797 (13) C1

(51) С04В 28/02 (2015.01)

С04В 28/04 (2015.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150016.1

(22) 06.02.2015

(46) 30.11.2015, Бюл. № 11
(76) Ассакунова Б. Т.; Омурбеков И. К.; Токтобек Н.  (KG)

(56) RU № 2166486 С1, кл. С04В 28/04, С04В 111/02, 2001

(54) Состав для изготовления декоративно-отделочных изделий
(57) Изобретение относится к составу сырьевой смеси для изготовления декоративных мелкоштучных, перегородочных и стеновых блоков, используемых в строительстве для отделки фасадов зданий и сооружений.

Задачей изобретения является повышение декоративных свойств изделия, упрощение процесса приготовления смеси и утилизация отходов камнеобрабатывающего производства.

Поставленная задача решается тем, что состав для изготовления декоративно-отделочных изделий, включающий портландцемент, цемент, минеральный порошок и минеральный заполнитель, согласно изобретению, содержит белый цемент, в качестве и минерального порошка, и минерального заполнителя включает известняк-ракушечник желтовато-белого цвета, характеризующийся коэффициентом белизны 70 %, и дополнительно в состав вводят пластификатор при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	портландцемент
	1,6-2

	белый цемент
	4,5-6

	минеральный порошок
	33-35

	минеральный заполнитель
	60-56

	пластификатор
	остальное


1 н. п. ф., 1 пр.

Изобретение относится к составу сырьевой смеси для изготовления декоративных мелкоштучных, перегородочных и стеновых блоков, используемых в строительстве для отделки фасадов зданий и сооружений.

Известна сырьевая смесь (RU № 2164901 С1, кл. С04В 28/02, 2001), включающая цемент, суперпластификатор, минеральный компонент и воду при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	цемент
	18-20

	суперпластификатор
	0,0013-0,0024

	измельченный кирпичный бой  
	58-69

	вода
	остальное.


Недостатком этой сырьевой смеси является невысокое качество лицевых поверхностей изделий.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является состав (RU № 2166486 С1, кл. С04В 28/04, С04В 111/02, 2001), включающий портландцемент, цветной цемент, тонкодисперсный минеральный порошок, минеральный заполнитель, водопонижаюшую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	портландцемент
	10-30

	белый цемент
	5-10

	минеральный порошок
	2,8-5,0

	минеральный заполнитель
	62-73,5

	водопонижающая добавка С-3
	0,2-1,5.


Недостатком известного состава является низкая декоративность, т. е. по коэффициенту белизны ниже 50 %, и большой расход цемента.

Задачей изобретения является повышение декоративных свойств изделия, упрощение процесса приготовления смеси и утилизация отходов камнеобрабатывающего производства.

Поставленная задача решается тем, что состав для изготовления декоративно-отде-лочных изделий, включающий портландцемент, цемент, минеральный порошок и минеральный заполнитель, согласно изобретению, содержит белый цемент, в качестве и минерального порошка,  и  минерального  заполнителя включает известняк-ракушечник желто-вато-белого цвета, характеризующийся коэффициентом белизны 70 %, и дополнительно в состав вводят пластификатор при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	портландцемент
	1,6-2

	белый цемент
	4,5-6

	минеральный порошок
	33-35

	минеральный заполнитель
	60-56

	пластификатор
	остальное


Использование в составе смеси белого цемента и в качестве минерального порошка, и минерального заполнителя - известняка ра-кушечника желтовато-белого цвета обусловлено сохранением декоративности цемента,  т. е. коэффициента отражения (белизны) не менее 70 %.

В работе использован измельченный минеральный порошок из известняка ракушечника светлого тона, дисперсность кото-рого представлена содержанием фракции, мас. %:

менее 0,05 мм - 74,5; 0,05-0,08 мм - 6,1; 0,08-0,16 - 81; 0,16-0,315 - 3,2; 0,315-0,63 - 3,5; 0,63-1,25 - 3,0; 1,25-2,5 - 1 и более 2,5 мм - 0,7.

В качестве минерального заполнителя использован песок из известняка ракушечника с модулем крупности МКР = 3,2, ГР10 = 0,25 %, ГР5 = 13,25, дробленый в щековой дробилке, характеризующийся гранулометрическим составом (содержание зерен в %):

2,5 мм - 37,5; 1,25 мм - 15,0; 0,63 мм - 15,5; 0,315 мм - 10,5; 0,16 мм - 6; 0,08 мм - 4,41; 0,05 мм - 1,58; менее 0,05 мм - 7,3-9.

Соотношение указанных фракций измельченного отхода известняка-ракушечника обусловлено необходимостью получения материала с минимальной пустотностью.

Известняк-ракушечник имеет лечебные свойства, не вызывает аллергию, поэтому изделия на его основе можно применять внутри зданий как отделочный материал, как перегородочные блоки.

В качестве пластифицирующей добавки использован реофит-796 в виде водных растворов, который оказывает уменьшение водотвердого (В/Т) отношения, стабилизирует воду и набирает силу прочности, а также повышает морозостойкость материала.

В качестве вяжущего, используется белый цемент марки М500 и серый портландцемент марки М400.

Количество воды затворения соответствует получению жестких сырьевых смесей.

Примеры составов предлагаемой смеси и свойства бетонов на ее основе приведены в табл. 1

Технология изготовления стеновых блоков включает следующие операции.

Приготовление жестких сырьевых смесей производят в смесителях принудительного действия перемешивания. Формование изделий производят вибропрессованием при давлении 120 атм. в виде спаренного блока размером 390x380x190 мм. Твердение изделий осуществляется в пропарочных камерах по режиму 2-6-2. После твердения  спаренные

блоки проходят через расколочные станки, в результате чего одна сторона поверхности блока имеет рваную текстуру (поверхность).

При формировании перегородочных блоков меняется матрица вибропресса на перегородочные блоки. Формованные изделия после тепло-влажностной обработки (ТВО) проходят через шлифовально-полировочные станки, в результате чего образуется глянцевая поверхность блока. Блоки используют как декоративно-отделочные перегородочные изделия, исключающие необходимость дальнейшего оштукатуривания поверхности.

Сравнивая значения показателей образцов из приведенных в табл. 1 составов с прототипами, можно сделать вывод о преимуществе предлагаемого состава для изготовления декоративно-отделочных изделий.

Таблица 1

	Содержание сырьевых 

компонентов в смесях в %
	Плотность изделия, 

г/см3
	Прочность при 

сжатии, МПа
	Водопоглощение, %
	Теплопроводность, 

Вт/м (С
	Морозостойкость, 

цикл
	Коэф. белизны, %

	№
	Портланд-цемент
	Белый
цемент
	Минерал.
порошок
	Минерал.
заполнитель
	Пласти-
фикатор
	
	
	
	
	
	

	1

2
	2

1,6
	4,0

4,55
	31,0
33,35
	62

60
	0,5

0,5
	1,9

1,85
	10,1

12,6
	9,8

9,05
	0,98

0,8
	195

200
	80

85

	3

4

5
	1,0

2,5

3,0
	5

5,5

3,5
	29,5

25,5

25,5
	64

66

68
	0,5

0,5

-
	1,80

1,82

1,78
	10,24

8,9

8,5
	10,8

11,2

13
	0,98

0,9

1,0
	182

180

178
	85

80

75


Формула изобретения  
Состав для изготовления декоративно-отделочных изделий, включающий портландцемент, цемент, минеральный порошок и минеральный заполнитель, отличающийся тем, что содержит белый цемент, в качестве      и минерального порошка, и минерального заполнителя включает известняк-ракушеч-  ник  желтовато-белого  цвета,   характеризующийся коэффициентом белизны 70 %, и дополнительно в состав вводят пластификатор при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	портландцемент
	1,6-2

	белый цемент
	4,5-6

	минеральный порошок
	33-35

	минеральный заполнитель
	60-56

	пластификатор
	остальное


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1











2

_892022383.unknown

