1806

	


	(19) KG (11) 1806 (13) C1

(51) В03В 5/00 (2015.01)  

В03В 5/70 (2015.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20140120.1

(22) 31.10.2014

(46) 31.12.2015, Бюл. № 12
(71) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Степанов С. Г.; Забирова Э. К.; Рахимов Д. Р.  (KG)

(73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(56) Патент RU № 2035234 С1, кл. В03В 5/26, В03В 5/40, В03В 5/70, 1995
(54) Портативный промывочный прибор
(57) Изобретение относится к технике, применяемой в геологоразведке, и может быть использовано как портативное устройство для промывки песков россыпных месторождений минералов, загрязненных глинистыми примесями.

Задачей изобретения является повышение  качества  сортировки  песков  россыпных минералов при повышении производительности сортировки.

Поставленная задача решается тем, что портативный промывочный прибор, включающий вибратор, закрепленный на корпусе, ячейку с отверстиями в днище, установленную на корпусе, снабжен ячейками, с установкой всех ячеек на корпусе одна под другой, и накопительным покрытием, размещенным на днище нижней ячейки, а вибратор выполнен в виде направляющих с продольной полостью, в которой размещен боек с возможностью перемещения вдоль полости между торцами направляющей, при этом направляющие торцом закреплены на корпусе. Кроме этого, промывочный прибор снабжен дополнительно площадочным наружным вибратором, закрепленным на корпусе.

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 4 фиг.
Изобретение относится к технике, применяемой в геологоразведке, и может быть использовано как портативное устройство для промывки песков россыпных месторождений минералов, загрязненных глинистыми примесями.

Известно сито (патент RU № 2034669 С1, кл. В07В 1/46, 1995), включающее опорную раму с закрепленным на ней полотном, в котором выполнены отверстия.

Недостатком известного сита является невысокое качество сортировки материала, обусловленное вероятностью образования разносортицы обрабатываемого материала. Разносортица материала вероятна в случае образования на полотне отверстий с разными площадями за счет неравномерного натяжения полотна при его закреплении на раме сита. В этом случае, при просеивании материала в отверстия будут «проваливаться» разногабаритные фракции, т. е. сортировка материала выполняться не будет. Кроме этого, невысокое качество сортировки обуславливает деформация отверстий полотна в процессе работы за счет сдвига и вытяжки выступов полотна, которыми оно закреплено на раме. Выступы сдвигаются и вытягиваются под действием сил упругой деформации натянутого на раме полотна, что приводит к ослаблению натяжения полотна и, соответственно, сокращению площади отверстий, в которые попадают фракции меньшей крупности, чем в начале сортировки, т. е. сортировка не выполняется.

За прототип принят лоток (патент RU № 2035234 С1, кл. В03В 5/26, В03В 5/40, В03В 5/70, 1995), включающий желоб с отверстиями в днище, улавливающий карман со сливным каналом, закрепленный на днище, вибратор, соединенный с желобом.

Недостатком известного лотка является некачественная сортировка обрабатываемого материала - через отверстия в днище желоба попадают в улавливающий карман разные по крупности фракции минералов и примесей (на днище задерживаются только крупные фракции, не проходящие в отверстия желоба), т. е. в улавливающем кармане скапливается масса, подлежащая дополнительной сортировке, что снижает производительность работы (сортировки). Кроме этого, некачественная сортировка обусловлена потерей массы мелких фракций минералов, которые выносятся водяным потоком в хвосты через желоб и сливной канал, при этом доля теряемых мелких фракций минералов может быть в обрабатываемой массе материала существенной, чем снижается достоверность сортировки и, соответственно, ее качество.

Задачей изобретения является повышение качества сортировки песков россыпных минералов при повышении производительности сортировки.

Поставленная задача решается тем, что портативный промывочный прибор, включающий вибратор, закрепленный на корпусе, ячейку с отверстиями в днище, установленную на корпусе, снабжен ячейками, с установкой всех ячеек на корпусе одна под другой, и накопительным покрытием, размещенным на днище нижней ячейки, а вибратор выполнен в виде направляющих с продольной полостью, в которой размещен боек с возможностью перемещения вдоль полости между торцами направляющей, при этом направляющие торцом закреплены на корпусе. Кроме этого, портативный промывочный прибор снабжен дополнительно площадочным наружным вибратором, закрепленным на корпусе.

Снабжение портативного промывочного прибора (далее - промприбор) ячейками, с установкой всех ячеек на корпусе одна под другой, и накопительным покрытием, размещенным на днище нижней ячейки, позволит повысить качество сортировки фракций обрабатываемого материала, т. к. при просеивании материала верхняя ячейка задерживает на днище крупные фракции, ниже расположенные ячейки - фракции по мере их уменьшения, и накопительное покрытие нижней ячейки задерживает мельчайшие фракции. Таким образом, проводится сортировка минералов по величине фракций, при этом исключается потеря мельчайших фракций, чем обеспечивается достоверность и повышение качества сортировки песков россыпных минералов. 
Выполнение вибратора в виде направляющих с продольной полостью, в которой размещен боек с возможностью перемещения вдоль полости между торцами направляющей, и закрепление направляющих торцом на корпусе позволит повысить производительность сортировки фракций за счет повышения скорости перемещения частиц просеиваемого материала, через отверстия днищ ячеек. Возрастание скорости перемещения частиц обеспечивает вибрация корпуса промприбора, образуемая ударами бойков вибратора о корпус промприбора, которые происходят при возвратно-поступательном движении бойка в продольной полости направляющих вибратора. Возвратно-поступательное движение бойка обеспечивается колебанием (ручное) корпуса промприбора при просеивании материала. Таким образом, колебанием корпуса промприбора обеспечивается биение бойков о поверхность корпуса, возбуждающее его вибрацию, передающуюся на массу материала, за счет чего возрастает скорость перемещения фракций через отверстия на днищах ячеек и, соответственно, скорость сортировки, что обеспечивает повышение производительности сортировочных работ. Кроме этого, повысить производительность сортировки позволит снабжение промприбора площадным наружным вибратором, закрепленным на корпусе,  т. к. вибратором обеспечивается более высокая частота колебаний корпуса (независимо от типа привода), чем при ручном колебании, что обуславливает возрастание скорости перемещения частиц материала и сортировки.

Промприбор иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 представлен вертикальный разрез прибора; на фиг. 2 - вид сверху; на фиг. 3 - местный вид А на фиг. 1; на фиг. 4 - вид сверху с площадным наружным вибратором.

Промывочный прибор содержит корпус 1, ячейки 2, 3, 4, 5, установленные в корпусе 1 одна под другой, вибратор в виде полых направляющих 6, закрепленных торцом на корпусе 1. В полости направляющих 6 установлен шар 7 с возможностью свободного перекатывания. Днище ячеек 2, 3, 4 выполнено в виде сетки 8,  при  этом  отверстия  сетки ячейки 2 крупнее, чем у ячейки 3, а у ячейки 3 - крупнее, чем у ячейки 4. На днище ячейки 5 размещено накопительное покрытие 9, свободно пропускающее влагу. На верхнем торце корпуса 1 закреплен полый обод 10, в котором выполнены отверстия 11. Промприбор снабжен ручным водяным насосом (на фигурах не показан), соединенным шлангами 12 с ободом 10. На корпусе 1 закреплены ручки 13.

В другом исполнении промприбор оснащен вибратором 14 с ручным приводом, закрепленным на корпусе 1. В этом случае, промприбор установлен корпусом 1 на стойках 15. Все детали промприбора выполнены из легкого материала, кроме шаров 7, выполненных из материала тяжелого.

Портативный промывочный прибор работает следующим образом.

Промприбор подготавливают к работе. На днище ячейки 5 размещают накопительное покрытие 9 и устанавливают (опускают) ячейку 5 в корпус 1. Далее, на ячейку 5 устанавливают ячейку 4, на ячейку 4 - ячейку 3, на ячейку 3 - ячейку 2. С ободом 10 соединяют шланги 12, с которыми соединяют ручной водяной насос. Промприбор подготовлен к работе.

На сетку 8 ячейки 2 высыпают массу материала (фиксированного объема) и поднимают промприбор за ручки 13. Насосом качают воду в обод 10, из которого вода через отверстия 11 подается под напором струями на массу высыпанного на сетку 8 материала, размывая его. Далее, промприбор за ручки 13 колеблют, при этом шары 7 перекатываются за счет инертности массы в полости направляющих 6 и бьются о корпус 1. Корпус 1 вибрирует от ударов шаров 7, вибрация передается соприкасающейся с корпусом 1 массе материала, сцепление частиц материала ослабевает и разрушается под воздействием вибрации и скорость просеивания частиц материала через сетки 8 ячеек 2, 3, 4 возрастает. Размываемые водой примеси удаляются (просачиваются) через накопительное покрытие 9, а фракции материала задерживаются сетками 8 ячеек  2, 3, 4  и  накопительным  покрытием  9 ячейки 5. На сетке 8 ячейки 2 удерживаются крупные фракции, ячейки 3 - средние, ячейки 4 - мелкие, а накопительное покрытие 9 собирает мельчайшие фракции. По окончании просеивания материала подачу воды прекращают, ячейки 2, 3, 4, 5 вынимают из корпуса 1, накопительное покрытие 9 сворачивают и убирают с днища ячейки 5, а фракции с каждой из сеток 8 собирают в отдельные сортировочные емкости.

В случае исполнения промприбора с вибратором 14, закрепленным на корпусе 1, промприбор устанавливают на стойках 15. Вращением рукоятки вибратора 14 обеспечивается более высокая частота  колебаний  корпуса 1, чем при ручном колебании, что обуславливает возрастание скорости просеивания материала, а установка промприбора на стойках 15 облегчает работу - нет необходимости держать промприбор на руках.

Таким образом, применение промприбора предложенного конструктивного исполнения позволит повысить качество сортировки песков россыпных минералов и повысить скорость (производительность) сортировки. Кроме этого, промприбор портативный - транспорта для перемещения не требуется - и автономный от источников энергии, что позволяет его применять в любых условиях геологоразведки.
Формула изобретения  
1. Портативный промывочный прибор, включающий вибратор, закрепленный на корпусе, ячейку с отверстиями в днище, установленную на корпусе, отличающийся тем, что снабжен ячейками, с установкой всех ячеек на корпусе одна под другой, и накопительным покрытием, размещенным на днище нижней ячейки, а вибратор выполнен в виде направляющих с продольной полостью, в которой размещен боек с возможностью перемещения вдоль полости между торцами направляющей, при этом направляющие торцом закреплены на корпусе.

2. Портативный промывочный прибор по п. 1, отличающийся  тем, что снабжен дополнительно площадочным наружным вибратором, закрепленным на корпусе.
Портативный промывочный прибор
[image: image1.jpg]8

Ve

D O OO0 0000

10
2
%
\
6
4
1

I\ I Y A
6
7
5
2
/

N




Фиг. 1

[image: image2.jpg]13

10

13

12

12

12




Фиг. 2

Портативный промывочный прибор
Вид А

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
[image: image4.jpg]15

%% 3
%%ﬁﬁﬁﬁﬁ(r%%Q%WWWEWEWWWWWW
]

O
35

Q
0.

Q

5
&5
&5
&
&
&
&%
&
&
&
&
00
&5
&
%,
%
&
&
&
o
&
&
&
%0

Q

000 000
90000.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 000 0 00%¢
00000000 00 0020000 00 %0 %0 0 00 20 0 00 20 80 e 0 00 2 000050

00008,
et e
AR HAD

10

14




Фиг. 4
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1











5

_892022383.unknown

