1901

	


	(19) KG (11) 1901 (13) C1

(51) С04В 28/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150078.1

(22) 23.07.2015

(46) 30.09.2016, Бюл. № 9
(76) Чериков С. Т.; Касымова М. Т.; Осмонбек к. М.  (KG)

(56) Патент RU № 2258683, кл. C04B 28/36, 2005
(54) Сырьевая смесь для изготовления тротуарных, бордюрных плит
(57) Изобретение относится к составам строительных смесей и может быть использовано для изготовления строительных материалов, например, искусственных камней или плит. 
Задачей изобретения является уменьшение себестоимости продукции, расширение области применения предлагаемого сырья, повышение прочности изделий.
Поставленная задача решается в получении сырьевой смеси для изготовления тротуарных и бордюрных плит, включающей отсев, где дополнительно содержится портландцемент и пигмент, мелкие фракции необожженного известнякового отхода, термообработанный и необоженный фильтрационные осадки,            при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

	отсев
	20

	фракции необожженного известнякового отхода
	15

	термообработанный фильтрационный осадок
	10

	необожженный фильтрационный осадок
	25

	портландцемент
	29,5

	пластификатор для бетона строительный С 
	остальное. 


1 н. п. ф., 2 табл.

Изобретение относится к составам строительных смесей и может быть использовано для изготовления строительных материалов, например, искусственных камней или плит. 

Известна сырьевая смесь для изготовления строительных изделий и конструкций, включающая (мас. %): серосодержащие отходы производства капролактама 20-30, отсев гранитного щебня или электротермофосфорный шлак 70-80 (А. с. SU № 1669895, кл С04В 28/36, 1991). 

Однако, указанная композиция имеет недостаточную прочность и высокое водопоглощение.

Наиболее близким аналогом для заявленного изобретения является сырьевая смесь, содержащая серу, модификатор серы и заполнитель, в качестве серы используют серные отходы нефтеперерабатывающего завода, в качестве модификатора серы - жидкое стекло, в качестве заполнителя - песчано-гравийную смесь, состоящую из 75 % песка-отсева и 25 % гравия, при следующем соотношении компонентов мас. %: указанные серные отходы - 29-37, жидкое стекло 1-3, песчано-гравийная смесь 60-70 (патент RU № 2258683, кл. C04B 28/36, 2005).

Недостатком данной композиции является отсутствие в составе композиции компонента, обеспечивающего повышение физико-механических свойств получаемых изделий и энергоемкости при изготовлении изделий.
Задачей изобретения является уменьшение себестоимости продукции, расширение области применения предлагаемого сырья, повышение прочности изделий.
Поставленная задача решается в получении сырьевой смеси для изготовления тротуарных и бордюрных плит, включающей отсев, где дополнительно содержится портландцемент и пигмент, мелкие фракции необожженного известнякового отхода, термообработанный и необоженный фильтрационные осадки, при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

	отсев
	20

	фракции необожженного известнякового отхода
	15

	термообработанный фильтрационный осадок
	10

	необожженный фильтрационный осадок
	25

	портландцемент
	29,5

	пластификатор для бетона строительный С 
	остальное. 


Наличие в составе сырьевой смеси термообработанного отхода сахарного производства - фильтрационного осадка с высоким содержанием окиси кальция, обеспечивает высокую степень силикатизации с кремнеземистым компонентом, содержащимся в отсеве, при изготовлении тротуарных и бордюрных плит.

Мелкофракционный необожженный известняк служит как заполнитель. В таблице 1 представлен состав необожженного известнякового отхода, фильтрационного осадка, пролежавшего много лет на фильтрационном поле сахарного завода.

Технология изготовления сырьевой смеси следующая: для изготовления изделий сначала разработана рецептура, в зависимости от расхода мелкофракционного необожженного известняка и термообработанного и необоженного фильтрационных осадков, при сле-дующем соотношении компонентов, мас. %: отсев - 20 %; мелкие фракции необожженного известнякового отхода фракции 2,0-3,0 мм - 15 %, термообработанный фильтрационный осадок - 10 %; необожженный фильтрационный осадок, очищенный от посторонних примесей - 25 %, портландцемент - 29,5 %; пластификатор для бетона строительный С 3 - 0,5 % (от массы цемента). 

Формовочную сырьевую смесь готовят в бетономешалке принудительного перемешивания, имеющей скорость вращения 24 об/мин. В процессе работы бетонную смесь затворяют теплой водой с температурой 30-35 °С. Продолжительность перемешивания формовочной  смеси составляет 15-20 минут. При этом сначала перемешивают сухие компоненты (или с естественной влажностью), затем только добавляют до нормы водный раствор. 

Часть применяемого фильтрационного осадка перед использованием изготавливают в большом количестве и термически обрабатывают. Для этого можно использовать любую вращающуюся печь непрерывного действия, например, барабанную печь асфальтобетонного завода. В результате обработки фильтрационного осадка при температуре 600 (С в течение 5-7 мин. слабые связки СаСО3 резко разрушаются, СаО освобождается от СО2. Положительно заряженные частицы гидроксида кальция быстро и прочно вступают в силикатные реакции с отрицательно заряженными частицами кремнеземистых компонентов отсева.

В процессе работы количество добавляемого цветного пигмента определяют в процентном соотношении к массе сухого цемента до получения изделий более светостойкими, а окрас более равномерным. 
Пластификатор - минеральные добавки, которые существенно увеличивают качество тротуарной плитки и брусчатки. Например, пластификатор для бетона строительный С 3 улучшает водонепроницаемость изделий, увеличивает прочность плитки на 40 %, повышает морозоустойчивость на 30 %, придает хорошую эластичность воздуховыталкивающую, придает глянцевость верхнему слою. Перед использованием пластификатор растворяют в горячей воде, имеющей температуру 60 (С. Раствор пластификатора заливают в бетономешалку сразу, а не в конце. Раствор пластификатора готовят следующим образом: 1 кг пластификатора + 4 литра воды, имеющей  температуру  60  градусов, а потом раствор делят на 4 части - одну часть на 50 кг цемента.

Процесс изготовления вышеперечисленных плиток включает в себя несколько основных этапов: 

1 - подготовка форм; 

2 - приготовление бетонной смеси; 

3 - формование на вибростоле; 

4 - выдержка изделий в формах; 

5 - выбивка изделия из формы; 

6 - хранение.

При изготовлении плит используют вибролитьё. После укладки в формы сырьевую смесь уплотняют на вибростоле в течение трех минут. Отвибрированные изделия в формах складывают штабелями на поддон высотой не более 12 рядов и выдерживают от 24 до 48 часов. При сушке температура должна быть примерно одинаковой и вверху и внизу, не более 25-30 градусов.

При испытании физико-механических свойств изделий, изготавливаемых по ГОСТ 17608-91 «Плиты тротуарные, брусчатки» определяли прочность при сжатии по ГОСТ 1.81.0.5.0.-80, водопоглощение по ГОСТ 12730.3-78. Полученные образцы отвечают требованиям ТУ 514В-007-39181-571-95 по экологической безопасности, что позволяет использовать сырьевую смесь в строительстве. Результаты испытаний показали, что изготовленные образцы тротуарных и бордюрных плит имеют более высокие характеристики (табл. 2). 

Предложенный способ обеспечивает повышение прочности изделий, расширение сырьевой базы производства, снижение себестоимости продукции за счет использования СаСО3, содержащего отходы сахарного производства.
Таблица 1
	Показатели
	Природный известняк, привезенный из

Тюлкубасса, % к

массе сухого вещества
	Мелкофракционный

известняк, % к массе сухого вещества
	Фильтрационный

осадок с поля

фильтрации

(многолетний), % к массе сухого вещества

	Карбонат кальция 
	91-93
	90-91
	89-90

	Сахар
	-
	-
	следы

	Известь в виде солей разных кислот
	2,2-2,6
	2,2-2,7


	0,6-1,2



	Прочие минеральные вещества:

оксид алюминия Al2O3, диоксид кремния SiO2, оксид железа (III)Fe2O3, 

оксид калия K2O, 

оксид натрия Na2O, сульфат кальция 

(кристаллогидрат) CaSO4 · 2H2O 

и фосфорная кислота H3PO4
	4,0-4,4


	6,6-7,3


	7-7,3



	Влажность
	не более 0,5
	0,5-0,8
	3,5-5,5


Таблица 2
	Наименование показателя
	Составы сырьевой смеси

	
	1
	2
	3
	4

	Содержание компонентов, в мас. %

	Отсев
	18,0
	18,5
	19,0
	20,0

	Необожженный известняковый отход, фракции 2,0-3,0 мм 
	12,5
	13,5
	14,0
	15,0

	Термообработанный  фильтрационный осадок
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0

	Портландцемент М400
	26,0
	27,5
	28,5
	29,5

	Пластификатор для бетона строительный С-3
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50

	Характеристики образцов

	Прочность на сжатие, МПа
	10,5
	10,6
	10,8
	12,0

	Теплопроводность, Вт/(м∙ (С)
	0,50
	0,45
	0,40
	0,35

	Морозостойкость, цикл
	17
	19
	21
	24

	Водопоглощение, %
	2,7
	2,5
	2,2
	2,1

	Истираемость, г/см
	0,45
	0,43
	0,39
	0,35


Формула изобретения  
Сырьевая смесь для изготовления тротуарных и бордюрных плит, включающая отсев, отличающаяся тем, что дополнительно содержит портландцемент и пигмент, мелкие фракции необожженного известнякового отхода, термообработанный и необожженный фильтрационные осадки, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	отсев
	20

	фракции необожженного известнякового отхода
	15

	термообработанный фильтрационный осадок
	10

	необожженный фильтрационный осадок
	25

	портландцемент
	29,5

	пластификатор для бетона строительный С 
	остальное. 


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








4

_892022383.unknown

