1922

	


	(19) KG (11) 1922 (13) C1

(51) C04B 28/14 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150111.1

(22) 24.11.2015

(46) 30.12.2016, Бюл. № 12
(71) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Касымова М. Т., Омурканова А. Т.  (KG)

(73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(56) RU № 2237035 С1, кл. С04В 28/14, 2004

(54) Гипсовая композиция

(57) Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей, архитектурных и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей зданий.
Задачей изобретения является повышение прочности на сжатие гипсовых композиций, а также расширение сырьевой базы для удешевления материалов без ухудшения их потребительских свойств.
Поставленная задача решается тем, что гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, комплексную добавку, в качестве наполнителей содержит известняковую и мраморную муку, золу-уноса ТЭЦ, а в качестве комплексной добавки - суперпластификатор Rheobuild 181К и воздухововлекающую добавку Micro Air 200, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	гипс
	20-80

	известняковая мука
	0-30

	мраморная мука
	0-30

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх от массы гипса

	суперпластификатор Rheobuild 181К
	0,8

	воздухововлекающая добавка Micro Air 200
	0,4

	лимонная кислота
	0,06.


1 н. п. ф., 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей, архитектурных и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей зданий.

Известна штукатурная смесь, включающая, мас. %: β-полугидрат сульфата кальция - 35-40, водорастворимую метилцеллюлозу - 0,4-0,5, поверхностно-активное вещество на осно- ве алкилсульфата натрия - 0,02-0,025, негашеную известь - 4,0-4,6, винную кислоту - 0,04-0,06 и тонкомолотый известняк - остальное      (SU № 1652314 А1, кл. С04В 28/14, 1991).

Недостатками такой смеси являются низкие прочностные характеристики из-за недостаточного количества гипсового вяжущего. Повышенное количество наполнителя может повлечь за собой пониженную адгезионную связь с отделываемой поверхностью.

За прототип выбрана сухая штукатурная смесь, включающая, мас. %: гипс - 90-92, известь - 1,2-1,5, замедлитель - 0,035-0,045, эфироцеллюлозу - 0,13-0,16, воздухововлекающую добавку - 0,008-0,015, перлит - 2,5-3,1, известняковую муку - 4,0-5,0, триполифосфат натрия технический - 0,04-0,045, редисперсный латексный порошок - 0,018-0,03 и эфир крахмала - 0,09-0,1 (RU № 2237035 С1, кл. С04В 28/14, 2004).

Недостатками прототипа являются наличие в составе труднодоступных химических добавок и большое количество компонентов, а также низкие прочностные свойства при улучшенных показателях продолжительности сроков схватывания.

Задачей изобретения является повышение прочности на сжатие гипсовых композиций, а также расширение сырьевой базы для удешевления материалов без ухудшения их потребительских свойств.
Поставленная задача решается тем, что гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, комплексную добавку, в качестве наполнителей содержит известняковую и мраморную муку, золу-уноса ТЭЦ, а в качестве комплексной добавки - суперпластификатор Rheobuild 181К и воздухововлекающую добавку Micro Air 200, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс
	20-80

	известняковая мука
	0-30

	мраморная мука
	0-30

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх от массы гипса

	суперпластификатор Rheobuild 181К
	0,8

	воздухововлекающая добавка Micro Air 200
	0,4

	лимонная кислота
	0,06.


Гипсовую композицию получают путем смешивания гипса, известняковой муки, мраморной муки, лимонной кислоты (С6Н8О7 Н2О) и золы-уноса Бишкекской ТЭЦ, химический состав которой приведен в табл. 1.

Комплексная добавка (суперпластификатор Rheobuild 181К и воздухововлекающая добавка Micro Air 200) вводится с водой затворения.
Для экспериментальной проверки заявляемого состава были подготовлены смеси с различным процентным содержанием компонентов (табл. 2). Приведенные в таблице 2 физико-механические показатели (прочность на сжатие, прочность на изгиб, плотность, коэффициент размягчения) гипсовых композиций имеют преимущества по сравнению с прототипом.
Из анализа таблиц следует, что уменьшение и увеличение содержания гипса от 20-80 % прямо пропорционально влияет на прочностные свойства образцов, при этом прочность на сжатие варьируется от 3,53 до 12,65 МПа, а прочность на изгиб варьируется от 0,73 до 4,3 МПа.
При увеличении количества золы-уноса ТЭЦ от 0 до 20 % коэффициенты размягчения опытных образцов уменьшаются от 0,16 до 0,36.
Введение комплексной добавки (суперпластификатора Rheobuild 181К и воздухововлекающей добавки Micro Air 200) в состав гипсовой композиции повышает прочность при сжатии и уменьшает плотность.
Кроме того, заявляемое изобретение решает экологическую проблему утилизации золы-уноса Бишкекской ТЭЦ, которая в настоящее время не находит достаточно полного применения.
Изобретение позволяет снизить себестоимость конечного продукта, при этом повысить качество продукции, устойчивость к механическим воздействиям. 

Гипсовая композиция предлагаемого состава удобна в работе тем, что смеси этой марки быстро приготавливаются, не образуя комков, легко и качественно укладываются на поверхность.

Таблица 1

	SiО2
	Аl2О3
	Fe2О3
	CaO
	MgO
	SO3
	п.п.п.
	R2О
	Σ

	51,57
	21,87
	3,70
	3,09
	1,24
	1,47
	16,54
	0,52
	100


Таблица 2
	№

сос-

тава
	Зола-уноса ТЭЦ,

%
	Мрамор-ная

мука,

%
	Извест-няковая мука,

%
	Гипс,

%
	Rheobuild 181 К,

%
	Micro
Air 200,

%
	Лимон-

ная
кислота,

%
	Прочность на изгиб, МПа
	Прочность

на сжатие,

МПа
	Плот-

ность,

г/см3
	Коэф-

фициент

размяг-

чения
	Начало

схваты-вания,

мин
	Водо-

гипсо-

вое отно-

шение

	1
	20
	30
	0
	50
	0,8
	0,4
	0,06
	1,87
	6,92
	1,19
	0,19
	30
	0,5

	2
	20
	0
	30
	50
	0,8
	0,4
	0,06
	2,23
	6,85
	1,17
	0,32
	31
	0,5

	3
	0
	30
	30
	40
	0,8
	0,4
	0,06
	1,33
	5,96
	1,27
	0,19
	36
	0,46

	4
	0
	0
	30
	70
	0,8
	0,4
	0,06
	4,3
	10,04
	1,28
	0,36
	40
	0,46

	5
	0
	30
	0
	70
	0,8
	0,4
	0,06
	3,12
	10,39
	1,3
	0,29
	38
	0,46

	6
	20
	0
	0
	80
	0,8
	0,4
	0,06
	2,79
	12,65
	1,17
	0,33
	32
	0,54

	7
	20
	15
	15
	50
	0,8
	0,4
	0,06
	2,08
	6,93
	1,18
	0,27
	30
	0,5

	8
	0
	15
	15
	70
	0,8
	0,4
	0,06
	2,72
	10,24
	1,31
	0,32
	38
	0,46

	9
	10
	30
	15
	55
	0,8
	0,4
	0,06
	1,5
	4,57
	1,2
	0,19
	38
	0,5

	10
	10
	0
	15
	75
	0,8
	0,4
	0,06
	2,91
	11,15
	1,22
	0,28
	33
	0,5

	11
	10
	15
	30
	45
	0,8
	0,4
	0,06
	1,38
	6,67
	1,22
	0,16
	30
	0,48

	12
	10
	15
	0
	75
	0,8
	0,4
	0,06
	1,72
	11,15
	1,21
	0,30
	33


	0,5

	13
	10
	15
	15
	60
	0,8
	0,4
	0,06
	1,39
	10,09
	1,21
	0,22
	33

	0,5

	Прототип

	1
	-
	-
	4
	92
	-
	-
	0,035
	-
	6,0
	-
	-
	80
	-

	2
	-
	-
	5
	90
	-
	-
	0,045
	-
	6,0
	-
	-
	95
	-


   Формула изобретения  
Гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, комплексную добавку, отличающаяся  тем, что в качестве наполнителей содержит известняковую и мраморную муку, золу-уноса ТЭЦ, в качестве комплексной добавки - суперпластификатор Rheobuild 181К и воздухововлекающую добавку Micro Air 200, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс
	20-80

	известняковая мука
	0-30

	мраморная мука
	0-30

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх от массы гипса

	суперпластификатор Rheobuild 181К
	0,8

	воздухововлекающая добавка Micro Air 200
	0,4

	лимонная кислота
	0,06.


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








2

_892022383.unknown

