1931


	


	(19) KG (11) 1931 (13) C1

(51) C04B 28/14 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150123.1

(22) 21.12.2015

(46) 31.01.2017, Бюл. № 1
(73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Касымова М. Т.; Омурканова А. Т.  (KG)

(73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(56) RU № 2237034 С1, кл. С04В 28/14, 2004

(54) Гипсовая композиция
(57) Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей архитектурных и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей зданий.

Задачей изобретения является повышение физико-механических свойств гипсовой композиции, расширение сырьевой базы за счет использования золы-уноса ТЭЦ.

Поставленная задача решается тем, что гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, пластифицирующие добавки, дополнительно содержит в качестве наполнителя золу-уноса ТЭЦ, в качестве замедлителя твердения - лимонную кислоту, в качестве пластифицирующих добавок - суперпластификаторы Melment L10/33, Rheobuild 1000К, Rheobuild 181K и Glenium 111 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс 
	80-100,5

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх  от массы гипса

	Melment L10/33
	0,25-0,5

	Rheobuild 1000К
	0,4-0,8

	Rheobuild 181K
	0,4-0,8

	Glenium 111
	0,4-0,8

	лимонная кислота
	0,04.


1 н. п. ф., 3 табл.
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при производстве перегородочных плит и панелей архитектурных и других изделий, вентиляционных блоков, строительных растворов для внутренних частей зданий.

Известна штукатурная гипсовая сухая строительная смесь (RU № 2448923 С1, кл.  С04В 28/14, С04В 111/27, 2012), включающая гипс строительный, известь, загуститель - эфир крахмала, наполнитель водоудерживающий компонент, замедлитель твердения, содержит в качестве наполнителя - керам-зитовую пыль, в качестве водоудерживаю-щей добавки - полиэтиленоксид, в качестве замедлителя твердения - лимонную кислоту при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

	гипс строительный
	75,95-88,44

	известь строительная
	3-5

	керамзитовая пыль
	5-20

	полиэтиленоксид
	1,0-1,5

	лимонная кислота
	0,039-0,041

	эфир крахмала
	0,011-0,02.


Недостатками штукатурной гипсовой сухой строительной смеси являются низкие показатели прочности на сжатие и адгезии.

За прототип выбрана сухая штукатурная смесь (RU № 2237034 С1, кл. С04В 28/14, 2004), включающая гипс, известь, замедлитель, эфироцеллюлозу, перлит и редисперсный латексный порошок при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс 
	96-97,3

	известь
	0,85-1,4

	замедлитель
	0,045-0,08

	эфироцеллюлоза
	0,12-0,145

	перлит
	1,7-2,35

	редисперсный латексный порошок
	0,014-0,02.


Недостатками штукатурной смеси являются низкие прочностные свойства при использовании большого количества гипсового вяжущего, что способствует увеличению себестоимости.

Задачей изобретения является повышение физико-механических свойств гипсовой композиции, расширение сырьевой базы за счет использования золы-уноса ТЭЦ.
Поставленная задача решается тем, что гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, пластифицирующие добавки, дополнительно содержит в качестве наполнителя золу-уноса ТЭЦ, в качестве замедлителя твердения - лимонную кислоту, в качестве пластифицирующих добавок - суперпластификаторы Melment L10/33, Rheobuild 1000К, Rheobuild 181K и Glenium 111 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс 
	80-100,5

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх  от массы гипса

	Melment L10/33
	0,25-0,5

	Rheobuild 1000К
	0,4-0,8

	Rheobuild 181K
	0,4-0,8

	Glenium 111
	0,4-0,8

	лимонная кислота
	0,04.


Гипсовую композицию получают путем смешивания гипса, замедлителя твердения и золы-уноса ТЭЦ. Суперпластификаторы (Mel-ment L10/33, Rheobuild 1000К, Rheobuild 181K, Glenium 111) вводятся в готовую смесь с водой затворения.
В качестве наполнителя используют золу-уноса Бишкекской ТЭЦ, химический состав которой приведен в табл. 1, а в качестве замедлителя твердения - лимонную кислоту (С6Н8О7Н2О).
Для экспериментальной проверки заявляемого состава были подготовлены смеси с различным процентным содержанием компонентов (табл. 2). Введение пластифицирующих добавок (суперпластификаторы Melment L10/33, Rheobuild 1000К, Rheobuild 181K, Glenium 111) в состав гипсовой композиции повышает прочность при сжатии и изгибе опытных образцов. Как видно из табл. 3, опытные образцы при испытаниях по стандартным методикам показали, по сравнению с прототипом, улучшенные физико-механичес-кие характеристики, обеспечивающие решение поставленной задачи при изготовлении по предлагаемой рецептуре.
При увеличении количества золы-уноса ТЭЦ от 0 до 20 % показатели плотности опытных образцов уменьшаются от 1,51 до 1,34 г/см3.
Заявляемое изобретение, содержащее вышеперечисленные компоненты, позволит снизить себестоимость продукции за счет золы-уноса Бишкекской ТЭЦ, что одновременно решает экологическую проблему утилизации отходов.

Таблица 1

	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	SO3
	п.п.п
	R2O
	Σ

	51,57
	21,87
	3,7
	3,09
	1,24
	1,47
	16,54
	0,52
	100


Таблица 2

	№ состава
	Зола-уноса ТЭЦ, 

%
	Гипс 

%
	Melment L10/33

%
	Rheobuild 1000К,

%
	Rheobuild 181К,

%
	Glenium 111,

%
	Лимонная кислота,

%

	1
	0
	100
	0,5
	-
	-
	-
	0,04

	2
	0
	100
	0,25
	-
	-
	-
	0,04

	3
	0
	100
	-
	0,8
	-
	-
	0,04

	4
	0
	100
	-
	0,4
	-
	-
	0,04

	5
	0
	100
	-
	-
	0,8
	-
	0,04

	6
	0
	100
	-
	-
	0,4
	-
	0,04

	7
	0
	100
	-
	-
	-
	0,8
	0,04

	8
	0
	100
	-
	-
	-
	0,4
	0,04

	9
	10
	90
	0,5
	-
	-
	-
	0,04

	10
	10
	90
	0,25
	-
	-
	-
	0,04

	11
	10
	90
	-
	0,8
	-
	-
	0,04

	12
	10
	90
	-
	0,4
	-
	-
	0,04

	13
	10
	90
	-
	-
	0,8
	-
	0,04

	14
	10
	90
	-
	-
	0,4
	-
	0,04

	15
	10
	90
	-
	-
	-
	0,8
	0,04

	16
	10
	90
	-
	-
	-
	0,4
	0,04

	17
	20
	80
	0,5
	-
	-
	-
	0,04

	18
	20
	80
	0,25
	-
	-
	-
	0,04

	19
	20
	80
	-
	0,8
	-
	-
	0,04

	20
	20
	80
	-
	0,4
	-
	-
	0,04

	21
	20
	80
	-
	-
	0,8
	-
	0,04

	22
	20
	80
	-
	-
	0,4
	-
	0,04

	23
	20
	80
	-
	-
	-
	0,8
	0,04

	24
	20
	80
	-
	-
	-
	0,4
	0,04

	Прототип 

	1
	-
	97,271
	
	-
	-
	-
	0,045

	2
	-
	96,005
	
	-
	-
	-
	0,08


Таблица 3

	№ состава
	Прочность на изгиб, МПа
	Прочность на сжатие, МПа
	Плотность, г/см3

	1
	10,54
	22,03
	1,51

	2
	9,32
	21,62
	1,5

	3
	7,47
	26,11
	1,5

	4
	8,85
	27,34
	1,47

	5
	6,36
	13,87
	1,48

	6
	8,93
	25,3
	1,5

	7
	6,2
	19,58
	1,49

	8
	7,07
	22,44
	1,49

	9
	6,67
	19,99
	1,44

	10
	7,41
	17,95
	1,45

	11
	5,5
	22,44
	1,41

	12
	5,16
	13,46
	1,43

	13
	4,7
	18,36
	1,39

	14
	5,15
	19,58
	1,39

	15
	7,0
	18,77
	1,42

	16
	6,78
	19,99
	1,45

	17
	5,6
	20,4
	1,4

	18
	7,02
	17,14
	1,38

	19
	5,0
	15,91
	1,35

	20
	5,43
	16,32
	1,35

	21
	5,0
	19,18
	1,34

	22
	4,41
	10,61
	1,37

	23
	5,51
	14,69
	1,36

	24
	5,77
	18,77
	1,37

	Прототип

	1
	-
	8,5
	-

	2
	-
	8,98
	-


Формула изобретения  
Гипсовая композиция, включающая гипс, замедлитель твердения, пластифици-рующие добавки, отличающаяся  тем, что дополнительно содержит в качестве наполнителя золу-уноса ТЭЦ, в качестве замедлителя твердения - лимонную кислоту, в качестве пластифицирующих добавок - суперпластификаторы Melment L10/33, Rheobuild 1000К, Rheobuild 181K и Glenium 111 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	гипс 
	80-100,5

	зола-уноса ТЭЦ
	0-20 и сверх  от массы гипса

	Melment L10/33
	0,25-0,5

	Rheobuild 1000К
	0,4-0,8

	Rheobuild 181K
	0,4-0,8

	Glenium 111
	0,4-0,8

	лимонная кислота
	0,04.


Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








4

_892022383.unknown

