2070

	


	(19) KG (11) 2070 (13) C1

(51) G01N 3/40 (2017.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20170049.1

(22) 02.05.2017

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Джылкичиев А. И.; Акматов А. К.; Бекбоев А. Р.  (KG)

(56) Рекомендации по определению прочности бетона эталонным молотком Кашкарова по ГОСТ 22690.2-77/НИИОУС при МИСИ им. В. В. Куйбышева. - М.: Стройиздат, 1985. - С. 3
(54) Прибор ударного действия для определения прочности бетона
(57) Изобретение относится к области определения качественных характеристик строительных материалов, в частности к приборам для определения прочности бетона.
Задачей изобретения является упрощение процедуры замера прочности бетона и уменьшение затрачиваемого времени.

Поставленная задача достигается тем, что в приборе ударного действия для определения прочности бетона, содержащем рукоятку, жестко соединенную с корпусом, и шарик для получения отпечатка на поверхности бетона, корпус выполнен  полым, в котором шарик прижат к одному из концов корпуса тарельчатыми пружинами, с возможностью перемещения внутри корпуса во время удара, при этом, в отверстиях внутри тарельчатых пружин установлен измеритель величины суммарного сопротивления, выполненный в виде стержня, один конец которого упирается в шарик, а другой конец выведен за габариты корпуса и отградуирован рисками. Кроме этого, для исключения влияния инерционности стержня и самопроизвольного его перемещения вдоль корпуса во время удара и манипуляции, а также для фиксирования величины деформации тарельчатых пружин стержень выполнен пластмассовым и обхвачен резиновой трубкой, которая прижата крышкой.

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 2 фиг.

<SDODE>  Изобретение относится к области определения качественных характеристик строительных материалов, в частности к приборам для определения прочности бетона.

Известен молоток Кашкарова, содержащий рукоятку, соединенную с корпусом, внутри которого установлена головка, удерживающий эталонный стержень, стакан, установленный коаксиально головке, и цилиндрическую пружину, установленную  между головкой и стаканом, шарики для нанесения отпечатка на эталонном стержне и на поверхности испытываемого бетона  (Рекомендации по определению прочности бетона эталонным молотком Кашкарова по ГОСТ 22690.2-77/НИИОУС при МИСИ им. В. В. Куйбышева. - М.: Стройиздат, 1985.  - С. 3).

Недостатком известного молотка Кашкарова является необходимость осуществления дополнительных операций, а именно, перемещения эталонного стержня в стакане молотка после каждого удара, что в свою очередь, увеличивает время определения прочности и необходимость замера диаметров отпечатков на поверхностях бетона и эталонного стержня с последующим определением прочности бетона по градуированной зависимости.

Задачей изобретения является упрощение процедуры замера прочности бетона и уменьшение затрачиваемого времени.

Поставленная задача достигается тем, что в приборе ударного действия для определения прочности бетона, содержащем рукоятку, жестко соединенную с корпусом, и шарик для получения отпечатка на поверхности бетона, корпус выполнен полым, в котором шарик прижат к одному из концов корпуса тарельчатыми пружинами, с возможностью перемещения внутри корпуса во время удара, при этом, в отверстиях внутри тарельчатых пружин установлен измеритель величины суммарного сопротивления, выполненный в виде стержня, один конец которого упирается в шарик, а другой конец выведен за габариты корпуса и отградуирован рисками. Кроме этого, для исключения влияния инерционности  стержня  и  самопроизвольного  его перемещения вдоль корпуса во время удара и   манипуляции, а также для фиксирования величины деформации тарельчатых пружин стержень выполнен пластмассовым и обхвачен резиновой трубкой, которая прижата крышкой.

Заявляемый прибор ударного действия для определения прочности бетона поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематично показан общий вид прибора и на фиг. 2 - вид (I) на фиг. 1, т. е. торец стержня отградуированного рисками и выведенный за габариты корпуса.

Прибор ударного действия для определения прочности бетона содержит рукоятку 1 жестко соединенную с полым корпусом 2, шарик 3, установленный внутри полого корпуса 2 и прижатый к одному из торцов корпуса 2 тарельчатыми пружинами 4, стержень 5, установленный внутри тарельчатых пружин 4, при этом стержень 5 одним торцом упирается в шарик 3, а другой выведен за габариты корпуса 2, причем на выведенном за габариты корпуса 2, стержня 5 нанесены риски 6, по которым определяется величина суммарного сопротивления при деформации тарельчатых пружин 4. Для уменьшения влияния силы инерции стержень 5 может быть выполнен из пластмассы, а для исключения самопроизвольного перемещения стержня 5 во время удара или после удара об поверхность бетона, а также фиксирования положения после удара, стержень 5 обхвачен резиновой трубкой 7, которая прижимается крышкой 8. При этом величина предварительного натяжения тарельчатых пружин 4 регулируется длиной втулки 9, установленного внутри корпуса 2.

Прибор ударного действия для определения прочности бетона работает следующим образом.

После изготовления прибор тарируется. Тарировка прибора заключается в установлении величины сопротивления от суммарной деформации тарельчатых пружин 4. Полученные данные этой зависимости наносятся в виде рисок 6 на выведенном конце стержня 5 таким образом, чтобы можно было, после удара, визуально определить величину силы приложенного на поверхность бетона через шарик 3 во время удара.

Прочность бетона определяется следующим образом. Молотком ударяют по поверхности бетона. При этом, в зависимости от скорости молотка в момент столкновения шарика с поверхностью бетона и массы молотка, на поверхность бетона будет приложена определенная сила, значение которого можно определить по отградуированным рискам на конце стержня 5. Зная усилие, приложенное на поверхность бетона и диаметр отпечатки от шарика на поверхности бетона, можно определить прочность бетона.

В случае необходимости определения прочности бетона в какой-либо конкретно заданной точке на поверхности бетона, необходимо надеть наконечник на торец корпуса молотка со стороны стержня 5, приложить шарик 3 на заданное место и ударить слесарным молотком по наконечнику. Наконечник (на чертеже не показан), выполненный в виде колпачка, надевается на торец корпуса молотка  со стороны  стержня 5,  для того, чтобы не повредить его во время удара слесарным молотком.

При реализации данного изобретения могут быть получены следующие результаты:

- увеличение точности определения прочности бетона;

- уменьшение времени определения прочности бетона;

- уменьшение времени обработки результатов испытаний.

Таким образом, заявляемое техническое решение, а именно прибор ударного действия для определения прочности бетона отличается от прототипа тем, что с целью повышения точности и уменьшения времени определения прочности бетона прибор имеет отградуированную шкалу, непосредственно показывающую величину усилия приложенного на поверхность бетона во время удара, что совместно с диаметром лунки, полученного от шарика во время удара, позволяет легко определить прочность бетона.
<SDOCL>  Формула изобретения  

1. Прибор ударного действия для определения прочности бетона, содержащий рукоятку, жестко соединенную с корпусом, и шарик для получения отпечатка на поверхности бетона, отличающийся тем, что корпус выполнен полым, в котором шарик прижат к одному из концов корпуса тарельчатыми пружинами, с возможностью перемещения внутри корпуса во время удара, при этом, в отверстиях внутри тарельчатых пружин установлен измеритель величины суммарного сопротивления, выполненный в виде стержня, один конец которого упирается в шарик, а другой конец выведен за габариты корпуса и отградуирован рисками.

2. Прибор ударного действия для оп-ределения прочности бетона по п. 1, отличающийся тем, что стержень выполнен пластмассовым и обхвачен резиновой трубкой, которая прижата крышкой.
</SDOCL> 

Прибор ударного действия для определения прочности бетона
[image: image1.jpg]87 9 2 4 3
'/'c‘\\\\\\m\u\\

\ :o"o Auucx.
“

:ﬂ' NAAA. |/
/ LN




Фиг. 1

Прибор ударного действия для определения прочности бетона
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов

_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








4

_892022383.unknown

