2084

	


	(19) KG (11) 2084 (13) C1

(51) С22В 11/00 (2018.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20170146.1

(22) 29.12.2017

(46) 30.08.2018, Бюл. № 8
(76) Джунушалиева Т. Ш.; Баткибекова М. Б.; Борбиева Д. Б.; Жамангулова Г. А.  (KG)

(56) Меретуков М. А., Орлова А. М. Металлургия благородных металлов. Зарубежный опыт. - М.: «Металлургия», 1991. - 416 с.

(54) Способ тиокарбамидного извлечения золота из медно-золотых руд

(57) Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к извлечению золота из концентратов упорных золотосодержащих руд, упорность которых обусловлена тонким вкраплением благородных металлов в сульфидные соединения различных минералов.

Задачей изобретения является разработка способа тиокарбамидного выщелачивания золота для флотоконцентратов с более низкой концентрацией.

Поставленная задача решается в способе тиокарбамидного извлечения золота из медно-золотых руд, включающем получение флотоконцентрата, предварительное сернокислотное растворение примесей из материала, выщелачивание золота с помощью тиокарбамида, цементацию металлическим алюминием, где используют флотоконцентрат с содержанием золота 7 г/т, а выщелачивание проводят при температуре 298-300 (К, при этом не поддерживается окислительно-восстановитель-ный потенциал.
Заявленный способ позволяет использовать флотоконцентрат с более низким процентным содержанием золота, при этом исключается поддерживание окислительно-восстановительного потенциала, и использование сернистого газа, что упрощает технологию добычи золота. 

1 н. п. ф., 2 табл., 1 пр. 
<SDODE>  Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к извлечению золота из концентратов упорных золотосодержащих руд, упорность которых обусловлена тонким вкраплением благородных металлов в сульфидные соединения различных минералов.

Сущность известного промышленного способа извлечения золота - цианидное выщелачивание - заключается в использовании в качестве выщелачивающего реагента солей цианистой кислоты (цианидов натрия или калия) концентрацией 0,02-0,3 %. Растворение золота происходит по реакции: 4Au + 8 KCN + 2H2O + O2 = 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH (Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия, - М.: «Химия», 1981.      - С. 583).

Известны также способы переработки золото- и серебросодержащих концентратов раствором тиокарбамида.

Наиболее близким аналогом является способ переработки природных обожженных материалов, содержащих благородные металлы. Способ включает предварительное сернокислотное растворение примесей из материала и выщелачивание золота и серебра кислым раствором тиокарбамида, CS(NH2)2 в присутствии феррисульфата сернокислого железа Fe2(SO4)3. Цементацию золота и серебра проводили алюминевой пылью (Меретуков М. А., Орлова А. М. Металлургия благородных металлов. Зарубежный опыт. - М.: «Металлургия», 1991. - С. 198-206). 

В процессе необходимо поддерживать окислительно-восстановительный потециал (ОВП) в узком интервале: 130-160 мВ, довольно высокая температура выщелачивания - 300-323 оК, и использование флотоконцентратов высокой концентрации - 35 г/т.

Задачей изобретения является разработка способа тиокарбамидного выщелачивания золота для флотоконцентратов с более низкой концентрацией.

Поставленная задача решается в способе тиокарбамидного извлечения золота из медно-золотых руд, включающем получение флотоконцентрата, предварительное сернокислотное растворение примесей из материала, выщелачивание золота с помощью тиокарбамида, цементацию металлическим алюминием, где используют флотоконцентрат с содержанием золота 7 г/т, а выщелачивание проводят при температуре 298-300 (К, при этом не поддерживается окислительно-восстановительный потенциал.

Экспериментальная часть. Осуществлен отбор средних проб (Д-07, Д-08) из разных участков месторождения медно-золотых руд Долпран (Кыргызская Республика), проведены спектральный и химический анализы, показавшие наличие золота в количестве 2,7 г/т и 2,1 г/т, соответственно.

Указанные руды концентрировали методом флотации, полученный флотоконцентрат содержал 7 г/т золота. Данные содержания золота во флотоконцентрате медно-золотой руды месторождения Долпран приведены в таблице 1.

Таблица 1
	№
	проба
	Золото, г/т
	Медь, %

	1
	Д-008
	7,000
	0,26

	2
	Д-007
	7,000
	1,32


Методика тиокарбамидного выщелачивания золота из концентрата медно-золотых руд месторождения Долпран проводилась следующим образом.

К навеске пробы (40,94 г) прилили раствор определенной  концентрации 5 % серной кислоты в соотношении 1:3. После тщательного перемешивания смесь оставлена на 10-12 часов. Смесь пробы с серной кислотой отфильтровали, осадок промыли несколько раз водой, затем к осадку прилили в определенном соотношении 0,6 % раствор H2SO4, добавили в сухом виде 0,3 г Fe2(SO4)3, и 0,34 г 0,3 % CS (NH2)2. Смесь поставили на мешалку на 5-6 часов для выщелачивания золота. После перемешивания смесь отфильтровали, осадок промыли водой.

К фильтрату, содержащему золото, добавили алюминий (порошок) для восстановления золота (процесс цементации) и перемешивали на магнитной мешалке 2 часа. Раствор после перемешивания отфильтровали через фильтр Шотта № 4, промыли осадок несколько раз концентрированной соляной кислотой для растворения избытка алюминия.

Осадок, содержащий золото на фильтре, растворили в горячем растворе «царской водки». Полученную смесь выпаривали на песчаной бане в фарфоровой чашке почти досуха, добавляя 2 раза понемногу концентрированную соляную кислоту HCL для удаления остатков азотной кислоты.

К содержимому фарфоровой чашки прилили 6 мл концентрированной соляной кислоты, 20 мл дистиллированной воды, перемешали с помошью стеклянной палочки, отфильтровали в мерную колбу на 50 мл. Промыли фильтр и фарфоровую чашку несколько раз дистиллированной водой и довели, добавляя воду до метки, раствор в мерной колбе.

Для определения содержания золота использовали метод титрования тиосульфатом натрия (0,00412н). В качестве индикатора был взят раствор дитизона в четыреххлористом углероде.

Содержание  процентного соотношения золота в пробе определяли по формуле:

QAU =[image: image2.png]8- T-Vk-100



,    где

( - объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование;

Т - титр тиосульфата натрия (Na2S2O3) по золоту;

Vk - объем раствора (50 мл);

Vа - объем аликвоты (5 мл);

а - масса пробы, г.

QAU = [image: image4.png]0.085 -0,0002706 -50-100
52094



= 0,0005614 %

Учитывая, что содержание золота в исходном концентрате составляло 7 г/т, а извлечено 5,614 г, рассчитываем процент извлечеия золота из флотоконцентрата:

5,614⋅100/7 = 80,2 %

Таким образом, выход золота из концентрата медно-золотых руд месторождения Долпран (Кыргызская Республика) тиокарбамидным выщелачиванием составил 80,2 %.
В таблице 2 показаны сравнительные данные аналога и заявленного способа. 

Заявленный способ позволяет использовать флотоконцентрат с более низким процентным содержанием золота, при этом исключается поддерживание окислительно-восстановительного потенциала, и использование сернистого газа, что упрощает технологию добычи золота. 

Таблица 2
	№

п/п
	Сырье. процесс
	Прототип
	Заявленный способ

	1
	Содержание золота во флотоконцентрате (г/т)
	35
	7,0

	2
	Температура выщелачивания, К
	300-323
	298-300

	3
	Окислительно-восстановительный 

потенциал, мВ
	140-150
	Не поддерживался

	4
	Сернистый газ
	Добавки
	Не использовался

	5
	Цементация
	Алюминием
	Алюминием

	6
	Время контакта при выщелачивании
	20 мин
	5-6 час

	7
	Извлечение золота, %
	90
	80,2


<SDOCL>  Формула изобретения  

Способ тиокарбамидного извлечения золота из медно-золотых руд, включающий получение флотоконцентрата, предварительное сернокислотное растворение примесей из материала, выщелачивание золота с помощью тиокарбамида, цементацию металлическим алюминием,  отличающийся тем, что используют флотоконцентрат с содержанием золота 7 г/т, а выщелачивание проводят при температуре 298-300° К, при этом не поддерживается окислительно-восстановительный потенциал.
<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов

_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








3

_892022383.unknown

