2196




	(19) KG
	(11) 2196
	(13) C1
	(46) 31.03.2020

	(51) C09C 1/24 (2019.01)


(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(21) 20180100.1

(22) 21.11.2018

(46) 31.03.2020, Бюл. №3
(76) Калдыбаев Н.А., Каримов А. (KG)

(56) Типовые испытания и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ / Министерство геологии СССР, Уральское производственное геологическое объединение. - Свердловск, 1988. - С. 283-285
(54) Способ получения железосодержащего пигмента из глинистого минерального сырья
(57) Изобретение относится к технологии получения природных пигментов и может быть использовано в лакокрасочной и строительной промышленности для окрашивания декоративного бетона, строительных матери-

алов, применяемых для изготовления брусчаток, тротуарных плит, пескоблоков, газобетонов и пеноблоков.

Задача изобретения – разработка способа получения железосодержащего пигментов с улучшенными техническими свойствами с использованием местного сырья.

Поставленная задача решается в способе получения железосодержащего пигмента из глинистого минерального сырья, включающем просев, прокаливание, помол, где просев проводят через сито диаметром 2 мм, затем подситный продукт прокаливают при температуре 750°C в течение 30 минут, охлаждают и производят помол путем механоактивации на вибромельнице конусного типа до дисперсности частиц 20-60 мкм.   1 н. п. ф., 1 табл.

Изобретение относится к технологии получения природных пигментов и может быть использовано в лакокрасочной и строительной промышленности для окрашивания декоративного бетона, строительных материалов, применяемых для изготовления брусчаток, тротуарных плит, пескоблоков, газобетонов и пеноблоков.

Известен способ получения краски на основе минерального сырья, включающий подготовку, дозировку компонентов и перетирку пленкообразователя с наполнителем и пигментом, причем в качестве наполнителя и пигмента используют природную глинистую породу. Пленкообразователь смешивают с наполнителем-пигментом в соотношении 1:(0,5-0,7) и полученную коллоидную смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 20-24 ч., при этом перетирку осуществляют на краскотерке до дисперсности частиц 40-80 мкм. (Предварительный патент KG №528, кл C09D 5/00, 2002).

Недостатком данного способа является то, что получаемая краска из-за отсутствия операции термической обработки (прокаливания) имеет более низкую интенсивность окраски, является размокаемым, что значительно ухудшает ее товарные качества. 

Известен способ получения железо окисных пигментов, включающий отделение фракции крупностью до 10 мм из шлама газоочистки мелкодисперсной пыли метал лургического производства, ее обезвоживание путем сушки и последующее измельчение, где измельчение отделенной фракции осуществляют до размера зерен 1-10 мкм, после чего осуществляют отсеивание из полученной фракции частиц с размером более 10 мкм на вибросите и их возврат на дополнительное измельчение (патент RU №2540640 C1, кл. C09C 1/24, 2015).

Этот способ предполагает использование в качестве исходного сырья отходы металлургического производства и является технологически сложным, так как предусматривает многократное измельчение и отсев до достижения необходимой степени дисперсности. 
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ переработки красочного сырья на товарный пигмент, включающий операции отмучивание, рассев, помол и прокаливание (Типовые испытания и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ / Министерство геологии СССР, Уральское производственное геологическое объединение. - Свердловск, 1988. - C. 283-285). В процессе помола кондиционным по степени дисперсности считается измельчение исходного сырья с размером частиц не более 0,063 мм. Прокаливание производится при темпера туре 500°C в течение 2-х часов. Следовательно, получение пигмента по данному способу требует больших затрат времени, обусловленные с необходимостью предварительной под готовки сырья (отмучивание, обезвоживание и сушка). Традиционно помол осуществляется с помощью шаровых мельниц, характеризующихся малой производительностью, а получаемая при этом масса характеризуется разнородной дисперсностью. Недостатками данного способа являются сложная, много стадийная технология получения пигмента.

Задача изобретения - разработка способа получения железосодержащего пигментов с улучшенными техническими свойствами с использованием местного сырья.

Поставленная задача решается в способе получения железосодержащего пигмента из глинистого минерального сырья, включающем просев, прокаливание, помол, где просев проводят через сито диаметром 2 мм, затем подситный продукт прокаливают при температуре 750°С в течение 30 минут, охлаждают и производят помол путем механоактивации на вибромельнице конусного типа до дисперсности частиц 20-60 мкм. 

Способ осуществляют следующим образом.

В качестве исходного сырья используют местный глинистый материал, который подвергают сушке до естественно сухого состояния и просеивают (методом грохочения) через сито диаметром 2 мм. Местный глинистый материал представляет собой тонкий порошок глины, окрашенный гидратом окиси железа, жирный на ощупь и легко растирающийся пальцами.

Отобранный подситный продукт прокаливают при температуре 750°C в течение 30 минут. Далее после охлаждения производят помол путем механоактивации на вибромельнице конусного типа до дисперсности частиц 20-60 мкм. В предлагаемом способе за счет исключения технологических операций по подготовке сырья: отмучивание, обезвоживание и сушка глиняной пасты перед прокаливанием упрощается технологический процесс получения пигментов, сокращаются затраты времени и энергозатраты. А процесс механической активации на вибромельнице взамен помола на шаровой мельнице, приводит к получению тонкодисперсности пигментного порошка, что улучшает товарные качества пигмента - укрывистость и интенсивность окраски, а также устойчивость к атмосферным воздействиям. 

Использование широко распространенного в Кыргызстане местного глинистого сырья способствует к рациональному использованию природных ресурсов и удешевляет себестоимость пигментов.

Полученный пигмент представляет собой тонкокодисперсный порошок красно-кирпичного цвета и может использоваться для окрашивания практически всех декоративных строительных материалов. 

Разработанный способ получения железосодержащих пигментов прошёл экспериментальную проверку с использованием глин месторождения "Кайнар» (Узгенский район), сведения о которых изложены ниже в таблице, где показан усредненный состав глинистой породы из месторождения "Кайнар ".

Пример. Берут пробу глинистого местного сырья (из месторождения "Кайнар", Узгенский район) массой 100 гр в воздушно-сухом состоянии. Исходное сырье просеивают через сито d = 2 мм. Подситный продукт подвергают термической обработке при температуре 750°C в течение 30 минут и охлаждают. Проводят механоактивацию (помол) с помощью вибромельницы конусного типа до размера 20...60 мкм. Полученный порошок пигмента имеет красно-кирпичный цвет (охра) и не растворим в воде.
Таблица
	№№проб
	Потери при прокаливании
	SiO2
	Al2O3
	Fe2О3
	CaO
	MgO
	SO3
	TiO2
	Na2O
	K2O
	Σ
	Гигроскоп, влагоемкость
	CO2

	1
	3,74
	60,67
	14,46
	6,26
	5,89
	3,40
	0,11
	0,60
	0,71
	3,72
	99,56
	1,68
	4,66

	2
	3,31
	58,51
	15,52
	6,58
	5,89
	3,60
	0,14
	0,60
	1,67
	4,16
	99,98
	2,02
	5,10

	3
	3,49
	58,41
	14,49
	6,83
	6,35
	3,60
	0,21
	0,55
	1,72
	4,16
	99,81
	1,78
	5,46

	Ус-ред.
	3,51
	59,19
	13,68
	6,50
	7,69
	2,50
	0,13
	0,57
	1,03
	3,72
	99,78
	1,80
	6,98


Формула изобретения
Способ получения железосодержащего пигмента из глинистого минерального сырья включающий просев, прокаливание, помол, отличающийся тем, что просев проводят через сито диаметром 2 мм, затем подситый продукт прокаливают при температуре 750(C в течение 30 минут, охлаждают и производят помол путем механоактивации на вибромельнице конусного типа до дисперсности частиц 20-60 мкм. 
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2196 (13) C1 (46) 31.03.2020





1








1
4

_892022383.unknown

