2213




	(19) KG
	(11) 2213
	(13) C1
	(46) 31.07.2020

	(51) C04B 11/00 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190027.1

(22) 05.04.2019

(46) 31.07.2020, Бюл. №7
(71) Ассакунова Б.Т., Омурбеков И.К. (KG).

(72) (73) Ассакунова Б.Т., Омурбеков И.К. (KG), Байменова Г.Р. (KZ)

(56) А. с. SU1193141A, кл. C04B 11/00, 1985
(54) Вяжущее
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении гипсовых строительных изделий различного назначения.

Задачей изобретения является повышение водостойкости и прочности вяжущего. 

Задача решается тем, что вяжущее, включающее полуводный гипс, дополнительно содержит сульфогипс, негашенную известь и золу рисовой шелухи, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

	полуводный гипс  
	15-20

	сульфогипс   
	72-80

	негашеная известь  
	3-5

	зола рисовой шелухи 
	2-3.


Изобретение позволяет повысить проч   ность и водостойкость строительных изделий, получаемых на основе вяжущих, и решить задачу утилизации отходов Бишкекской ТЭЦ, в частности, сульфогипса, образованного при очистке дымовых газов от сернистого газа.  1 н. п. ф., 2 табл.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении гипсовых строительных изделий различного назначения.

Известно вяжущее, включающее фторангидрит, металлургический шлак, негашеную известь (А. с. SU1794914A1, C04B 11/06, 1993). Применение этого состава ограничено в виду отсутствия отдельных компонентов в Кыргызской Республике.

Известно вяжущее (А. с. SU1193141А, кл. C04B 11/00, 1985, прототип), включающее полуводный гипс, молотый известняк и двузамещенный фосфат кальция, при следующем соотношении компонентов, мас. %: полуводный гипс 76,5-81,5; молотый известняк 18,0-22,0; двузамещенный фосфат кальция 0,5-1,5. Недостатком состава является низкая прочность изделий. 

Задачей изобретения является повышение водостойкости и прочности вяжущего. Поставленная задача решается тем, что вяжущее, включающее полуводный гипс, дополнительно содержит сульфогипс, негашенную известь и золу рисовой шелухи, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	полуводный гипс 
	15-20

	сульфогипс 
	72-80

	негашеная известь 
	3-5

	зола рисовой шелухи 
	2-3.


Продукт газоочистки ТЭЦ сульфогипс получают по мокрой технологии с влажностью 8-10 %, где сырьевым материалом является известняк. Молотый известняк смешивают с водой и получают абсорбционный раствор. Дымовые газы проходят через абсорбционный раствор, в результате чего образуется сернисто-кальциевая соль, которая вступает в химическую реакцию с вдуваемым окислительным веществом, в результате образуется гипс. Физико-химические характеристики сульфогипса приведены в табл. 1.

В состав вяжущего включен также отход аграрного сектора - зола рисовой шелухи. Кремнезем присутствует в органическом материале шелухи в рассеянном виде в гидратированной аморфной форме диоксида кремния или в виде геля кремниевой кислоты. Золу рисовой шелухи получают в специализированных печах и далее просеивают на сите. 

Зола рисовой шелухи в виду высокой дисперсности закупоривает поры, способствуя снижению пористости гипсового камня. Это приводит к уплотнению структуры и снижению водопроницаемости изделий.

Изготовление вяжущего осуществляется следующим образом. Сульфогипс, негашеную известь, золу рисовой шелухи и полуводный гипс по рецептуре совместно измельчают в шаровой мельнице.
Как видно из табл. 2, опытные образцы размером 40×40×160 мм, изготовленные по предлагаемой рецептуре, при их испытаниях по стандартным методикам показали лучшие по сравнению с прототипом физико-механические свойства, обеспечивающие решение поставленной задачи. Так, коэффициент размягчения опытных образцов (коэффициент водостойкости), представляющий собой отношение прочности образцов после выдерживания в воде к их прочности до погружения в воду, составляет 0,84-0,88, что превышает значения коэффициента водостойкости изделий по прототипу (0,46-0,48). 

Применение предложенного состава позволяет повысить прочность и водостойкость строительных изделий, получаемых на основе вяжущих, и решить задачу утилизации отходов Бишкекской ТЭЦ, в частности, сульфогипса, образованного при очистке дымовых газов от сернистого газа (SO3). 

Предлагаемый состав гипсового вяжущего может быть рекомендован для изделий различного функционального назначения.

Таблица 1

	Содержание

CaSО4. 2Н2О,

%
	СаСО3,

%
	Зола,

пыль

%
	Удельная

поверхность

S, см2/г
	pH
	Насыпная плотность

ρнас, кг/м3
	Истинная плотность

ρист., г/см3


	Цвет
	Запах

	93-95
	1,6-1,7
	<3
	2800-3000
	4,5-9
	520-530
	2,35-2,37
	Сероватый
	Нейтр.


Таблица 2
	№п/п
	Соотношение ингредиентов

сульфогипс: известь:

зола рисовой шелухи: полуводный гипс
	Сроки

схватывания, мин.
	Предел прочности
	Коэффициент размягчения

	
	
	начало
	конец
	При изгибе,

МПа
	При сжатии,

МПа
	

	1
	76: 5: 3: 16
	12,25
	15,5
	3,01
	8,92
	0,84

	2
	75: 3: 2: 20
	11,5
	15,0
	3,04
	9,04
	0,88


Формула изобретения
Вяжущее, включающее полуводный гипс, отличающееся тем, что дополнительно содержит сульфогипс, негашеную известь и золу рисовой шелухи, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	полуводный гипс 
	15-20

	сульфогипс 
	72-80

	негашеная известь 
	3-5

	зола рисовой шелухи
	2-3.


Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2213  (13)  С1 (46) 31.07.2020





1








1
2

_892022383.unknown

