2215




	(19) KG
	(11) 2215
	(13) C1
	(46) 28.08.2020

	(51) B07B 4/02 (2020.01)

B07B 9/00 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180079.1

(22) 17.10.2018

(46) 28.08.2020, Бюл. №8
(71) (73) Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У. Асаналиева (KG)

(72) Токтосунова Б.Б., Аджибаева Г.Б., Кыдыралиев С.К. (KG)

(56) RU 2179898 C2, кл. B07B 9/00, C04B 33/04, 2002
(54) Гравитационный способ разделения диспергированных частиц глинистых пород
(57) Изобретение относится к разделению измельченных частиц глинистых пород на фракции и может быть использовано при производстве красок, эмалей на основе глинистых материалов.

Задачей изобретения является разработка способа гравитационного разделения измельчённых частиц глинистых пород на фракции по весовым категориям на гравитационном аппарате. 
Задача решается гравитационным способом разделения диспергированных частиц глинистых пород, включающим сушку породы, измельчение, три стадии сепарации и осаждение, при этом измельченную глинистую породу подают в воздушно-струйный смеситель одновременно со сжатым воздухом от компрессора, затем в последовательно расположенные три камеры, имеющие входные трубы с меньшим диаметром, чем выходные трубы, в которых постепенно снижают скорость потока, и далее в камеру для осаждения мельчайших частиц глинистой породы.

Преимуществом предлагаемого способа является то, что он включает упрощенную технологическую схему и при использовании в переработке местных сырьевых ресурсов позволяет получить конкурентоспособный продукт с низкой себестоимостью.  1 н. п. ф., 1 фиг.
Изобретение относится к разделению измельченных частиц глинистых пород на фракции и может быть использовано при производстве красок и эмалей на основе глинистых материалов.

Известен способ обогащения каолина (А.с. SU 1808424 A1, кл. B07B 9/00, 15.04.93), включающий операции сушки, измельчения, сепарации, осаждения и пылеулавливания, причем измельчение ведут в одну стадию, сепарацию в три стадии, при этом на вторую стадию сепарации направляют грубый продукт первой стадии, а на третью стадию сепарации направляют тонкий продукт второй стадии, причем готовый каолиновый продукт выделяют на первой и третьей стадиях сепарации.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ сухого обогащения каолина (патент RU 2179898 C2, кл. B07B 9/00, C04B 33/04, 2002), включающий операции сушки, измельчения, сепарации, осаждения и пылеулавливания, в котором сепарацию ведут в три стадии, при этом часть запыленного технологического воздуха из операции осаждения тонкого продукта, полученного на третьей стадии сепарации, направляют на эту же стадию сепарации, а другую часть направляют на вторую стадию сепарации.

Недостатком известных способов является повторная сепарация запыленного воздуха в той же камере при тех же условиях, что требует дополнительных затрат энергии, времени и усложняет технологический процесс.

Задачей изобретения является разработка способа гравитационного разделения измельчённых частиц глинистых пород на фракции по весовым категориям на гравитационном аппарате. 
Задача решается гравитационным способом разделения диспергированных частиц глинистых пород, включающим сушку породы, измельчение, три стадии сепарации и осаждение, при этом измельченную глинистую породу подают в воздушно-струйный смеситель одновременно со сжатым воздухом от компрессора, затем в последовательно расположенные три камеры, имеющие входные трубы с меньшим диаметром, чем выходные трубы, в которых постепенно снижают скорость потока, и далее в камеру для осаждения мельчайших частиц глинистой породы.

Способ состоит из следующих технологических операций: 

а) измельчение глинистых минералов на молотковой мельнице;

б) измельчение на шаровой мельнице;

в) разделение диспергированных частиц в гравитационном аппарате;

г) осаждение пылинок глинистой породы.

Фракционное разделение диспергированных частиц глинистых пород происходит в гравитационных камерах. 

Гравитационный разделительный аппарат (фигура) состоит из следующих основных узлов: 1 – молотковая мельница, 2 – шаровая мельница; 3 – дозатор; 4 – металлическая воронка; 5 – насос; 6 – компрессор; 7 – воздушно-струйный смеситель; 8, 9, 10 – гравитационные камеры; 11 – камера для осаждения пылинок измельченных пород; 12 – емкость для сбора пылинок; 13 – приёмная камера для грубых частиц; 14 – склад. 

Способ осуществляется следующим образом. Через металлическую воронку 4 молотая глинистая порода подаётся в воздушно-струйный смеситель 7 одновременно со сжатым воздухом от компрессора 6, где происходит смешивание порошка глины с воздухом, и далее полученную смесь направляют последовательно в гравитационные камеры 8, 9, 10. Камеры имеют входную и выходную трубы, причем первая из них имеет меньший диаметр, чем вторая, для снижения скорости воздуха и соответственно, скорости полета частиц в камерах. Донные части гравитационных камер снабжены крышкой для снятия собранных грубодисперсных частиц. В результате происходит трёхкратное разделение более тяжёлых фракций порошка глин от лёгких, т. е. очищаются наиболее мелкие частицы глинистых пород от тяжёлых неглинистых минералов. Тяжелые частицы под действием собственного веса опускаются в донную часть гравитационной камеры, а более легкие частицы поднимаются вверх и переходят в следующую камеру. Далее пылеобразная глинистая порода попадает в трубу с большим диаметром и длиной и в камеру осаждения пылинок 11, где происходит окончательное падение скорости воздуха и осаждение частиц размером 40-60 мкм. 

Пример осуществления способа. Глинистая порода взята из месторождения Жаз-Кечуу Джалал-Абадской области. Порода на основе химического анализа относится к монтмориллонитовому типу глинистых пород (SiO2/Al2O3 = 4.9), богатому по природе коллоидными частицами, жирными на ощупь. 

Исходная масса глины с размером частиц 1,0-1,5 мм составляла 1899,5 г, масса грубой фракции из первой гравитационной камеры – 132,89 г (6,99 %), масса грубой фракции из второй гравитационной камеры – 312,74 г (16,46 %), масса мелкой фракции из третьей гравитационной камеры – 540,61 г (28,46 %), масса самой мелкой фракции из камеры 11 составила 910,06 г (47,9 %), при этом потеря по массе составила 3,25 г (0,17 %).

Как видно из результатов, фракция самых мелких частиц, в том числе коллоидных, составляет 47,9 %, т. е. почти половину измельченной массы. Она однородна, пригодна для производства краски и эмали, хорошо смешивается с плёнкообразующим компонентом и равномерно распределяется по всему объёму целевого продукта. 

Преимуществом предлагаемого способа является то, что он включает упрощенную технологическую схему и при использовании в переработке местных сырьевых ресурсов позволяет получить конкурентоспособный продукт с низкой себестоимостью. 
Кыргызстан богат широким спектром красочных глин, особенно красной, которые могут стать главным компонентом красок. Использование глин месторождения Жаз-Кечуу Джалал-Абадской области может решить вопрос и красителя, и наполнителя, при этом дополнительные вмешательства, кроме раздробления породы и разделения диспергированных частиц в технологическом процессе не требуются, что упрощает процесс получения целевого продукта.
Формула изобретения
Гравитационный способ разделения диспергированных частиц глинистых пород, включающий сушку породы, измельчение, три стадии сепарации и осаждение, отличающийся тем, что измельченную глинистую породу подают в воздушно-струйный смеситель одновременно со сжатым воздухом от компрессора, затем в последовательно расположенные три камеры, имеющие входные трубы с меньшим диаметром, чем выходные трубы, в которых постепенно снижают скорость потока, и далее в камеру для осаждения мельчайших частиц глинистой породы.
Гравитационный способ разделения

диспергированных частиц глинистых пород

[image: image1.png]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2215  (13)  С1 (46) 28.08.2020





1








1
4

_892022383.unknown

