2261




	(19) KG
	(11) 2261
	(13) C1
	(46) 15.09.2021

	(51) C04B 38/02 (2021.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20200053.1

(22) 30.11.2020

(46) 15.09.2021, Бюл. №9/1
(76) Матыева А.К., Мелибаев С.Ж., Асаналиева Ж.Д. (KG)

(56) Патент RU №2460708, C1, кл. C04B 38/02, 2012
(54) Неавтоклавный ячеистый бетон
(57) Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий из неавтоклавных ячеистых бетонов и может быть использовано для утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения. 

Задачей изобретения является разработка нового состава сырьевой смеси неавтоклавного ячеистого бетона и ускорение производственного процесса его изготовления, упрощение технологии и снижение его себестоимости за счет снижения энергозатрат операции помола наполнителя, использование отходов из хвостов обогащения сурьмяных руд и отходов базальтового волокна, и уменьшение доли портландцемента в составе смеси при обеспечении физико-механических характеристик, соответствующих нормативным значениям.

Поставленная задача решается тем, что в неавтоклавном ячеистом бетоне, включающем портландцемент, известь, алюминиевую пудру, хлорид кальция и воду, в качестве наполнителя содержит отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд и отходы базальтовых волокон при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Портландцемент 
	15,0-20,0

	Отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд
	30,0-35,0

	Отходы базальтовых волокон
	1,0-2,0

	Алюминиевая пудра
	0,06-0,08

	Хлорид кальция 
	0,13-0,16

	Негашеная известь
	8,0-10,0

	Вода
	остальное.


1 н. п. ф., 1 табл.
Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий из неавтоклавных ячеистых бетонов и может быть использовано для утепления ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения. 

Известна ячеистобетонная смесь, включающая портландцемент, молотый песок, алюминиевую пудру, известь, апкилсульфанол, хлористый натрий и воду (Патент SU №682469, A1, кл. C04B 13/22, 1979).

Недостатком данного изобретения является высокая себестоимость изделий за счет больших затрат энергии на измельчение песка, кроме того использование песка приводит к увеличению средней плотности неавтоклавного газобетона.

Известна сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона (Патент RU №2073661, C1, кл. C04B 38/02, 1997), содержащая портландцемент 4,7-55 %, известь 7,8-30 %, молотый цеолит 37-64 %, алюминиевую пудру 0,07-0,29 %, суперпластификатор C-3 0,13-1,2 %.

Недостатком данной смеси являются дополнительные затраты на помол извести и цеолита. Кроме того, введение тонкомолотого цеолита в состав ячеистого бетона способствует ускорению процессов вспучивания и стабилизации массива ячеистобетонной смеси после вспучивания, в то время как процессы гашения извести еще не завершены полностью, что приводит к формированию неравномерной пористой структуры готового изделия и ухудшению эксплуатационных свойств ячеистого бетона.

Известна смесь для изготовления неавтоклавного газобетона (Патент RU №2209801, C1, кл. C04B 38/02, 2003), включающая портландцемент, известь, гипс, микрокремнезем, алюминиевую пудру, хлористый кальций и воду, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	Портландцемент
	57-71

	Известь
	0,04-0,7

	Гипс полуводный
	0,1-0,4

	Микрокремнезем
	0,6-3,5

	Алюминиевая пудра
	0,01-0,15

	Хлористый кальций
	0,5-3,0

	Вода
	остальное.


Недостатком данного изобретения является повышенный расход портландцемента, что ведет к увеличению себестоимости газобетона и повышенной влажностной усадке.

За прототип выбран состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона (Патент RU №2460708, C1, кл. C04B 38/02, 2012), включающий в мас. %: портландцемент 35,30-49,40, известь 2,60-2,65, алюминиевая пудра 0,06-0,10, хлорид кальция 0,18-0,25, известняк, молотый до удельной поверхности 300-700 м2/кг, 12,40-26,50, вода - остальное. Газобетон имеет марку по средней плотности D400 и D500, класс по прочности на сжатие В 0,75, В1 соответственно.
Недостатком данного изобретения являются значительные энергозатраты при измельчении известняка, что ведет к увеличению себестоимости газобетона.

Задачей изобретения является разработка нового состава сырьевой смеси неавтоклавного ячеистого бетона и ускорение производственного процесса его изготовления, упрощение технологии и снижение его себестоимости за счет снижения энергозатрат операции помола наполнителя, использование отходов из хвостов обогащения сурьмяных руд и отходов базальтового волокна, и умень- шение доли портландцемента в составе смеси при обеспечении физико-механических характеристик, соответствующих нормативным значениям.
Поставленная задача решается тем, что в неавтоклавном ячеистом бетоне, включающем портландцемент, известь, алюминиевую пудру, хлорид кальция и воду, в качестве наполнителя содержит отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд и отходы базальтовых волокон при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Портландцемент
	15,0-20,0

	Отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд 30,0-35,0
	

	Отходы базальтовых волокон
	1,0-2,0

	Алюминиевая пудра
	0,06-0,08

	Хлорид кальция
	0,13-0,16

	Негашеная известь
	8,0-10,0

	Вода
	остальное.


Введение в качестве наполнителя отходов базальтового волокна в количестве 1,0-2,0 % позволяет без снижения качества материала, упрочнить и стабилизировать макроструктуру неавтоклавного ячеистого бетона, повысить устойчивость газомассы до начала схватывания вяжущего, улучшить прочностные и деформативные свойства.

При содержании в составе сырьевой смеси портландцемента, используемое в качестве вяжущего при соотношении 15,0-20,0 %, является оптимальным, так как менее 15,0 %, образуется недостаточная прочность неавтоклавных ячеистых бетонных изделий. При более 20,0 % повышается средняя плотность изделий. 
Наличие негашеной извести увеличивает щелочность жидкой фазы, что улучшает газообразование и вспучивание сырьевой смеси, а также способствует на прочностные характеристики неавтоклавного ячеистого бетона - связано с тем, что содержащееся в составе отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд (SiO2 - кремнезем) находятся в аморфном состоянии, соответственно поглощая свободную известь (СаО) в составе смеси с образованием тоберморита.

При содержании в качестве наполнителя отходов из хвостов обогащения сурьмяных руд менее 30,0 % появляются усадочные деформации, приводящие к снижению прочности и морозостойкости. При содержании отходов из хвостов обогащения сурьмяных руд более 35 % прочность неавтоклавного ячеистого бетона ниже допустимого стандартами уровня. 

При содержании отходов базальтового волокна менее 1,0 % не обеспечивается достаточного улучшения прочностных и деформативных характеристик неавтоклавного ячеистого бетона. При содержании волокнистых базальтовых отходов более 2,0 % затрудняется равномерное его распределение в смеси, структура неавтоклавного ячеистого бетона характеризуется наличием крупных пор и пустот.

При содержании алюминиевой пудры менее 0,06 % неавтоклавный ячеистый бетон не достигает заданной пористости, что приводит к повышенной средней плотности. При содержании алюминиевой пудры более 0,08 % образуется избыточное количество водорода, что приводит к слиянию газовых пузырьков и вырыванию их через поверхность наружу, в результате чего происходит усадка бетонной смеси.

При содержании хлорида кальция менее 0,13 % не обеспечивается эффективного ускорения твердения неавтоклавного ячеистого бетона. Смесь оседает после завершения процесса вспучивания. При содержании хлорида кальция более 0,16 % эффект ускорения твердения замедляется и дальнейшее увеличение не эффективно.

Состав сырьевой смеси для получения неавтоклавного ячеистого бетона иллюстрируется примером.

Пример.

Для получения неавтоклавного ячеистого бетона использовали портландцемент, отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд, отходы базальтового волокна, негашеную известь, хлорид кальция, алюминиевую пудру, из которой предварительно делали алюминиевую суспензию. 

В таблице 1 приведены основные составы и физико-механические свойства неавтоклавного ячеистого бетона.

Все компоненты загружали в воду и перемешивали. Полученную смесь заливали в формы 10x10x10 см, выдерживали, срезали горбушку. Распалубку форм проводили через 48 часов, после чего образцы неавтоклавного ячеистого бетона помещали в камеру нормального твердения. Через 7 и 28 суток определяли физико-механические свойства. Результаты испытаний образцов приведены в табл. 1.

Данные таблицы показывают, что неавтоклавный ячеистый бетон предлагаемого состава отвечает требованиям ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия», имеет марку по средней плотности D500, D600, класс по прочности на сжатие В1, В1,5 соответственно. Энергоэффективность операции помола наполнителя из отходов хвостов обогащения сурьмяных руд, использование дешевых волокнистых базальтовых отходов и уменьшение доли портландцемента в составе смеси позволяет снизить себестоимость неавтоклавного ячеистого бетона на 15 %, упростить технологию и ускорить производственный процесс его изготовления при обеспечении нормативных характеристик.

Таблица 1

Основные составы и физико-механические свойства неавтоклавного ячеистого бетона 

	№п/п
	Компоненты состава, 

мас. %
	Средняя плотность, кг/м3
	Предел прочности 

при сжатии, МПа
	Коэффициент конструктивного качества, 

к.к.к = R/ρ2

	
	
	
	7 сут.
	28 сут.
	

	1
	Портландцемент - 15,0; 

Отходы из хвостов 
обогащения сурьмяных руд (SiO2) - 30,0; 

Отходы базальтового 
волокна - 1,0; 
Негашеная известь 
(СаО) - 8,0;

Алюминиевая пудра
(А1) - 0,08;

Хлорид кальция 
(СаС12) - 0,13; 
Вода - 45,8
	520
	1,4
	1,6
	5,9

	2
	Портландцемент - 20,0;

Отходы из хвостов 
обогащения сурьмяных руд 
(SiO2) - 35,0; 

Отходы базальтового 
волокна - 2,0; 
Негашеная известь 
(СаО) - 10,0;

Алюминиевая пудра 
(А1) - 0,06; 

Хлорид кальция 
(СаС12) - 0,16; 
Вода - 32,8
	625
	1,7
	2,2
	5,6



	3
	Портландцемент - 15,0; 

Отходы из хвостов 
обогащения сурьмяных руд 
(SiO2) - 30,0; 

Отходы базальтового 
волокна - 2,0; 
Негашеная известь 
(СаО) - 8,0;

Алюминиевая пудра 
(А1) - 0,08; 

Хлорид кальция 
(СаС12) - 0,13; 

Вода - 44,8
	500
	1,2
	1,5
	6,0


Формула изобретения
Неавтоклавный ячеистый бетон, включающий портландцемент, известь, алюминиевую пудру, хлорид кальция и воду, отличающийся тем, что в качестве наполнителя содержит отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд и отходы базальтовых волокон при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Портландцемент 
	15,0-20,0

	Отходы из хвостов обогащения сурьмяных руд 
	30,0-35,0

	Отходы базальтовых волокон 
	1,0-2,0

	Алюминиевая пудра
	0,06-0,08

	Хлорид кальция 
	0,13-0,16

	Негашеная известь
	8,0-10,0

	Вода
	остальное.


Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2261 (13) С1 (46) 15.09.2021








1
5

_892022383.unknown

