2378




	(19) KG
	(11) 2378
	(13) C1
	(46) 29.03.2024

	(51) C22B 7/04 (2024.01)

F27B 3/00 (2024.01)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20230010.1

(22) 08.02.2023

(46) 29.03.2024, Бюл. №3
(76) Усубалиев Кылычбек Садыгалиевич (KG)
(56) Патент CN №114164346, B, кл. C22B 7/04, 34/32, 1/243, 1/02, 5/10, 13/02, 11.03.2022 Патент RU №2557190, C2, кл. F27B 3/00, 20.07.2015
(54) Способ извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, рудотермическая печь и система извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды
(57) Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения золота и других драгоценных металлов из отходов переработки золотоносных руд путем переработки угольной мелочи в рудотермической печи.
Задачей изобретения является снижение содержания активированного угля в угольной мелочи до уровня менее одного процента, обеспечивающего экономически целесообразное извлечение из нее драгоценных элементов.
Поставленная задача решается тем, что в способе извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, сырьем для извлечения драгоценного металла является угольная мелочь – высушенная до влажности 4,8 % смесь активированного угля, добавленного в качестве абсорбента в пульпу, с измельченными твердыми частицами переработанной золотоносной руды, которую сжигают в рудотермической печи и извлекают твердые золотосодержащие реагенты следующей последовательностью действий: нагревают рудотермическую печь пламенной горелкой при включенной подаче воздуха и вытяжки до температуры, достаточной для процесса горения угольной мелочи примерно до 400(C, загружают в рудотермическую печь угольную мелочь, сжигают ее при температуре 600(C – 1100(C, достигаемой за счет сгорания угольной мелочи, затем при достижении в рудотермической печи температуры 600(C отключают пламенную горелку, отделяют относительно тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в осадочных камерах рудотермической печи, отделяют менее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в циклоне, отделяют еще менее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в рукавном фильтре, отделяют наименее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в скруббере, извлекают золотоносные твердые реагенты из осадочных камер рудотермической печи, циклона, рукавного фильтра и скруббера, затем после завершения сжигания угольной мелочи извлекают угольный спек из камеры сгорания рудотермической печи, измельчают угольный спек до размера частиц до 1 мм и проверяют содержание активированного угля в угольной мелочи, причем при содержании активированного угля в угольной мелочи менее одного процента соединяют все полученные твердые реагенты с дробленным угольным спеком и передают к флотации. Угольную мелочь сжигают при температуре 650(C – 750(C. Дополнительно подают кислород в рудотермическую печь.

Рудотермическая печь, содержащая корпус, образованный огнеупорными наружными боковыми, передней и задней торцевыми стенками, и автоматической системой управления, содержит камеру сгорания с загрузочно-разгрузочною дверцей, поддувало с дверцей поддувала, канал для пламенной горелки, на уровне камеры сгорания, канал подачи воздуха на уровне поддувала, распределительную решетку между камерой сгорания и поддувалом, поперечные перегородки, являющиеся стенками осадочных камер, оснащенных дверцами, вытяжной трубой и тем, что названная автоматическая система управления, имеет возможность регулирования режимов функционирования рудотермической печи. Рудотермическая печь дополнительно содержит канал подачи кислорода на уровне поддувала, а распределительная решетка оснащена отверстиями диаметром 0,8 мм.

Система извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, наряду с рудотермической печью, содержит четырехступенчатую систему газоочистки, состоящую из последовательно соединенных циклона, интеркулера, рукавного фильтра, вытяжного вентилятора, скруббера и вытяжную трубу для выброса очищенных газообразных реагентов в атмосферу.
3 н. п. ф., 3 з. п. ф., 5 фиг.

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения золота и других драгоценных металлов из отходов переработки золотоносных руд путем переработки угольной мелочи в рудотермической печи.
При абсорбции золота, серебра и других побочных элементов из отходов обогащения золотоносной руды активированным углем, образуется угольная мелочь, состоящая из истертого активированного угля, добавленного в пульпу, являющейся смесью измельченных твердых частиц руды и жидкости, в которой они взвешены. Содержание активированного угля в угольной мелочи после отделения от жидкости достигает несколько десятков процентов, вследствие чего извлечение из него драгоценных элементов экономически нецелесообразно.

Естественным способом снижения содержания активированного угля в угольной мелочи является ее сжигание и сбор не сгоревших твердых реагентов.

Известен способ извлечения цветных и драгоценных металлов из углеродсодержащих материалов (Международная заявка DE №000003329042, A1, кл. C22B 7/00, 28.02.1985), по которому углеродосодержащий материал обрабатывают в реакторе газификации путем добавления газифицирующего агента, полученного из топлива в отдельной камере сгорания, такого, что в реакторе газификации получаются по существу изотермические соотношения и температура регулируется изменением парциальных давлений pO2/(pH2O+pCO2).
Недостатком известного способа является его сложность.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ синергетического извлечения драгоценных металлов из хромосодержащих и углесодержащих отходов (Патент CN №114164346, B, кл. C22B 7/04, C22B 34/32, C22B 1/243, C22B 1/02, C22B 5/10, C22B 13/02, 11.03.2022), по которому сырье, включая хромосодержащие отходы шлака и углесодержащую пыль сталелитейных заводов, смешивают и гранулируют или прессуют для получения окатышей, которые обжигаются, измельчаются и порошок феррохрома извлекается магнитной сепарацией.

Недостатком известного способа является его высокая стоимость и неэффективность его применения для обработки немагнитных материалов.

Главным элементом системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды является рудотермическая печь.
Известна муфельная печь для обработки углесодержащих материалов (Авторское свидетельство SU №796629, A1, кл. F27B 5/16, 15.01.1981), включающая корпус, расположенную внутри него цилиндрическую реторту, нагревательные элементы, огнеупорную изоляцию и патрубки для входа и выхода газообразных реагентов, причем внутри футеровки дополнительно установлен патрубок подогрева газообразного реагента.

Также известна, принятая за прототип, отражательная печь для переплава алюминиевого лома (Патент RU №2557190, C2, кл. F27B 3/00, 20.07.2015), характеризующаяся призматическим огнеупорным корпусом и двухступенчатой системой пылегазоочистки.

Недостатком вышеназванных муфельной и отражательной печей является сложность их изготовления, высокая энергоемкость и низкая производительность процессов карбонизации, активизации и регенерации.

Задачей изобретения является снижение содержания активированного угля в угольной мелочи до уровня менее одного процента, обеспечивающего экономически целесообразное извлечение из нее драгоценных элементов.
Поставленная задача решается предлагаемым способом сжигания угольной мелочи (далее УМ), содержащей золотосодержащие продукты, включающим следующие действия:
- нагревание рудотермической печи (далее РТП) пламенной горелкой при включенных подаче и вытяжке воздуха до температуры, достаточной для процесса горения УМ примерно до 400(C; при работе в условиях высокогорья с малым содержанием кислорода в атмосфере требуется дополнительная подача кислорода;
- загрузка подготовленной к обработке угольной мелочи в камеру сгорания РТП слоем 20-30 см;

- сжигание УМ при температуре 650(C – 750(C, достигаемой за счет сгорания УМ; при высоком содержании песка в УМ целесообразно повышение температуры до 1100(C;
- отключение пламенной горелки при достижении в РТП температуры 600(C;
- отделение наиболее тяжелых твердых реагентов от газообразных реагентов при прохождении через осадочные камеры;
- отделение менее тяжелых твердых реагентов от газообразных реагентов при прохождении через циклон;
- отделение еще менее тяжелых твердых реагентов от газообразных реагентов при прохождении через рукавный фильтр;
- отделение наименее тяжелых твердых реагентов от газообразных реагентов при прохождении через скруббер;
- извлечение золотоносных твердых реагентов из осадочных камер РТП, циклона, рукавного фильтра и скруббера;
- извлечение угольного спека из камеры сгорания РТП по окончании сжигания (примерно через 3-4 часа горения или до появления светло-коричневого цвета окатышей);
- дробление угольного спека до размера частиц до 1 мм;
- проверка содержания активированного угля в УМ;
- при содержании активированного угля в УМ менее одного процента дробленный угольный спек вместе со всеми остальными полученными твердыми реагентами передается к флотации.

На чертежах приведены схематическое изображение одного из возможных воплощений рудотермической печи и структурная схема системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, не исчерпывающих возможные их воплощения, где: на фиг. 1 приведен общий вид РТП; на фиг. 2 – план РТП; на фиг. 3 – продольный разрез РТП (Разрез А-А); на фиг. 4 – поперечный разрез РТП (Разрез В-В); на фиг. 5 – структурная схема системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды.
Рудотермическая печь (РТП) состоит из огнеупорного корпуса 1 с загрузочно-разгрузочной дверцей 2 и дверцей поддувала 3 на торцовой стенке 4, канала 5 для пламенной горелки, канала 6 для подачи воздуха, канала 7 для подачи кислорода на боковой стенке 8, распределительную решетку 9 с отверстиями диаметром 0,8 мм в камере сгорания 10, перегородок 11 и 12, осадочных камер 13 и 14 с дверцами 15 и 16, вытяжной трубы 17 РТП и автоматической системой управления, не отраженной в чертежах.

РТП является основным функциональным элементом системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, которая наряду с РТП содержит циклон 18, соединенный с вытяжной трубой 14 РТП, интеркулер 19, рукавный фильтр 20, связанный через вытяжной вентилятор 21 со скруббером 22, оснащенным вытяжной трубой 23.

В начале работы системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды пламенной горелкой нагревают РТП до температуры до 400(C в камере сгорания 9, достаточной для процесса горения УМ при включенных канале 5 подачи воздуха и вытяжном вентиляторе 21. После этого через загрузочно-разгрузочную дверцу 2 загружают высушенную до влажности 4,8 % УМ. При этом газообразные реагенты через вытяжную трубу 17 РТП, циклон 18, интеркулер 19, рукавный фильтр 20, вытяжной вентилятор 21, скруббер 22 и вытяжную трубу 23 удаляют в атмосферу. Горение УМ обеспечивает повышение температуры в камере сгорания 9. При температуре в камере сгорания 9 около 600(C подогрев пламенной горелкой перестает быть нужным, и автоматическая система управления отключает ее.
Продувание воздуха через отверстия диаметром около 0,8 мм в распределительной решетке 9, управляемое автоматической системой управления, приводит к возникновению в сжигаемой УМ псевдоожиженого слоя, максимальная температура в котором располагается выше распределительной решетки 9, что способствует увеличению срока ее службы.

В условиях высокогорья в атмосферном воздухе содержание кислорода может оказаться недостаточным для необходимой интенсивности сгорания УМ. В случае необходимости автоматическая система управления подключает подачу кислорода через канал 6.

При движении газообразных продуктов сгорания к вытяжной трубе 17 РТП из них, при обтекании перегородок 10 и 11, выпадают наиболее тяжелые частицы твердых реагентов, которые остаются в осадочных камерах 12 и 13.

Из вытяжной трубы 14 РТП продукты сгорания при температуре около 700(C попадают в циклон 15, где под действием центробежных сил из газообразных продуктов сгорания отделяются твердые реагенты, не отделившиеся в осадочных камерах 12 и 13, и попадают в бункер циклона 15, а освободившиеся от них газообразные продукты направляются в интеркулер 16 для охлаждения циркулирующей холодной водой до температуры, приемлемой для остальных элементов системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды.

Из интеркулера 16 охлажденные газообразные продукты сгорания поступают для дальнейшей очистки от твердых реагентов в камеру «запыленного воздуха» рукавного фильтра 20, откуда газообразные продукты через стенки рукавов фильтруются в камеру «чистого» воздуха, а твердые реагенты осаждаются на внешней поверхности рукавов. По мере накопления осажденных твердых реагентов пропускная способность стенок «рукавов» снижается.

При достижении критически низкой пропускной способности стенок рукавов автоматическая система управления включает режим регенерации рукавного фильтра, заключающегося в подаче от компрессора в камеру «чистого» воздуха воздух с высоким пульсирующим давлением, вызывающим вибрацию «рукавов» и обратную фильтрацию воздуха через стенки рукавов, вызывает отделение осажденных твердых реагентов от их внешних стенок, которые падают в бункер рукавного фильтра, и пропускная способность стенок рукавов восстанавливается.
Отфильтрованные газообразные продукты из камеры «чистого» воздуха вытяжным вентилятором 21 подаются для окончательной очистки в оросительной камере скруббера 22 и через вытяжную трубу 23 выпускаются в атмосферу, практически без содержания твердых реагентов.

Вода из поддона оросительной камеры скруббера 22, содержащая самые мелкие твердые частицы, уловленные из газообразных продуктов, поданных в скруббер, выдерживаются в отстойнике и после высушивания присоединяются к твердым реагентам, извлеченным из обработанной УМ, для проверки на содержание активированного угля.

Если содержание активированного угля составляет менее 1 %, то продукт направляется на извлечение драгоценных материалов, если равно или больше 1 % – продукт направляется на повторную обработку.

Рудотермическая печь по изобретению может быть выполнена из доступных материалов по известным технологиям. Остальные элементы системы извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды сжигания выпускаются промышленными предприятиями и доступны в свободной продаже. Вспомогательные устройства для монтажа системы также могут быть выполнены известными способами из доступных материалов.

Формула изобретения
1. Способ извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, отличающийся тем, что сырьем для извлечения драгоценного металла является угольная мелочь – высушенная до влажности 4,8 % смесь активированного угля, добавленного в качестве абсорбента в пульпу, с измельченными твердыми частицами переработанной золотоносной руды, которую сжигают в рудотермической печи и извлекают твердые золотосодержащие реагенты следующей последовательностью действий: нагревают рудотермическую печь пламенной горелкой при включенной подаче воздуха и вытяжки до температуры, достаточной для процесса горения угольной мелочи примерно до 400(C, загружают в рудотермическую печь угольную мелочь, сжигают ее при температуре 600(C – 1100(C, достигаемой за счет сгорания угольной мелочи, затем при достижении в рудотермической печи температуры 600(C отключают пламенную горелку, отделяют относительно тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в осадочных камерах рудотермической печи, отделяют менее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в циклоне, отделяют еще менее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в рукавном фильтре, отделяют наименее тяжелые твердые реагенты от газообразных реагентов в скруббере, извлекают золотоносные твердые реагенты из осадочных камер рудотермической печи, циклона, рукавного фильтра и скруббера, затем после завершения сжигания угольной мелочи извлекают угольный спек из камеры сгорания рудотермической печи, измельчают угольный спек до размера частиц до 1 мм и проверяют содержание активированного угля в угольной мелочи, причем при содержании активированного угля в угольной мелочи менее одного процента соединяют все полученные твердые реагенты с дробленным угольным спеком и передают к флотации.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сжигают угольную мелочь при температуре 650(C – 750(C.

3. Способ по п.п. 1, 2, отличающийся тем, что дополнительно подают кислород в рудотермическую печь.

4. Рудотермическая печь, содержащая корпус, образованный огнеупорными наружными боковыми, передней и задней торцевыми стенками, и автоматической системой управления, отличающаяся тем, что содержит камеру сгорания с загрузочно-разгрузочною дверцей, поддувало с дверцей поддувала, канал для пламенной горелки, на уровне камеры сгорания, канал подачи воздуха на уровне поддувала, распределительную решетку между камерой сгорания и поддувалом, поперечные перегородки, являющиеся стенками осадочных камер, оснащенных дверцами, вытяжной трубой и тем, что названная автоматическая система управления, имеет возможность регулирования режимов функционирования рудотермической печи.
5. Рудотермическая печь по п. 4, отличающаяся тем, что дополнительно содержит канал подачи кислорода на уровне поддувала, а распределительная решетка оснащена отверстиями диаметром 0,8 мм.

6. Система извлечения золота из отходов переработки золотоносной руды, отличающаяся тем, что, наряду с рудотермической печью по п.п. 4 и 5, содержит четырехступенчатую систему газоочистки, состоящую из последовательно соединенных циклона, интеркулера, рукавного фильтра, вытяжного вентилятора, скруббера и вытяжную трубу для выброса очищенных газообразных реагентов в атмосферу.

Способ извлечения золота из отходов переработки золотоносной

руды, рудотермическая печь и система извлечения золота

из отходов переработки золотоносной руды

[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
Способ извлечения золота из отходов переработки золотоносной

руды, рудотермическая печь и система извлечения золота

из отходов переработки золотоносной руды

[image: image3.png]A-A





Фиг. 3

[image: image4.png]11




Фиг. 4
Способ извлечения золота из отходов переработки золотоносной

руды, рудотермическая печь и система извлечения золота

из отходов переработки золотоносной руды

[image: image5.png]OunmeHHbIit BO3AYX 23

20 B atnochepy
21

PynoTepuirieckas ness

TIyTh ra3006pasHBIX POAYKTOB

—  [1yTb TBEPIIBIX MPOIYKTOB




Фиг. 5
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG  (11) 2378  (13) C1  (46) 29.03.2024








2
3

_892022383.unknown

