26





	(19) KG
	(11)
	26
	(13)
	С1

	
	

	(51)5
	C04B 24/24


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 940038.1

(22) 01.06.1994

(46) 01.02.1995, Бюл. №1, 1996
(76) Чыныбеков А., Чекошев К.A. (KG)
(56) А.с. №1574566, кл. C04B 26/00, C08L 23/06, 1990.
(54) Композиционный материал "Желимзат" и способ его получения
(57) Композиционный материал "Желимзат" и способ его получения относится к химическим композициям на основе высокомолекулярных соединений и может быть использован для изготовления санитарно-технического оборудования, ванн, раковин, водосточных труб, отделочных плиток и легких строительных конструкций. Композиционный материал "Желимзат" содержит следующие компоненты масс %: полиэтилен 5-15; пластификатор 5-15 (парафин); волостанист 3 - 10; отходы древесного производства 20 - 55; глина 5 - 67.
"Желимзат" получают путем нагревания полиэтилена с частью пластификатора и добавлением в него смеси из волостаниста, отходов древесного производства и глины, предварительно смоченной оставшейся частью пластификатора. Общую массу при тщательном ее перемешивании выдерживают при температуре 250 - 300°С в течение 15 - 20 мин, выкладывают в формы, уплотняют или прессуют и оставляют на воздухе на 25 - 30 минут. 2 с.п. ф-лы.
Композиционный материал "Желимзат" относится к химическим композициям на основе высокомолекулярных соединений и может быть использован для изготовления санитарно-технического оборудования, ванн, раковин, водосточных труб, отделочных плиток и мелких строительных конструкций.
Известна полимерная композиция для изготовления плит, полов животноводческих помещений, созданная на основе полиэтилена и древесного наполнителя. Разработанная композиция морозостойкая, практически не набухает в воде и масле.
Эта полимерная композиция содержит в своем составе несколько химических компонентов, что определяет ее высокую стоимость, хотя в своей основе состоит из отходов производства.
Задача изобретения - создание композиционной смеси, обладающей низкой стоимостью.
Сущность изобретения заключается в том, что композиционный материал "Желимзат" представляет собой смесь компонентов на основе расплавленного полиэтилена и пластификатора с добавлением пассивных и активных наполнителей в следующем  соотношении масс %: 

	полиэтилен (СН2)n
	5-15

	пластификатор (СН2)х
	5-15 

(парафин)

	волостанист (СаSiO2)
	3-10

	стружка, опилки
	

	[С6Н7O2(ОН)]n
	20 - 60

	глина (Al2O2SiO22H2O)
	5 – 65

Здесь n > х


Было обнаружено, что при совместном нагревании полиэтилена и пластификатора до температуры их расплавления (145°С) образуются цепочки молекул, состоящие из укороченных и, в то же самое время, разветвленных звеньев. Эти цепочки молекул способствуют максимальному сшиванию частиц наполнителей. Новое свойство позволяет эффективно использовать для получения композиционного материала "Желимзат" активные наполнители, в качестве которых, могут быть использованы волостанист и отходы древесного производства: опилки, стружка. Рыхлость структуры активного наполнителя создает благоприятные условия для проникновения расплавленного полиэтилена с пластификатором вглубь наполнителя и образования по всему объему разветвленных цепочек молекул. Обеспечивается максимально возможная площадь соприкосновения частиц наполнителей с вяжущим веществом и высокая степень сшивания частиц, что позволяет создать достаточно дешевую, с небольшим количеством вяжущего компонента, композиционную смеет, обладающую возможностью варьирования свойств в зависимости от количества использованного в ней полиэтилена и пластификатора.
Способ получения композиционного материала заключается в следующем. Полиэтилен и пластификатор, помещают в металлический сосуд и нагревают до расплавления. В получившийся расплав высыпают предварительно смоченную и перемешанную с пластификатором смесь из активных и пассивных наполнителей: волостаниста, древесных отходов и глины. Всю смесь тщательно перемешивают до однообразной массы и одновременно продолжают нагревать до температуры (250 - 300°C). Перемешивание производят в течение 15-20 мин до образования вязкой тестообразной массы. Полученную массу выкладывают в металлические формы и уплотняют или же прессуют. Остывание форм происходит на открытом воздухе в течение 20 - 30 мин.
Пример. Композиционный материал готовится в лабораторных условиях. Для этого было использовано 160 г полиэтилена и 100 г пластификатора (парафина). В качестве активного наполнителя использовали волостанист - 50 г и древесную стружку - 300 г, пассивного - глину 450 г. Полиэтилен с частью пластификатора помещали в металлический сосуд и нагревали до расплавления (t° 145 -150°C). Отдельно смешивали наполнители: волостанист, древесные опилки, глину, и смачивали смесь оставшейся частью пластификатора. Полученную смесь высыпали в расплав, перемешивали и нагревали до t° 250 - 300°C. Перемешивание массы осуществляли до образования однородной тестообразной структуры в течение 15 - 20 мин. Затем тестообразную массу выкладывали в металлические формы и уплотняли. Остывание форм осуществлялось на открытом воздухе в естественных условиях. Извлеченные через 30 минут готовые изделия были твердыми и готовыми к складированию.
Анализ физико-механических свойств отдельных образцов показал, что композиционный материал предложенного состава, полученный представленной технологией, имеет возможность варьирования содержания состава компонентов. При этом качественные показатели остаются достаточно высокими. Кроме того, предложенный способ отличается малой энергоемкостью по сравнению с традиционными и отсутствием токсичных выделений. Себестоимость изделий определяется химическим составом композиции, включающей в большей части бытовые отходы. При этом композиционная смесь получается водостойкой, легкой и достаточно прочной. Легко обрабатывается ковкой или плавлением (сваркой).
В табл. 1 приведены три варианта композиционного материала, которые были получены в лабораторных условиях. В табл. 2 показаны в сравнении с известной полимерной композицией физико-механические показатели предложенного композиционного материала.
Таблица 1
	Компоненты 
	Содержание компонентов, масс % в составе

	
	1 
	2 
	3
	известный

	Полиэтилен 
	5 
	10 
	15
	51-56

	Парафин 
	5 
	10 
	15
	-

	Отходы древесного произв. 
	20
	34
	55
	19-26

	Волостанист 
	3 
	6
	10
	-

	Глина 
	67 
	40
	5
	-


Таблица 2
	Физико-механические показатели 
	Состав "Желимзата"

	
	3 
	2 
	1 
	известный 

	Предел прочности при сжатии МПа 
	100,0
	90,0
	80,0
	9,8 - 10,4 


Формула изобретения
1. Композиционный материал, включающий в свой состав полиэтилен и отходы древесного производства, отличающийся тем, что дополнительно содержит парафин, волостанист и глину в следующем соотношении, масс %:
	полиэтилен
	5-15

	парафин
	5-15

	отходы древесного
производства
	20 - 60

	(опилки, стружка)
	

	волостанист
	3-10

	глина
	5-65


2. Способ получения композиционной смеси, включающий смешение компонентов при одновременном интенсивном нагревании смеси, отличающийся тем, что полиэтилен вместе с частью парафина нагревают до расплавления, отходы древесного производства перемешивают с волостанистом и глиной и смачивают оставшейся частью парафина, полученную смесь высыпают в расплав и тщательно перемешивают в течение 15 - 20 минут при нагревании до 250 -300°C, тестообразную смесь выкладывают в металлические формы и остужают на открытом воздухе в течение 25 - 30 минут.

Составитель описания                Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск          Ногай С.А.

_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

