348





	(19) KG
	(11)
	348
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	B03B 7/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960500.1

(22) 28.08.1996

(46) 30.12.1999, Бюл. №4
(76) Омуралиев М., Шаршеев К. (KG)
(56) Фридман С.Э., Щербаков O.K. Обогащение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1985. - С. 6-8
(54) Способ обогащения золотоносных руд на обогатительной фабрике
(57) Изобретение относится к разработке месторождения твердых полезных ископаемых, в частности, к способу обогащения руд благородных металлов. Для повышения выхода концентратов золота из руд и уменьшения его потерь в хвосте из усредненной рудной массы отбирают пробы и определяют содержание золота. После чего доводят его содержание до 4-6 г/т. 1 табл.
Изобретение относится к разработке месторождения твердых полезных ископаемых, в частности, к обогащению руд благородных металлов.
Известен способ обогащения золотоносных руд на основе грохочения, дробления и измельчения руд, определении содержания золота в руде, физического и физико-химического обогащения в виде концентратов, определении содержания золота в отходах обогащения (Фридман С.Э., Щербаков O.K. Обогащение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1985. - С. 6-8).
Этот способ, однако, не позволяет достичь высокопроцентного выхода концентратов благородного металла, что приводит к большим потерям в хвосте.
Задачей изобретения является повышение извлечения золота из руд.
Способ реализуется следующим образом.
После обработки разных типов руд путем грохочения, дробления, измельчения и их смешивания получают рудную массу. Из нее отбирают пробы и определяют содержание золота. Если содержание золота в этой рудной массе меньше, чем 4 г/т, то добавляют руду с большим содержанием металла. Если же содержание золота в данной рудной массе больше, чем 6 г/т, то добавляют руду с меньшим содержанием металла. Таким путем доводят содержание золота в конечной рудной массе до пределов от 4 до 6 г/т. Конечную рудную массу подают к физическому и физико-химическому обогащению и получают высокий выход концентратов золота и наименьшие потери металла. Определяют содержание золота в отходах обогащения.
В качестве примера рассматривается обогащение золотоносных руд Солтон-Сарынского месторождения. На обогащение подавалась руда с различным содержанием металла в соответствии с утвержденными планами добычи и развития горных работ. Содержание золота в поданных рудах были фактически сложившимися. Плановые содержания металла в отдельное время в единичных случаях совпадали произвольно с изобретенным способом.
Величины извлечения металла на данной фабрике были самыми различными, в большинстве случаев намного ниже (около 50 %), чем запланированные (75 %). При подаче на обогащение рудной массы с содержаниями 4-6 г/т (см. табл.), как в заявляемом изобретении, величины извлечения на этой фабрике были 75 % и более, т.е. величина извлечения золота повышалась более чем на 20 %, потери в хвосте понижались до 2.5 раз (составляли 1.5 г/т и менее).
Таблица
Примеры обогащения подготовленной руды
	№ п/п 
	Содержание металла в подготовленной руде, г/т 
	Содержание металла в хвосте, г/т
	Извлечение, % 

	1
	4.3
	1.0
	76.4

	2
	4.6
	1.1
	76.1

	3
	6.4
	2.1
	67.2

	4
	5.7
	1.0
	82.4

	5
	4.3
	0.3
	76.1

	6
	4.4
	0.4
	81.0

	7
	5.9
	1.9
	67.8

	8
	5.0
	1.4
	72.0

	9
	4.8
	1.4
	70.8

	10
	5.4
	1.7
	68.5

	11
	3.6
	1.7
	52.8

	12
	3.9
	1.5
	61.5

	13
	4.4
	0.9
	79.6

	14
	5.2
	1.1
	78.8

	15
	5.7
	1.3
	77.2

	16
	5.7
	1.7
	70.2

	17
	6.6
	2.1
	68.2


Формула изобретения
Способ обогащения золотоносных руд на обогатительной фабрике, включающий грохочение, дробление и измельчение, определение содержания золота в руде, физическое и физико-химическое обогащение в виде концентратов, определения содержания золота в отходах обогащения, отличающийся тем, что на обогащение подают рудную массу с содержанием золота в пределах 4-6 г/т.
Составитель описания               Сыдыков Д.Д.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
2

_892022383.unknown

