415





	(19) KG
	(11)
	415
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	C04B 33/02


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 990027.1

(22) 13.07.1999

(46) 29.12.2000, Бюл. №4
(71)(73) Кыргызский государственный национальный университет, Институт химии и химической технологии НАН КР, АО "Бишкекстройматериалы" (KG)
(72) Таштаналиев А.С., Стручалина Т.И., Маразыкова Б.Б., Додис Г.М., Гаурих Р.Я., Барчакеев Б.А. (KG) 
(56) А.с. SU №1164223, кл. C04B 33/02, 1985 
(54) Керамическая масса для изделий стеновой керамики
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства обыкновенного, лицевого кирпича и кирпичных блоков. Задача - повышение прочности изделий стеновой керамики и утилизация промышленных отходов. Керамическая масса для изделий стеновой керамики в качестве связующего содержит метановый эфлюент - продукт анаэробного сбраживания органических отходов - при следующем соотношении компонентов (мас. %): лессовидный суглинок - 86.4-94.8, зола ТЭЦ - 8.0-12.0, метановый эфлюент - 1.2-1.6. 3 пр., 1 табл.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства обыкновенного, лицевого кирпича и кирпичных блоков.
Известен состав керамической массы, включающий лессовидный суглинок, песок, золу ТЭЦ и уголь при следующем соотношении компонентов, вес. %: лессовидный суглинок - 84, песок - 6.0, зола ТЭЦ - 6.0, уголь - 4.0 (Шатемиров К.Ш., Лозицкая С.Ф. Физико-химические основы обессоливания лессово-глинистых изделий. - Фрунзе: Илим, 1980. - С. 69-73).
Прототипом является керамическая масса для производства суглинисто-зольного кирпича на основе смеси, состоящей из легкого суглинка и каменноугольной золы ТЭЦ в соотношении 3:2 и затворенной активированным водным раствором сульфитно-спиртовой барды (ССБ) (а.с. SU №1164223, кл. C04B 33/02, 1985).
Недостатком известной керамической массы является то, что изделия на ее основе обладают невысокой прочностью (М100).
Задача изобретения - повышение прочности изделий из керамической массы и утилизация промышленных отходов.
Задача решается за счет того, что керамическую массу для изготовления изделий получают путем смешивания лессовидного суглинка, золы ТЭЦ и связующего, в качестве которого выступает раствор метанового элюента при следующем соотношении компонентов, мас. %: лессовидный суглинок -86.4-94.8, зола ТЭЦ - 8-12, метановый эфлюент - 1.2-1.6.
Метановый эфлюент, представляющий собой жидкость темно коричневого цвета и являющийся продуктом анаэробного сбраживания органических отходов, имеет щелочную реакцию (РН 7.5-9.0), в котором в результате деятельности анаэробного метаногенного консорциума микроорганизмов образуется белок (30.0 %). Значительное содержание белка в щелочной среде позволяет активировать керамическую массу и использовать связующее в качестве пластификатора.
Кроме того, наличие в связующем дубильных веществ (до 11.4 % на абс. сухую массу) усиливает пластификационные свойства.
Присутствие в связующем гуминовых кислот (до 22 % на абс. сухую массу), которые являются высокомолекулярными производными аминокислот, улучшает пластификационные свойства. Пластифицирующее действие связующего способствует улучшению формуемости керамической массы, сушильных и обжиговых свойств, за счет чего получают изделие с высокой прочностью (12.6-14.1 МПа), которая обуславливает высокую марочность изделия (М 125).
Пример 1. Для приготовления керамической массы берут лессовидный суглинок и золу ТЭЦ, измельчают до полного прохождения через сито 1 мм. Смесь состава, мас. %: лессовидный суглинок - 90.8, зола ТЭЦ - 8.0, затворяют раствором метанового эфлюента до формовочной влажности (22-24 %). Количество вводимого метанового эфлюента составляет 1.2 маc. % к исходному сырью, т.е. суглинку в воздушно-сухом состоянии. Затем пластическим способом формуют лабораторные образцы, высушивают при температуре 60-70°C в течение 8 ч, обжигают в электропечи периодического действия по режиму: подъем температуры 50°C/ч, выдержка при конечной температуре 940-960°C - 3 ч, охлаждение - 20 ч.
Пример 2. Для приготовления керамической массы берут лессовидный суглинок и золу ТЭЦ, измельчают до полного прохождения через сито 1 мм. Смесь состава, мас. %: лессовидный суглинок - 88.6, зола ТЭЦ - 10.0, затворяют раствором метанового эфлюента до формовочной влажности (22-24 %). Количество вводимого метанового эфлюента составляет 1.4 маc. % к исходному сырью, т.е. суглинку в воздушно-сухом состоянии. Затем пластическим способом формуют лабораторные образцы, высушивают при температуре 60-70°C в течение 8 ч, обжигают в электропечи периодического действия по режиму: подъем температуры 50°C/ч, выдержка при конечной температуре 940-960°C - 3 ч, охлаждение - 20 ч.
Пример 3. Для приготовления керамической массы берут лессовидный суглинок и золу ТЭЦ, измельчают до полного прохождения через сито 1 мм. Смесь состава, маc. %: лессовидный суглинок - 86.4, зола ТЭЦ - 12.0, затворяют раствором метанового эфлюента до формовочной влажности (22-24 %), количество вводимого метанового эфлюента составляет 1.6 мас. % к исходному сырью, т.е. к суглинку в воздушно-сухом состоянии. Затем пластическим способом формуют лабораторные образцы, высушивают при температуре 60-70°C в течение 8 ч, обжигают в электропечи периодического действия по режиму: подъем температуры 50°C/ч, выдержка при конечной температуре 940-960°С -3 ч, охлаждение - 20 ч.
Составы масс и данные, характеризующие свойства готовых изделий, приведены в таблице.
Таблица
	Компоненты керамических масс, свойства масс и образцов
	Содержание компонентов, мас. % в составах:

	
	1
	2
	3

	Лессовидный суглинок
	90.8
	88.6
	86.4

	Зола ТЭЦ
	8.0
	10.0
	12.0

	Метановый эфлюент
	1.2
	1.4
	1.6

	Свойства изделий

	Воздушная усадка, %
	6.0
	5.2
	4.5

	Прочность на сжатие, МПа
	14.1
	13.5
	12.6

	Водопоглощение, %
	18.3
	19.0
	19.6

	Объемная масса, кг/м3
	1420
	1400
	1385


Если используют золу ТЭЦ менее 8.0 % и метановый эфлюент менее 1.2 %, то объем утилизации промотходов: золы ТЭЦ и метанового эфлюента - невысок.
В случае же использования состава с большим содержанием промотходов: золы ТЭЦ более 12.0 %, метанового эфлюента более 1.6 % - изделие характеризуется невысокой прочностью (М 100). Преимуществом состава керамической массы является повышение прочности изделия (в известном - М 100, а в изобретенном - М 125), утилизация промышленных отходов (золы ТЭЦ, продуктов анаэробного сбраживания органических отходов) и снижение себестоимости изделия за счет использования промышленных отходов.
Формула изобретения
Керамическая масса для изделий стеновой керамики, включающая лессовидный суглинок, золу ТЭЦ и связующее, отличающаяся тем, что она в качестве связующего содержит метановый эфлюент - продукт анаэробного сбраживания органических отходов – при следующем соотношении компонентов в керамической массе (маc. %):
	Лессовидный суглинок
	86.4-94.8

	зола ТЭЦ
	8.0-12.0

	метановый эфлюент
	1.2—1.6.


Составитель описания                Журина Г.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
__________________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

_892022383.unknown

