423




	(19) KG
	(11)
	423
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	C04B 33/24


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 990014.1
(22) 03.03.1999
(46) 01.02.2001, Бюл. №1
(76) Жердев A.M., Боркоев Б.М., Саймасаев М.С. (KG)
(56) Августинник А.И. Керамика. - Л.: Стройиздат, 1975. - С. 249
(54) Керамическая масса
(57) Изобретение относится к керамической промышленности, в частности, к производству изделий с повышенной термостойкостью и может быть использовано для получения изделий электротехнического назначения с рабочей температурой до 950°C. Задача изобретения - повышение термостойкости, механической прочности и снижение усадки изделий. Керамическая масса содержит в масс. %: глину 43-48, шамот 35-39, тальк 9-12 и волластонит 1-13. Физико-механические показатели изделий следующие: линейная усадка 7.9-9.0 %, водопоглощение 2.0-2.5 %, предел прочности при изгибе 62-73 МПа, удельное объемное электросопротивление при 20°C не менее 2·1015 Ом х см, термостойкость 390-430°C. 1 табл.
Изобретение относится к керамической промышленности, в частности, к производству изделий с повышенной термостойкостью и может быть использовано для получения изделий электротехнического назначения с рабочей температурой до 950°C.
Известна керамическая масса (а.с. SU №1728187, кл. C04B 33/24 1992), содержащая в масс. %:
	Глина
	10-18

	Шамот
	14-25

	Каолин
	45-52

	Окись магния
	5-10.

	Пегматит
	6-15.


Недостатком известного керамического материала является относительно низкая механическая прочность, а также использование дорогостоящих компонентов - окиси магния и каолина.
Наиболее близкой по техническому решению к изобретению является керамическая масса для производства термостойких изделий (Августинник А.И. Керамика. - Л.: Стройиздат, 1975 - С.249), содержащая в масс. %:
	Глина
	48

	Шамот
	40

	Тальк
	12.


Недостатками керамического материала известного состава являются сравнительно низкие термостойкость и механическая прочность, а также большая усадка.
Задачей изобретения является повышение термостойкости, механической прочности и снижение усадки изделий.
Задача решается тем, что керамическая масса, включающая глину, шамот и тальк, дополнительно содержит волластонит при следующем соотношении компонентов в масс. %:
	Глина
	43-48

	Шамот
	35-39

	Тальк
	9-12

	Волластонит
	1-13.


При оптимальных температурах обжига предлагаемой массы, игольчатые кристаллы волластонита частично расплавляясь в стеклофазе, наряду с частицами шамота и талька, создают кристаллический каркас, препятствующий изменению объема. Кристаллизация стеклофазы, при охлаждении материалов, прочно скрепляет частицы каркаса, в результате чего изделия сохраняют свои размеры и форму и обладают достаточно высокой механической прочностью. Также добавки волластонита в вышеуказанных пределах приводят к созданию структуры с фрагментами различных размеров, по-разному рассеивающих энергию микротрещин при термоударе, тем самым повышается термостойкость материалов.
Введение в состав массы менее 1 % волластонита, не приводит к достижению поставленной цели, в частности, к повышению термостойкости и механической прочности материалов. Превышение запредельного содержания волластонита в массе (более 13 %) сопровождается уменьшением интервала спекания, термостойкости и огнеупорности получаемых изделий.
Керамические изделия из предлагаемой массы изготавливают по следующей технологии:
Шамот, тальк и волластонит измельчают мокрым способом и смешивают с предварительно распущенной в воде глиной. После этого производится совместный помол в шаровой мельнице до остатка на сите №0.125 не более 1-1.5 масс. %. Полученный шликер обезвоживают на фильтр-прессе, коржи подвяливают до формовочной влажности 18-22 % и пропускают через вакуумную массомялку. Из полученной массы формуют изделия, сушат их и обжигают при температуре 1100-1150°С.
В таблице приведены составы для приготовления керамических изделий с повышенной термостойкостью и их свойства.
Таблица
	Компоненты и свойства 
	Показатели для составов

	
	1
	2
	3
	4
	5*
	6*
	7 (известный)

	Содержание, масс. %: глина
	48
	46
	45
	43
	48.2
	42.8
	48

	шамот
	39
	38
	36
	35
	39.2
	34.8
	40

	тальк
	12
	11
	10
	9
	12.1
	8.9
	12

	волластонит
	1
	5
	9
	13
	0.5
	13.5
	–

	1) линейная усадка, %
	9.0
	8.1
	7.9
	8.9
	10.1
	9.8
	10.4

	2) водопоглощение, %
	2.0
	2.4
	2.5
	2.1
	1.8
	1.9
	1.6

	3) предел прочности при изгибе, МПа
	62
	69
	73
	63
	55
	56
	52

	4) термостойкость,°C
	390
	410
	430
	400
	360
	370
	350

	5) удельное объемное электросопротивление не менее,
	
	
	
	
	
	
	

	при 20°C 2·1015Ом · см)
	2
	5
	6
	7
	2
	8
	1

	при 200°C (2·109 Ом · см)
	4
	6
	7
	9
	4
	9
	3

	6) температура обжига,°C
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130
	1130


* - составы с запредельным содержанием компонентов.
Формула изобретения
Керамическая масса, включающая глину, шамот и тальк, отличающаяся тем, что для повышения термостойкости, механической прочности и снижения усадки она дополнительно содержит волластонит при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Глина
	43-48

	Шамот
	35-39

	Тальк
	9-12

	Волластонит
	1-13.


Составитель описания                  Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








1

_892022383.unknown

