464





	(19) KG
	(11)
	464
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	C04B 33/24


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 20000031.1

(22) 05.04.2000

(46) 02.07.2001, Бюл. №6
(76) Шипилов В.Н., Беляева А.Л., Скрипников А.А. (KG)
(56) Предварительный патент KG №2, кл. C04B 33/24, 1995
(54) Керамическая масса, обладающая теплоизлучающими свойствами
(57) Изобретение относится к керамике, в частности, к электрокерамике и может быть использовано в электротехнической промышленности, например, для изготовления излучателей тепловой  энергии различного назначения. В керамическую массу, содержащую серицит-кварцевый фарфоровый камень и фарфоровый бой, в качестве пластического компонента вводят каолиновую глину и дополнительно углеродсодержащую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. %: глина каолиновая 55-59; серицит-кварцевый фарфоровый камень 35-36; бой фарфоровый 5-7; углеродсодержащая добавка 0.7-1.4. Химический состав каолиновой глины содержит следующие ингредиенты по массе (%): SiO2 - 67-72; Аl2О3 - 19-24; Fe2O3 - 0.5-1.0; ТiO2 - 1.22; CaO - 0.48; MgO - 1.53; K2O - 1.39; Na2O - 1.53. 2 табл.
Изобретение относится к керамике, в частности, к электрокерамике и может быть использовано для изготовления излучателей тепловой энергии различного назначения.
Известна керамическая масса для изготовления низковольтных изоляторов (предварительный патент KG №43, кл. C04B 33/26, 1996). Данная керамическая масса содержит всего два компонента, маc. %: глину 65-63 и пегматит 35-37.
При этом используется глина определенного минерального и химического состава с минимальным содержанием железа, характерного для конкретных глин природного происхождения, в частности, Веселовской. Керамическая масса данного состава обладает высокими электромеханическими свойствами. Плотность известной массы также высока, поэтому область применения ее ограничена использованием для изготовления изоляторов.
Наиболее близким аналогом является керамическая масса, применяемая для изготовления бытовых фарфоровых изделий (предварительный патент KG №2, кл. C04B 33/24, 1995). Эта масса создана на основе серицит-кварцевого фарфорового компонента, глины, а в качестве пластического компонента содержит каолин и дополнительно фарфоровый бой. Для повышения ее износостойкости она содержит серицит-кварцевый фарфоровый камень при содержании серицита в массе 11 - 15 % при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	серицит-кварцевый фарфоровый камень
	50 - 68

	глина тугоплавкая
	5 - 12

	каолин
	14 - 38

	бой фарфоровый
	2 - 5.


Применение в керамике серицит-кварцевого фарфорового камня, обуславливает высокую степень белизны керамики, а также жаропрочность изделий и низкую линейную усадку за счет снижения содержания глины. Однако, после спекания, в данной керамической массе имеются крупные поры. Неравномерность распределения пор (до 1 мкм) по керамике ограничивает область ее применения изготовлением только бытовых изделий.
Задачей изобретения является создание керамической массы, обладающей эффективными теплоизлучающими свойствами в области инфракрасного излучения.
Для этого в керамическую массу, содержащую серицит-кварцевый фарфоровый камень и фарфоровый бой, в качестве пластического компонента вводят каолиновую глину и дополнительно углеродсодержащую добавку при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	глина каолиновая
	55 - 59

	серицит-кварцевый фарфоровый камень
	35 - 36

	бой фарфоровый
	5-7

	углеродсодержащая добавка
	0.7 - 1.4.


Химический состав каолиновой глины состоит из следующих ингредиентов по массе (%): SiO2 - 67-72; Al2O3 -19-24; Fe2O3 - 0.5-1.0; TiO2 - 1.22; CaO -0.48; MgO - 1.53; K2O - 1.39; Na2O - 1.53.
Было выявлено, что в любой из представленных пропорций готовая керамическая масса приобретает уникальные свойства: она способна эффективно излучать тепловые волны в инфракрасном спектре в пределах 0.7 - 2000 мкм. Этот эффект обеспечивается образованием в керамической массе практически одинаковых по размеру пор (1.2 - 2.0 мкм) за счет применения углеродсодержащей добавки. В дополнение к полученному эффекту полученная масса является достаточно дешевым продуктом, так как входящая в ее состав каолиновая глина, практически идентичного химического и минералогического состава имеется в природе, в частности, глина урочища Кара-Кичи.
Керамическую массу готовят известным шликерным способом путем смешанного мокрого помола каменистых и глинистых материалов в два завеса. При этом в первом завесе осуществляют помол каменистых и части (46 %) глинистых компонентов до тонины помола 3.5 - 4.0 %. Во втором завесе осуществляют помол оставшейся части глинистых компонентов до тонины помола 1 - 2 %. Массу обезвоживают до пластичного состояния и из нее изготавливают изделия. В дальнейшем изделия проходят обвялку и обжиг в силитовых печах при температуре 800°C в течение 3-4 ч с последующим повышением температуры обжига до 1170°C в течение 3.0 - 3.5 ч и выдержке изделий при данной температуре в течение 1 ч. Было изготовлено и испытано три опытных замеса изобретенной керамической массы, приведенных в таблице 1. Физико-химические показатели испытанных образцов приведены в таблице 2.
Полученная таким образом масса и изделия из нее обладают удовлетворительными физико-химическими показателями, в частности, для обогревания окружающей среды. Кроме того, минимальное содержание железа в керамике позволяет использовать ее для производства электрических изоляторов. Важным и уникальным в полученной керамике представляется использование для ее получения природного материала, снижающего затраты на производство керамической массы. Одновременно смена органических добавок позволяет реально обеспечить и расширить программное целенаправленное воздействие на реализацию конкретных свойств керамической массы и конечных изделий, изготовленных из этой массы.
Таблица 1
	Компоненты
	Содержание компонентов, маc. %
	Известный

	
	1
	2
	3
	

	Глина каолиновая
	55.6
	56
	56.3
	.

	Глина тугоплавкая
	-
	-
	-
	5-12

	Каолин
	-
	-
	-
	14-38

	Серицит-кварцевый фарфоровый камень
	36
	36
	36
	50-68

	Бой фарфоровый
	7
	7
	7
	2-5

	Углеродсодержащая добавка
	1.4
	1.0
	0.7
	-


Таблица 2
	Свойства
	Температура обжига,°C

	
	1050
	1100
	1170
	1280

	Состав и масса из табл. 1
	1
	2
	3
	извест.
	1
	2
	3
	извест.
	1
	2
	3
	извест.
	извест.

	Теплопроводность, вт/кал0 K
	1.5
	1.45
	1.4
	-
	1.4
	1.35
	1.3
	-
	1.25
	1.20
	1.0
	-
	-

	Термостойкость,°C
	650
	600
	520
	-
	470
	420
	395
	-
	350
	315
	280
	-
	205


Формула изобретения
Керамическая масса, обладающая теплоизлучающими свойствами, включающая пластический компонент, серицит-кварцевый фарфоровый камень и фарфоровый бой, отличающаяся тем, что в качестве пластического компонента она содержит каолиновую глину и дополнительно углеродсодержащую добавку при следующем соотношении компонентов, масс. %:
	глина каолиновая
	55-59

	серицит-кварцевый фарфоровый камень
	35-36

	бой фарфоровый
	5-7

	углеродсодержащая добавка
	0.7-1.4


причем химический состав каолиновой глины содержит следующие ингредиенты по массе, %: SiO2 - 67-72; Al2O3 - 19-24; Fe2O3 - 0.5-1.0; TiO2 - 1.22; CaO - 0.48; MgO - 1.53; K2O - 1.39; Na2O - 1.53.
Составитель описания                  Суртаева Э.Р.
Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

