495




	(19) KG
	(11)
	495
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	H01B 5/14


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 20000052.1

(22) 20.09.2000

(46) 28.02.2002, Бюл. №2

(76) Сатаркулов К.А., Кадыркулов С.С., Исакеева Э.Б. (KG)

(56) Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С. 146

(54) Электрический провод
(57) Изобретение относится к области электротехники, а именно к созданию проводниковых изделий с различными удельными сопротивлениями. Задачей изобретения является создание электрического провода с более высокими термическими и химическими характеристиками. Сущность изобретения: электрический провод содержит сердечник из нитей, токопроводящий элемент и изолированное покрытие. Сердечник выполнен из базальтовых нитей, а токопроводящий элемент выполнен в виде слоя из композиционного материала, в частности из смеси сажи или порошкообразных графита, меди, алюминия и измельченных неорганических материалов. Изолированное покрытие выполнено из неорганического материала, в частности из базальта, стекла или иного токонепроводящего вещества. Предлагаемый электрический провод может быть использован в качестве обмоточного, монтажного и установочного провода в энергоустановках, включая провода для электронагревательных приборов. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к созданию проводниковых изделий с различными удельными сопротивлениями.

Известен электрический провод, содержащий сердечник из лавсановых нитей, токопроводящий элемент и изолированное покрытие (Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С. 146).

Недостаток данного провода - предназначен для работы при переменном напряжении 380 В и постоянном напряжении 700 В в условиях морской воды при температуре от -2 до +30°C и в воздушной среде при температуре от -50 до +65°C, чем ограничивается его допустимая токовая нагрузка и область применения, а также высокая стоимость.

Задача настоящего изобретения - повышение нагревостойкости при одновременном увеличении механической прочности, путем сочетания свойств электропроводящего композиционного материала и токонепроводящего неорганического материала, обладающего более высокими термическими и механическими характеристиками.

Поставленная задача решается тем, что в электрическом проводе, содержащем сердечник из нитей, токопроводящий элемент и изолированное покрытие, согласно изобретению, сердечник выполнен из базальтовых нитей, а токопроводящий элемент выполнен из композиционного материала. Изолированное покрытие выполнено из неорганического материала. При этом композиционный материал состоит, в частности, из смеси сажи или порошкообразных графита, меди, алюминия и измельченных, неорганических материалов, а неорганический материал состоит, в частности, из базальта, стекла или иного токопроводящего вещества.

На чертеже (а, б) приведено поперечное сечение электрического провода.

Электрический провод содержит сердечник из нитей 1, токопроводящий элемент 2 и изолированное покрытие 3. Сердечник 1 выполнен из базальтовых нитей, а токопроводящий элемент 2 выполнен из композиционного материала. Изолированное покрытие 3 выполнено из неорганического материала. При этом композиционный материал состоит, в частности, из смеси сажи или порошкообразных графита, меди, алюминия и измельченных неорганических материалов, а неорганический материал состоит, в частности, из базальта, стекла или иного токопроводящего вещества.

В зависимости от вида и объемной концентрации электропроводящей фазы композиционного материала, можно получить неизолированные электрические провода с различной удельной проводимостью рис. а. Благодаря свойствам базальтового сердечника полученные электрические провода одновременно являются гибкими, прочными на изгиб, скручивание и термостойкими.

По своим электрическим характеристикам полученные провода не уступают проводам из меди и алюминия, а по механическим свойствам, термостойкости и стоимости имеют бесспорные преимущества.
Удельное сопротивление полученных проводов зависит как от толщины сечения нити, так и от вида и толщины покрытия последней электропроводящим композиционным материалом, а также от объемной концентрации проводящей фазы композиционного материала.

Провода данного типа в зависимости от удельного сопротивления могут применяться для изготовления обогревательных устройств в качестве обмоточных и монтажных проводов в высокотемпературных установках.
Формула изобретения

1. Электрический провод, содержащий сердечник из нитей, токопроводящий элемент и изолированное покрытие, отличающийся тем, что сердечник выполнен из базальтовых нитей, а токопроводящий элемент выполнен из композиционного материала, а также изолированное покрытие выполнено из неорганического материала.

2. Электрический провод по п. 1, отличающийся тем, что композиционный материал состоит, в частности, из смеси сажи или порошкообразных графита, меди, алюминия и измельченных неорганических материалов.

3. Электрический провод по п. 1, отличающийся тем, что неорганический материал состоит, в частности, из базальта, стекла или иного токонепроводящего вещества.

[image: image1.png]



[image: image2.png]6)




Составитель описания             Шаршенбиев Б.Д.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.

    ___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел. (312) 68 08 19, 68 16 41, факс (312) 68 17 03

1








PAGE  
3

_892022383.unknown

