528





	(19) KG
	(11)
	528
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	C09D 5/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20000061.1

(22) 20.09.2000

(46) 30.09.2002, Бюл. №9

(71)(73) Кыргызский горно-металлургический институт им. У.А. Асаналиева, Институт энергетики и микроэлектроники ЮО НАН КР (KG)

(72) Токтосунова Б., Аджибаева Г., Кыдыралиев С.К. (KG)

(56) А.с. SU №729224, кл. С09D 3/26, 1980

(54) Способ получения краски на основе минерального сырья
(57) Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, в частности, к получению лакокрасочных материалов, предназначенных для окраски полов. Задача изобретения ( упрощение способа получения краски с хорошим качеством и широким диапазоном применения, а также снижение себестоимости продукта. Задача решается тем, что в способе получения краски, включающем подготовку, дозировку компонентов и перетирку пленкообразователя с наполнителем и пигментом, в качестве наполнителя и пигмента используют природную глинистую породу, жирную на ощупь, причем пленкообразователь смешивают с наполнителем-пигментом в соотношении 1 : (0.5 - 0.7). Коллоидную смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 20-24 ч, затем перетирают на краскотерке до дисперсности частиц 40-80 мкм. Способ позволяет получить упрощенной технологией на основе минерального сырья однородную по массе краску ярко-бордового цвета, с уменьшенной себестоимостью и отвечающую всем требованиям к масляной краске, готовой к применению. 2 пр., 3 табл.

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, в частности, к получению лакокрасочных материалов, предназначенных для окраски полов.

Известен способ получения масляной краски, включающий подготовку, дозировку компонентов и перетирку пленкообразователя с наполнителем и пигментом. По этому способу высушенный фосфогипс и пигменты загружают в шаровую мельницу и перетирают около 3 ч, после чего в мельницу загружают пленкообразователь, и смесь снова перетирают в течение 2.5-3 ч. Затем в смесь добавляют сиккатив и перемешивание продолжают в течение 1 ч (А.с. SU №729224, кл. С09D 3/26, 1980).

К недостаткам способа относятся: сложность технологических операций, применение химически вредных веществ, сиккатива и несколько разновидностей пигментов приводит к увеличению стоимости краски.

Задача изобретения ( упрощение способа  получения краски с хорошим качеством и широким диапазоном применения, а также снижение себестоимости продукта.

Задача решается тем, что в способе получения краски, включающем подготовку, дозировку компонентов и перетирку пленкообразователя с наполнителем и пигментом, в качестве наполнителя и пигмента используют природную глинистую породу, причем пленкообразователь смешивают с наполнителем-пигментом в соотношении 1 : (0.5 - 0.7), полученную коллоидную смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 20-24 ч, при этом перетирку осуществляют на краскотерке до дисперсности частиц 40-80 мкм.

Термин «комнатная температура» следует понимать как температуру, примерно, от 20 до, примерно, 26°C.

Используемая природная глинистая порода имеет следующий состав, который приведен в процентном соотношении в таблице 1.
Таблица 1
Состав глинистой породы
	SiO2
	Al2O3
	Fе2О3
	TiО2·P2O5
	SO3
	CaO
	MgO
	Na2O·K2O
	ППП*
	Н2O
гигр.
	Сумма

	52.32
	12.06
	9.45
	0.40
	1.66
	9.88
	2.71
	3.69
	7.73
	0.1
	100


Примечание:* потери при прокаливании органической примеси.

Примеры осуществления способа

Пример 1. Измельченную массу глинистой породы с размером частиц 0.1 мм смешивают с пленкообразователем. Соотношение пленкообразователя и глинистой породы составляет 1 : 0.5. Полученную массу перемешивают в смесительной машине CO-8 в течение 3-4 ч и оставляют на 20 ч для стабилизации коллоидного состояния смеси при комнатной температуре. Затем смесь перетирают на краскотерке до дисперсности частиц 40 мкм. Полученная краска отвечает требованиям ГОСТа.

Пример 2. Как в примере 1, пленкообразователь смешивают с глинистой породой в соотношении 1 : 0.7 и перемешивают в смесительной машине CO-8 в течение 3-4 ч. Смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 24 ч для стабилизации коллоидного состояния, после чего перетирают на краскотерке до дисперсности частиц 80 мкм. Полученная краска отвечает требованиям ГОСТа.

Оптимальным соотношением компонентов ( пленкообразователя и глинистой породы является 1 : (0.5 - 0.7). При соотношении компонентов менее, чем 1 : 0.5, получается краска с большой концентрацией пленкообразователя, при соотношении пленкообразователя и породы более, чем 1 : 0.7, получается слишком густая краска, требующая разбавления.

При выдерживании смеси в течение 20-24 ч происходит полное набухание коллоидных частиц глинистой породы в пленкообразователе и смесь приобретает необходимую консистенцию и вязкость. При выдерживании смеси менее 20 ч коллоидные частицы набухают не полностью и при хранении они оседают на дно емкости. Выдерживание смеси более 24 ч не улучшает свойств краски.

После истечения времени стабилизации смесь перетирают на краскотерке в течение 1.5 ч до получения однородной массы с дисперсностью частиц 40-80 мкм. Краска приобретает красно-коричневый цвет. При хранении краски осаждение дисперсных частиц не наблюдается. Перетирка смеси до размеров частиц более 80 мкм придает краске нежелательную шероховатость.

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика основных этапов получения краски по известному и изобретенному способам.

Таблица 2
Сравнительная характеристика этапов получения краски

	Известный способ (по прототипу)


	Изобретенный способ



	1. Подготовка наполнителя (измельчение);

2. Сушка наполнителя (фосфогипс сушат при температуре 70-80°C до влажности 1 %);

3. Дозировка компонентов;
4. Перетирка наполнителя с пигментом в шаровой мельнице около 3 ч;
5. Добавка основного компонента ( пленкообразователя и продолжение перетирки до 2.5-3 ч;

6. Добавка сиккатива и перемешивание в течение 1 ч.
	1. Подготовка глинистой породы (измельчение);

2. Дозировка основных компонентов целевого продукта;

3. Смешивание пленкообразователя с глинистой породой в смесительной машине CO-8 в течение 3-4 ч и выдержка смеси в течение 20-24 ч;

4. Перетирка смеси на краскотерке до дисперсности частиц 40-80 мкм в течение 1.5 ч.


Из табл. 2 видно, что известный способ получения масляной краски состоит из 6 этапов, причем первые 2 этапа отводятся на приготовление наполнителя (измельчение и сушка фосфогипса). Это требует большого количества времени и электроэнергии, которые повышают себестоимость конечного продукта.

В прототипе в составе наполнителя отсутствуют органические ингредиенты, придающие краске такие ценные свойства, как вязкость, пластичность и образование прочной связи с пленкообразователем, в результате чего дисперсные частицы подвергаются постепенному осаждению на дне дисперсной среды.

Добавка пигмента по существующей технологии осуществляется отдельной стадией, перемешивание вместе с наполнителем и пленкообразователем проводятся при перетирке на шаровой мельнице. Это увеличивает число стадий процесса и усложняет технологические операции.

Преимуществом изобретения является применение в качестве наполнителя и пигмента одного и того же компонента ( природной глинистой породы, богатой химическими элементами и содержащей органические примеси (табл. 1). В химическом составе нет вредных для здоровья человека  веществ.  Жирная на ощупь природная глинистая порода при диспергировании хорошо смешивается с пленкообразователем.

Присутствие в составе глинистой породы оксида алюминия (Аl2O3), оксида железа (Fе2O3) и оксида титана (ТiO2) придают краске стойкость и твердость пленки, а также приятный оттенок.

Сокращение количества операций при изготовлении краски по этой технологии приводит к сокращению затрат и снижению её себестоимости. Поэтому изобретенный способ получения краски является более экономичным, технологичным, легко осуществляемым и рентабельным.

В получаемой краске вязкие и пластичные свойства хорошо сочетаются с адгезией. Физико-химические свойства получаемой краски представлены в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические свойства краски

	№№ п/п
	Наименование
показателя
	Величина
показателя
	Нормативно-техническая документация

	1.
	Цвет
	Красно-коричневый
	ГОСТ 10503

	2.
	Внешний вид при естественном рассеянном свете
	Ровная гладкая однородная поверхность
	

	3.
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 20 ± 0.5°C, с
	150-200
	ГОСТ 8420

	4.
	Степень перетира, мкм, не более
	80
	ГОСТ 6589

	5.
	Укрывистость не высушенной пленки, г/м2, не более
	100
	ГОСТ 8784

	6.
	Время высыхания при температуре (20±2)°C, ч, не более
	48
	ГОСТ 19007

	7.
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1
	ГОСТ 6806

	8.
	Твердость пленки по маятниковому прибору, усл. ед., не менее
	0.22
	ГОСТ 5233

	9.
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее
	0.5
	ГОСТ 9403

	10.
	Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	2
	ГОСТ 21903


Формула изобретения

Способ получения краски на основе минерального сырья, включающий подготовку, дозировку компонентов и перетирку пленкообразователя с наполнителем и пигментом, отличающийся тем, что в качестве наполнителя и пигмента используют природную глинистую породу, причем пленкообразователь смешивают с наполнителем-пигментом в соотношении 1 : (0.5-0.7) и полученную коллоидную смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 20-24 ч, при этом перетирку осуществляют на краскотерке до дисперсности частиц 40-80 мкм.

Составитель описания                Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1











PAGE  
1

_892022383.unknown

