546





	(19) KG
	(11)
	546
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	B28D 1/00; C04B 41/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20010020.1
(22) 23.04.2001
(46) 28.02.2003, Бюл. №2
(71) Кыргызско-узбекский университет (KG)
(72)(73) Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А., Калдыбаев Н.A. (KG)

(56) Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т. и др. Обработка камня расколом. - Фрунзе: Илим, 1988. - 52 с.
(54) Способ изготовления колотых строительных изделий из природного камня
(57) Изобретение относится к камнеобрабатывающей промышленности и может быть использовано для изготовления архитектурно-строительных и облицовочных изделий с колотой фактурой, т.е. колотых изделий из природного камня, предназначенных для устройства дорожных покрытий, ограждения цветочных клумб, газонов и облицовки цоколей зданий. Задачей изобретения является расширение видов используемого сырья и ассортимента колотых изделий из камня, получаемых камнекольными станками, максимальное снижение затрат и потерь сырья при их изготовлении. Способ изготовления колотых строительных изделий из природного камня включает раскалывание заготовки на камнекольном станке с адаптивными рабочими органами, причем в качестве заготовки применяются, наряду с традиционными, новые виды сырья - специально отобранные плоские речные камни («сай таш») эллипсоидной конфигурации. Обработку камня расколом осуществляют сначала по плоскостям, параллельным малым осям симметрии, а затем - большим осям симметрии заготовки. Причем расстояние от торцов края заготовки до ближайшей линии раскола принимают равным не менее половины отношения размеров осей симметрии заготовки к толщине сечения раскола камня. Изобретенный способ обеспечивает практически безотходное использование сырья и получение продукции с минимальными трудозатратами, существенно расширяет виды сырья и получаемых изделий, снижает их себестоимость. 1 н.п. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к камнеобрабатывающей промышленности и может быть использовано для изготовления архитектурно-строительных и облицовочных изделий с колотой фактурой, т.е. колотых изделий из природного камня, предназначенных для устройства дорожных покрытий, ограждения цветочных клумб, газонов и облицовки цоколей зданий.
Известен способ изготовления изделий с колотой фактурой из камня, включающий выполнение попарных пропилов, пульсирующую ударную обработку и последующее раскалывание (А.с. SU №1004119, кл. B28D 1/00; C04B 41/00, 1981).
Недостатком способа является низкая производительность и значительная энергоемкость процесса из-за большого объема подготовительных работ и использования малоэффективных раскалывающих инструментов.
Наиболее близким является способ получения колотых, строительных изделий из природного камня, включающий раскалывание заготовки на камнекольном станке типа ПКА с адаптивными рабочими органами (Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т. и др. Обработка камня расколом. - Фрунзе: Илим, 1988. -52 с.).
Недостатком известного способа является то, что в качестве исходного сырья используются преимущественно камни месторождений плитчатой, слоистой структуры или заготовки камнеобрабатывающих заводов, имеющие относительно ровные, две плоские грани (специальные пиленые заготовки, боковины и подошвы блоков камня). При этом всегда имеются отходы, которые остаются без применения в качестве архитектурно-строительных изделий.
Еще один недостаток данного способа заключается в следующем. Изделия, получаемые путем раскола, имеют неровную лицевую поверхность (бугры и впадины с размерами 10-15 мм), ухудшающую их качество. Впадины способствуют к скоплению в них воды, которая оказывает разрушающее воздействие на материал. Поэтому колотые плитки подвергают дополнительной фактурной обработке, например, бучардированию. Это приводит к дополнительным трудовым и материальным затратам. Особенно это важно при строительстве дорожных покрытий из брусчаток, чтобы обеспечить сток воды.
Задачей изобретения является расширение видов используемого сырья и ассортимента колотых изделий из камня, получаемых камнекольными станками, максимальное снижение затрат и потерь сырья при их изготовлении.
В соответствии со способом задача решается тем, что в качестве заготовки отбирают плоские речные камни (песчаник, кварцит, гранодиорит и др., т.е. "Сай таш") эллипсоидной конфигурации одинаковой группы размеров и раскалывают на камнекольном станке с адаптивными рабочими органами сначала по плоскостям, параллельным малой оси симметрии эллипса, а затем - по плоскостям, параллельным большой оси симметрии, причем расстояние от торцов края заготовки до ближайшей линии раскола принимают равным не менее половины отношения размеров осей симметрии к толщине сечения раскола камня.
Изобретение поясняется чертежом, где изображен общий вид исходного сырья в плане - плоского речного камня эллипсоидной конфигурации и последовательность обработки его расколом, а также виды получаемых при этом колотых изделий.
На чертеже приняты следующие обозначения: 1 - исходная заготовка, 2, 3 - изделия, 4 - основное изделие.
Отбираются камни одинаковой группы размеров a, b, h, где а и b -большая и малая оси симметрии эллипсоида, т.е. размеры камня; h - толщина камня. Исходную заготовку l подают на рабочий стол камнекольного станка типа ПКА с адаптивными рабочими органами и обрабатывают последовательно по линиям раскола I-I, II-II, III-III и IV-IV (показаны пунктиром). Первый раскол совершают по линии I-I. Второй раскол осуществляют с противоположной стороны заготовки, т.е. по линии II-II. После первых двух расколов получается два изделия 2 в виде полусферического эллипсоида примерно одинаковой конфигурации и размера, которые имеют одну плоскую колотую грань.
При этом, как показали теоретические и экспериментальные исследования, для обеспечения качественного, без отклонения от намеченной линии, раскола и получения товарного изделия, т.е. с целью снижения (исключения) потерь сырья, заготовку ориентируют с таким расчетом, чтобы было соблюдено следующее условие: размер откалываемой части, т.е. расстояние d от торцов края заготовки до ближайшей линии раскола, определяется из соотношения
d ≥ 0.5 b/h,
где b - ширина заготовки, h -толщина (высота) заготовки в сечении раскола.
Затем, поворачивая камень на 90°, совершают 3 и 4-й расколы по линиям раскола III-III, IV-IV, т.е. по плоскостям, параллельным к большой оси симметрии а, перпендикулярно линиям 1 и 2-го расколов. Получают основное изделие - брусчатку или тротуарную плитку 4 с длиной (Д) и шириной (III), имеющий четыре ровные колотые грани, а также два изделия 3, имеющие одну или три колотые грани и сферическую поверхность.
При этом аналогично выдерживают соотношение размеров линии раскола, т.е. определяют расстояние d из условия:
d ≥ 0.5 (a-2d)/h, а более точнее d ≥ 0.5 Д/h.
Исходная заготовка устанавливается по линиям раскола исходя из расчета получения максимально возможной полезной площади основного изделия 4.
В случае обработки яйцеобразных заготовок камня сначала раскалывают её пополам, совершая первый раскол параллельно наиболее длинной стороне заготовки, а затем совершают те же действия, которые изложены выше.
В результате получаются нетрадиционные колотые изделия из естественного камня, которые можно использовать полностью в качестве архитектурно-строительных изделий. Изделия 2 можно применять в качестве бортового или бордюрного камня при ограждении цветочных клумб и газонов. Колотая грань (подошва), имеющая форму эллипса, является основанием бордюра и служит опорной поверхностью при укладке в грунт.
Изделие 3 может использоваться для облицовки цоколей зданий, при этом лицевой поверхностью служит именно прямоугольная колотая грань 5, отражающая естественную декоративность камня. Это же изделие может быть использовано для строительства подпорных стен и декоративных ограждений.
Основное изделие 4, брусчатка или тротуарная плитка, используется для устройства покрытий тротуаров, дорог и площадей. Эта же продукция может быть использована для облицовки русел каналов, берегоукрепительных работ и при строительстве других гидротехнических сооружений.
В результате последовательного выполнения указанных действий обеспечивается почти безотходная технология производства и применения колотых изделий. Все изделия, получаемые по изобретенному способу, являются оригинальными, характеризуются своеобразной геометрической конфигурацией, отличаются декоративностью, прочностью, хорошо применимы в строительстве.
Для сравнения, в аналогах получают только один конкретный вид изделия, чаще всего брусчатого камня. Как показала практика эксплуатации камнекольных прессов типа ПКА-800, почти 30-45 % от общего объема традиционного вида исходной заготовки превращаются в отходы.
Формула изобретения
1. Способ изготовления колотых строительных изделий из природного камня, включающий раскалывание заготовки на камнекольном станке с адаптивными рабочими органами, отличающийся тем, что в качестве заготовки отбирают плоские речные камни эллипсоидной конфигурации одинаковой группы размеров и раскалывают их сначала по плоскостям, параллельным малой оси симметрии эллипса, а затем — по плоскостям, параллельным большой оси симметрии, причем расстояние от торцов края заготовки до ближайшей линии раскола принимают равным не менее половины отношения размеров осей симметрии к толщине сечения раскола камня.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что яйцеобразные заготовки раскалывают пополам, совершая первый раскол параллельно большой оси симметрии заготовки, и далее обрабатывают по п. 1.
[image: image1.png]



Составитель описания                 Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

