574





	(19) KG
	(11)
	574
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	C04B 33/24


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20020037.1

(22) 08.04.2002

(46) 30.06.2003, Бюл. №6
(76) Шипилов В.Н. (KG)
(56) Предварительный патент KG №43, кл. C04B 33/24, 1995
(54) Керамическая масса
(57) Изобретение относится к керамике и может быть использовано в электротехнической промышленности, например, для изготовления  низковольтных изоляторов. Технической задачей изобретения является получение более плотной керамической массы. Решается это тем, что керамическая масса, включает каолиновую глину, имеющую состав по массе (%): SiO2 - 72.8, Аl2O3 - 22.86, Fe2O3 – 1.11, ТiO2 - 1.22, CaO - 0.48, MgO, K2O, Na2O - 1.53, причем дополнительно содержит полевой шпат и бой фарфоровый при следующем соотношении компонентов, мас. (%):
	глина каолиновая
	67.0-68.0

	полевой шпат
	24.0-25.0

	бой фарфоровый
	7.0-8.0


при этом полевой шпаг имеет следующие ингредиенты по массе (%): SiO2 — 62-66, Al2O3 - 18-22, Fe2O3 - 0.1-0.3, CaO - 1.0, MgO - 0.2, K2O - 5.5, Na2O - 7.5. 1 п. ф-лы.
Изобретение относится к керамике и может быть использовано в электротехнической промышленности, например, для изготовления низковольтных изоляторов.
Известна керамическая масса, применяемая для изготовления бытовых фарфоровых изделий (Предварительный патент KG №2, кл. C04B 33/24., 1995).
Эта масса создана на основе серицит-кварцевого фарфорового компонента, глины, а в качестве пластического компонента содержит каолин и дополнительно фарфоровый бой. Для повышения износостойкости изделий керамическая масса содержит серицит-кварцевый фарфоровый камень при содержании серицита в массе 11-15 % при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	серицит-кварцевый фарфоровый камень
	50-68

	глина тугоплавкая
	5-12

	каолин
	14-38

	бой фарфоровый
	2-5.


Применение в керамике серицит-кварцевого фарфорового камня обуславливает высокую степень белизны керамики, а также жаропрочность изделий и низкую линейную усадку за счет снижения содержания глины. Однако после спекания в данной керамической массе имеют место крупные поры. Неравномерность распределения пор (до 1 мкм) по керамике ограничивает область ее применения изготовлением только бытовых изделий.
Известна керамическая масса, обладающая теплоизлучающими свойствами (патент KG под ответственность заявителя (владельца)) №464, кл. C04B 33/24, 2001).
Данная керамическая масса включает в себя в качестве пластического компонента каолиновую глину, серицит-кварцевый фарфоровый камень и фарфоровый бой, а также дополнительно содержит углеродсодержащую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. (%):
	глина каолиновая
	55-59

	серицит-кварцевый фарфоровый камень
	35-36

	бой фарфоровый
	5-7

	углеродсодержащая добавка
	0.7-1.4.


При этом каолиновая глина имеет следующий минералогический состав по массе (%): SiO2 - 67-72, Al2O3 - 19-24, Fe2O3 - 0.5-1.0, ТiO2, - 1.22, CaO - 0.48, MgO - 1.53, K2O - 1.39, Na2O - 1.53. Указанные ингредиенты содержит глина каолиновая месторождения Кара-Киче.
Полученная из этого состава масса способна эффективно излучать тепловые волны в инфракрасном спектре в пределах 0.7-2000 мкм за счет образования в массе, практически, одинаковых по размеру пор (1.2-2.0) мкм, что обеспечивается применением углеродсодержащей добавки.
Изделия из данной керамической массы обладают удовлетворительными физико-химическими показателями, в частности, для обогревания окружающей среды. Однако прочность керамической массы остается низкой.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является керамическая масса для изготовления электрических изоляторов (Предварительный патент KG №43, кл. C04B 33/26, 1995).
Данная керамическая масса включает в себя (природную) каолиновую глину, имеющую состав, маc. (%): SiO2 -72.80, Аl2O3 - 22.86, FeO3, - 1.11, ТiO2 - 1.22, CaO - 0.48, MgO, K2O, Na2O - 1.53 и пегматит при следующем соотношении компонентов маc. (%):
	глина
	63.0-65.0

	пегматит
	35.0-37.0.


Предложенная масса включает достаточно ограниченный состав компонентов и обладает удовлетворительными физико-механическими свойствами для изготовления из нее электротехнической продукции. Тем не менее, плотность структуры данной керамической массы в пределах 2.15-2.20 г/см3 является низкой, что сказывается, в конечном счете, на прочности изделий.
Технической задачей изобретения является получение более плотной керамической массы.
Задача решена за счет изменения состава в сторону стеклообразующих компонентов.
Предлагается использование каолиновой глины, в частности глины месторождения Кара-Кече, имеющей состав по массе (%): SiO2 - 72.8, AlO3 - 22.86, Fe2O3 - 1.11, ТiO2 - 1.22, CaO - 0.48, MgO, K2O, Na2O - 1.53, полевой шпат, имеющий состав по массе (%): SiO2 - 62-66, AlO3 - 18-22, Fe2O3 - 0.1-0.3, CaO - 1.0, MgO - 0.2, K2O - 5.5, Na2O - 7.5 и фарфоровый бой при следующем соотношении, мас. (%):
	глина каолиновая 
	67.0-68.0 

	полевой шпат
	24.0-25.0

	бой фарфоровый
	7.0-8.0.


Керамическую массу готовят следующим образом: в шаровую мельницу засыпают предварительно раздробленный фарфоровый бой, полевой шпат, 6% каолиновой глины. Смесь смешивают с водой до влажности массы 55-60 %. Помол продолжают в течение 4-5 часов. Тонина помола при этом достигает 3-4 %. К полученной массе добавляют оставшуюся каолиновую глину, и помол всей массы длится 40-50 мин до достижения тонины помола 1-2 %. Полученную массу обезвоживают до пластического состояния и из нее изготавливают изделия. Далее, высушенные изделия подвергают обвалке и обжигу в печах при температуре 800°С в течение 2-3 часов с последующим повышением температуры обжига до 1145°С в течение 2 часов и выдержке изделий при данной температуре в течение 2 часов. Полученная таким образом керамическая масса имеет структуру в пределах 1.85-2.00 г/см3 за счет спекания материала сближения частиц твердой фазы и их срастания. Водопоглощение керамики составляет 0.3-0.6°С. Кроме того, предложенный состав керамической массы позволяет значительно снизить температуру и время обжига.
Формула изобретения
Керамическая масса, включающая каолиновую глину, имеющую состав по массе (%): SiO2 - 72.8, Al2O3 - 22.86, Fe2O3 - 1.11, TiO2 - 1.22, CaO - 0.48, MgO, K2O, Na2O - 1.53, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит полевой шпат и бой фарфоровый при следующем соотношении компонентов, маc. (%):
	глина каолиновая
	67.0-68.0

	полевой шпат
	24.0-25.0

	бой фарфоровый
	7.0-8.0 


при этом полевой шпаг имеет следующие ингредиенты но массе (%): SiO2 - 62-66, Al2O3 - 18-22, Fe2O3, - 0.1-0.3, CaO - 1.0, MgO - 0.2, K2O - 5.5, Na2O - 7.5.
Составитель описания                 Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

