634





	(19) KG
	(11)
	634
	(13)
	C1 (46) 28.02.2004

	
	

	(51)7
	C04B 33/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20020105.1
(22) 28.11.2002
(46) 28.02.2004, Бюл. №2
(76) Мавлянов А.С., Нестеренко В.В., Касымова М.Т. (KG)
(56) Патент RU №1780276, кл. C04B 33/00, 1995
(54) Масса для изготовления крупноразмерной керамики
(57) Изобретение относится к области производства керамических материалов и, может быть использовано для производства стеновых материалов - крупноразмерных керамических блоков и панелей, керамических камней, строительного кирпича. Задачей изобретения является повышение механической прочности керамических изделий и снижение усадочных деформаций при сушке и обжиге. Сущность изобретения заключается в использовании вермикулита фракции 0.63-2.5 мм. Масса для изготовления крупноразмерной керамики содержит (мас. %): легкоплавкую глину - 34-18, гранулированный шлак - 64-72, вермикулит или гидрофлогопит - 2-10. Подготовка всех составляющих компонентов - легкоплавкой глины, вермикулита-сырца и гранулированного шлака производится по традиционной технологии производства керамических изделий. Пластическим способом из смеси готовят образцы, которые после сушки обжигают при 950°C. Предлагаемая масса для керамических изделий позволяет получать изделия с меньшей усадкой, более высокой механической прочностью и меньшей средней плотностью. 2 табл.
Изобретение относится к промышленности керамических материалов и может быть использовано для производства стеновых материалов - крупноразмерных керамических блоков и панелей, керамических камней, строительного кирпича.
Известны составы виброкерамики по исследованиям, выполненным Прожогой В.Т. "Керамобетон" (виброкерамика) для индустриального строительства (свойства, технология, применение) (Мавлянов А.С. Расчет сырьевых шихт и исследование свойств формовочных смесей и крупноразмерных керамических изделий. - Бишкек, МОиК, БФЭА, 2003. - С. 5-7). Разработанная технология позволяет путем использования легкоплавких кирпичных глин в качестве связки и различного рода пористых заполнителей - керамзита, аглопорита, шлаковой пемзы, туфа - получать крупноразмерные изделия. Применение отощенных масс с небольшой влажностью и заполнителей, не претерпевающих существенных физико-химических изменений в процессе обжига, позволяет получить крупноразмерные изделия без нарушения их монолитности. Виброкерамика легка, очень удобна при монтаже, является хорошим теплоизолятором. Однако, наряду с достоинствами, она имеет недостаток - низкую прочность (3.5-5.0 МПа).
В качестве прототипа выбрана масса для изделий строительной керамики, преимущественно крупноразмерной (Патент RU №1780276, кл. C04B 33/00, 1995), в состав которой входит (%): легкоплавкая глина -53-93, вермикулит - 2-42 и компонент из группы (зола, шлак, песок) - 5-45. Недостатком данного состава является недостаточная механическая прочность и большие усадочные деформации.
Задачей изобретения является повышение механической прочности и снижение усадочных деформаций при сушке и обжиге.
В качестве исходных материалов применяют глину и вермикулит-сырец или гидрофлогопит.
Смесь из легкоплавкой глины с вермикулитом-сырцом или гидрофлогопитом готовят традиционным способом. Вермикулит-сырец вводят крупностью 0.63-2.5 мм. Пластическим способом из смеси готовят образцы, которые после сушки обжигают при 950°C.
Составы и свойства смеси глины и шлака с вермикулитом приведены в табл. 1. Влияние гранулометрического состава вводимого вермикулита на физико-механические показатели указано в табл. 2.
Полученные составы масс для изготовления крупноразмерной керамики имеют преимущество в сравнении с легкоплавкой кембрийской глиной (табл. 1). При этом снижается усадка - воздушная, огневая и общая, водопоглощение имеет тенденцию к снижению. Прочность на сжатие изменяется в предлагаемых составах в зависимости от содержания в массе глины и вермикулита. Средняя плотность образцов также уменьшается.
Предлагаемая масса для изготовления крупноразмерной керамики содержит легкоплавкую глину, гранулированный шлак фракции 0.63-2.5 мм, вермикулит фракции 0.63-2.5 мм или гидрофлогопит при следующем соотношении компонентов: легкоплавкая глина - 34-18, гранулированный шлак - 64-72, вермикулит или гидрофлогопит -2-10.
Применение предлагаемой массы для изготовления крупноразмерной керамики позволит получить бездефектные прочные керамические изделия.
Таблица 1
	Свойства
	Свойства

	
	Кембрийская глина (КГ)
	КГ 30% + гран.шлак 70% с миним.пуст.
	Глина и 2% вермикулита
	Глина и 5% вермикулита
	Глина и 10% вермикулита

	Усадка воздушная, %
	5.4
	2.0
	2.0
	1.96
	1.9

	Усадка огневая, %
	3.0
	0.6
	0.55
	0.5
	0.3

	Усадка общая, %
	8.4
	2.6
	2.55
	2.46
	2.2

	Прочность на сжатие, кгс/см2
	250
	245
	262
	260
	235

	Водопоглощение, %
	9.0
	3.4
	8.7
	9.2
	9.5

	Объемная масса, кг/м3
	1 800
	1 780
	1 750
	1 720
	1 700


Таблица 2
	Свойства
	Состав шихт

	
	Добавка 5 % вермикулита-сырца размером не более, мм

	
	1.25
	2.5

	Усадка воздушная, %
	1.95
	1.9

	Усадка огневая, %
	0.5
	0.4

	Усадка общая, %
	2.45
	2.3

	Прочность на сжатие, кгс/см2
	225
	265

	Водопоглощение, %
	9.1
	9.1

	Объемная масса, кг/м3
	1 720
	1 720


Формула изобретения
Масса для изготовления крупноразмерной керамики, включающая легкоплавкую глину, гранулированный шлак, гидрофлогопит или вермикулит, отличающаяся тем, что она содержит гранулированный шлак фракции 0.63-2.5 мм, вермикулит фракции 0.63-2.5 мм, при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	легкоплавкая глина
	34-18

	гранулированный шлак
	64-72

	вермикулит или гидрофлогопит
	2-10.


Составитель описания               Бакеева С.К.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

