645





	(19) KG
	(11)
	645
	(13)
	C1 (46) 31.03.2004

	
	

	(51)7
	C01D 3/08; A23L 1/237


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20020083.1
(22) 16.10.2002
(46) 31.03.2004, Бюл. №3
(71)(73) Усубакунов М.У., Жунушов А.Т. (KG)
(72) Усубакунов М.У., Жунушов А.Т., Жеенбаев Ж.Ж., Иманакунов Б.И., Чукулова У.Э., Касымов Р.П., Укелеева А.3., Мамытова С.А., Касенов М.Т., Корчубекова Т.А. (KG)
(56) Позин М.Е. Технология минеральных солей. -Т. 1. -Л.: «Химия», 1974. -С. 75, 82
(54) Способ получения пищевой соли "Антизоб"
(57) Изобретение относится к технологии минеральных солей и может быть использовано для получения жидкой очищенной йодированной пищевой соли. Задачей изобретения является разработка способа получения жидкой очищенной йодированной пищевой соли простым и экологически чистым методом. Задача решается тем, что природную каменную соль выщелачивают, рассол очищают хлористым барием до остаточного содержания сульфат-ионов 10-30 мг/л при pH 1-1.5; для осаждения ионов кальция и магния к кипящему рассолу добавляют бикарбонат натрия при pH 10-11 с последующей фильтрацией, нейтрализацией соляной кислотой до pH 7.4, затем разбавляют бидистиллированной водой до содержания хлористого натрия - 1 % и добавляют иодат калия до содержания активного йода в целевом продукте 40 - мг/л. Преимуществом способа является получение жидкой очищенной йодированной пищевой соли, упрощение способа, снижение затрат энергии и рабочей силы, улучшение качества целевого продукта, увеличение срока хранения целевого продукта. 1 н. п., 1 пр.
Изобретение относится к технологии производства минеральных солей и может быть использовано для получения жидкой очищенной йодированной пищевой соли.
Известен способ получения пищевой соли из каменной путем подземной добычи и последующим размолом (Краткая химическая энциклопедия. - Т. 3. С. 387). Недостатком способа является то, что каменная соль должна отличаться высоким качеством и постоянством химического состава. Содержание хлористого натрия должно быть в пределах 97-99 %.
Прототипом изобретения является способ получения пищевой соли в результате выпаривания рассолов из каменных солей, заключающийся в подземном выщелачивании, очистке рассола путем введения сульфата натрия и извести с последующей карбонизацией гипса двуокисью углерода или содой, отстаивании шлама, фильтрации, нейтрализации избыточной щелочи, упаривании, сушке, йодировании (Позин М.Е. Технология минеральных солей. — Т. 1. — Л.: «Химия», 1974. -С. 75, 82). Недостатком метода является то, что для получения рассола подземным выщелачиванием используют соль второго сорта с содержанием хлористого натрия - 97 % или техническую - с содержанием хлористого натрия не менее 93 % и нерастворимого в воде остатка — 5 %.
Некоторые месторождения каменной соли, в том числе и Кыргызстана, характеризуются низким качеством и пригодны в основном для кормовых целей, т. к. химический состав каменной соли непостоянный и содержание хлористого натрия колеблется от 50 до 90 %.
Задачей изобретения является разработка способа получения жидкой очищенной йодированной пищевой соли простым и экологически чистым методом.
Задача решается тем, что природную каменную соль выщелачивают, рассол очищают хлористым барием до остаточного содержания сульфат-ионов 10-30 мг/л при pH 1-1.5; для осаждения ионов кальция и магния к кипящему рассолу добавляют бикарбонат натрия при pH 10-11 с последующей фильтрацией, нейтрализацией соляной кислотой до pH 7.4, затем разбавляют бидистиллированной водой до содержания хлористого натрия - 1% и добавляют иодат калия до содержания активного йода в целевом продукте - 40 мг/л.
Пример. 1 кг каменной соли растворяют в 3 литрах воды. Рассол отстаивают, фильтруют, вводят расчетное количество хлористого бария - (23 г) при pH 1-1.5 до остаточного содержания в растворе 20 мг/л сульфат-ионов, перемешивают; для осаждения ионов кальция и магния к кипящему рассолу прибавляют 54 г бикарбоната натрия при pH 10.5, перемешивают, фильтруют, нейтрализуют 30 мл концентрированной соляной кислоты до pH 7.4, затем рассол разбавляют бидистиллированной водой до содержания хлористого натрия 1 % и добавляют 82.87 мг/л иодата калия.
Целевой продукт «Антизоб» представляет собой бесцветную жидкость без запаха, соленого вкуса, с содержанием хлористого натрия - 1 % и активного йода - 40 мг/л.
Если вводят хлористый барий до остаточного содержания сульфат-ионов менее 10 мг/л, то в рассоле могут присутствовать ионы бария. Если вводят хлористый барий до остаточного содержания сульфат-ионов более 30 мг/л, то продукт будет недостаточно очищен от сульфатов. Если вводят бикарбонат натрия при pH меньше 10.0, то ионы кальция и магния полностью не осаждаются, при pH больше 11.0 не осаждаются ионы магния.
Преимуществами способа являются:
- получение очищенной йодированной пищевой соли в жидком виде;

- упрощение способа за счет исключения таких трудоемких операций, как вакуумная выпарка, сушка, измельчение;

- снижение энергозатрат, т.к. отпадает необходимость в вакуум-выпарных установках, потребляющих значительное количество энергии;

- улучшение качества целевого продукта: в прототипе содержание сульфат-ионов составляет 0.16-0.18 %, ионов кальция - 0.02 и ионов магния 0.01 %, предлагаемый продукт полностью очищен от ионов кальция и магния, а содержание сульфат-ионов составляет 10-30 мг/л;

- увеличение срока хранения целевого продукта, поскольку иодат калия лучше сохраняется в жидкой соли, чем в сухой;

- значительное уменьшение выброса в атмосферу газов, вырабатываемых выпарными установками;

- упрощение способа йодирования: в прототипе сухую соль опрыскивают раствором иодата калия (форсункой), а в предлагаемом способе иодат калия непосредственно вводят в жидкую фазу.
Рекомендуется ежедневно принимать пищевую соль «Антизоб» по одной чайной ложке (5 мл) натощак с целью восполнения суточной потребности активного йода в организме человека.
Формула изобретения
Способ получения пищевой соли "Антизоб" путем выщелачивания каменной соли, осаждения из рассола ионов кальция и магния, йодирования, отличающийся тем, что очистку рассола от сульфат-ионов ведут осаждением хлористым барием при pH 1.0-1.5 до остаточного содержания сульфат-ионов 10-30 мг/л, осаждение ионов кальция и магния проводят бикарбонатом натрия при pH 10-11 в кипящем рассоле, после фильтрации рассол разбавляют бидистиллированной водой до концентрации хлористого натрия -1 % и добавляют иодат калия до содержания активного йода - 40 мг/л.
Составитель описания            Бакеева С.К.
Ответственный за выпуск      Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

