646





	(19) KG
	(11)
	646
	(13)
	C1 (46) 31.03.2004

	
	

	(51)7
	C09J 189/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20020056.1
(22) 14.06.2002
(46) 31.03.2004, Бюл. №3
(76) Абакиров И.Ч. (KG)
(56) Патент RU №2149883, кл. C09J 189/00, 2000
(54) Клеевая композиция
(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к получению водорастворимых клеевых композиций для приклеивания этикеток. Задача изобретения - разработка клеевой композиции с повышенной жизнестойкостью и начальной схватываемостью. Задача решается тем, что клеевая композиция, включающая казеин, буру, мочевину, антисептик и воду, дополнительно содержит борную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. %: казеин - 26-31, бура - 5-11, мочевина - 5-15, борная кислота - 1-3, резорцин - 0.1-0.2 и вода - остальное. 1 н. п. и 1 з. п. ф-лы, 1 пр., 2 табл.
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к получению водорастворимых клеевых композиций, и может быть использовано для приклеивания этикеток на стеклянную, полиэтиленовую и жестяную тару, а также для склеивания бумаги при упаковке различных изделий в картонные коробки.
Оборотная тара, например, стеклянная, применяемая в ликероводочной, винодельческой, консервной и других отраслях, подвергается неоднократной мойке на автоматических линиях, поэтому к клеям, используемым для наклеивания этикеток, используемых для внешнего оформления продукции, предъявляются определенные требования. Клей должен длительное время храниться, быть эластичным, иметь высокую стабильность адгезионных свойств пленки в течение всего времени эксплуатации, высокую начальную схватываемость, иметь небольшое содержание сухого остатка, обеспечивать быструю смываемость этикеток.
Известен клей для приклеивания этикеток на основе декстрина (ГОСТ 6034-74), недостатком которого являются сравнительно низкие значения стабильности и первоначальной схватываемости при приклеивании этикеток к мокрой таре.
Известен синтетический клей ПВА (ГОСТ 18992-80), недостатком которого является низкая смываемость этикеток с оборотной тары в автоматических моечных машинах.
Наиболее близкой к предложенной является клеевая композиция по патенту RU №2149883, кл. C09J 189/00, 2000, включающая казеин, буру, мочевину, антисептик и воду. Недостатком композиции являются низкие потребительские свойства, связанные с недостаточной стабильностью и первоначальной схватываемостью, кроме того, в качестве антисептика она содержит сложный состав из перекиси водорода с метиловым эфиром параоксибензойной кислоты.
Задачей изобретения является разработка клеевой композиции с повышенной стабильностью и первоначальной схватываемостью.
Задача решается тем, что клеевая композиция, включающая казеин, буру, мочевину, антисептик и воду, дополнительно содержит борную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. %: казеин - 26-31, бура - 5-11, мочевина - 5-15, борная кислота - 1-3, антисептик и вода - остальное. В качестве антисептика она может содержать резорцин в количестве (мас. %) - 0.1-0.2.
В зависимости от требуемых свойств композиция готовится следующим образом: смесь в соотношении (мас. %): казеин - 26-31, бура - 5-11, мочевина - 5-15, борная кислота- 1-3 тщательно перемешивают, добавляют нужное количество воды, нагревают при перемешивании до температуры 60-115°C, добавляют антисептик - резорцин - 0.1-0.2, перемешивают и выдерживают при температуре 5-15°C в течение 45-65 мин для созревания. Вместо борной кислоты можно применить поливиниловый спирт в том же соотношении.
Композиция представляет собой полупрозрачную, вязкотекучую массу желтовато-серого цвета. Она не подвергается короблению и окислению в процессе эксплуатации, нетоксична, негорюча, устойчива к образованию конденсата. Время высыхания - менее 2 мин. Наносится на этикетку при температуре 25-28°C. Композиция может длительно храниться в диапазоне температур -32 — +32°C.
Свойства композиции можно изменять в широком диапазоне путем изменения соотношения компонентов. Например, увеличение вязкости, скорости схватывания и стабильности достигается увеличением содержания в ней буры до 11 %. Вязкость можно также варьировать изменением содержания воды в составе. Эластичность регулируется изменением содержания пластификатора-мочевины в диапазоне 5-15%.
В таблице 1 приведен рецептурный состав композиции и аналога, а в таблице 2 -свойства композиции в сравнении с аналогом.
Таблица 1
	Состав компонентов 
	Состав ближайшего аналога, кг/т
	Предлагаемый состав, мас.%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Карбоксиметилцеллюлоза 
	15
	22
	30
	-
	-
	-

	Каустическая сода 
	3
	5
	10
	-
	-
	-

	Бура 
	12
	14
	18
	5
	7
	11

	Мочевина 
	10
	14
	20
	10
	5
	15

	Казеин 
	200
	210
	250
	26
	28
	31

	Перекись водорода 
	4
	6
	8
	-
	-
	-

	Метиловый эфир параоксибензойной кислоты 
	2
	4
	6
	
	
	

	Борная кислота 
	-
	1
	2
	3

	Резорцин 
	-
	0.2
	0.2
	0.2

	Вода 
	остальное


Таблица 2
	Свойства 
	Прототип
	Предлагаемый состав

	
	1
	2 
	3 
	1
	2 
	3 

	Жизнеспособность, сут. (начало расслоения)
	56
	115
	125
	195
	201
	112

	Время схватывания (мин), бумаги со стеклом (до начала когезионного разрушения на бумаге)
	1.6
	2.0
	1.5
	0.6
	0.8
	0.7

	Сопротивление отслаиванию от стекла (Н/м), после выдержки клея 3 сут/180 сут при температуре,°C:
           -10
              0
            25
	18/17
20/22

19/21
	15/18
23/24
23/22
	12/11
28/29
26/27
	60/5962/6262/62
	58/59
63/63
58/57
	57/56
59/60
29/59

	Первоначальная схватываемость, с 
	20
	15
	18
	12
	13
	11

	Высыхание, мин 
	7
	12
	11
	1.7
	2
	1.8

	Смываемость этикеток холодной водой, мин
	1.8
	1.6 
	1.1 
	0.8 
	0.8 
	0.7 

	Дуктильность
	Образуются тяжи

	Медицинский показатель 
	Не токсичен


Формула изобретения
1. Клеевая композиция, включающая казеин, буру, мочевину, антисептик и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит борную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. %: казеин - 26-31, бура -5-11, мочевина -5-15,
борная кислота - 1-3, антисептик - 0.1-0.2, вода — остальное.
2. Клеевая композиция по п. 1 отличающаяся тем, что в качестве антисептика она содержит резорцин в количестве, мас. %- 0.1 -0.2.
Составитель описания                Бакаева С.К.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

