691





	(19) KG
	(11)
	691
	(13)
	С1 (46) 30.09.2004

	
	

	(51)7
	C04B 35/66, 33/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030036.1
(22) 16.04.2003
(46) 30.09.2004, Бюл. №9
(76) Шипилов В.Н. (КС)
(56) Гончаров Ю.И., Терсенова Л.А., Альсов Ю.Н. Двухслойный теплоизоляционный огнеупор // Огнеупоры, Г993. - № 6. - С. 33- 34
(54) Огнеупорная масса
(57) Изобретение относится к составам и технологии получения огнеупорной массы для изготовления изоляторов, работающих в условиях воздействия высоких температур – до 1000°С при рабочем напряжении до 1000 Вт. Задачей изобретения является разработка огнеупорной массы для изоляторов, работающих при температурах 700-800°С, с условиями быстрого разогрева и возможно резкого охлаждения, причем изготовленного из местного сырья. Задача решается тем, что огнеупорная масса, включающая шамот, огнеупорную глину, содержит указанные компоненты в следующем соотношении (маc. %): SiO2 - 40.0, Аl2О3 - 12.0, MgO, - 0.3, Fe2O3 -0.2, CaO-0.2, Na2O - 0.12.
Изобретение относится к составам и технологии получения огнеупорной массы для изготовления изоляторов, работающих в условиях воздействия высоких температур - до 1000°С при рабочем напряжении до 1000 Вт.
Известна огнеупорная масса, включающая: глину огнеупорную - 1-11, магний серно-кислый - 4-10, порошок обожженного магнезита - 15-35, шамот - остальное. Данная огнеупорная масса имеет сложный многокомпонентный состав с высокой температурой (1575°С), образованная жидкой фазой системы MgO - Аl2О3 - SiO2 что обуславливает высокую стоимость получаемых изделий из данной массы (А.с. SU № 963975, кл. С04В 33/22, 1982).
Прототипом является состав огнеупорной массы системы каолинит: Аl2О3 - SiO2 -B2O3, который также содержит дорогостоящие компоненты, в частности обогащенный каолинит (1400-1450°С), а физико-механические характеристики - низкие (Гончаров Ю.И., Терсенова Л.А., Альсов Ю.Н. Двухслойный теплоизоляционный огнеупор // Огнеупоры, 1993. - №6. - С. 33-34).
Задачей изобретения является разработка керамической массы для изоляторов, работающих при температурах 700-800°С, с условиями быстрого разогрева и возможно резкого охлаждения.
Задача решается тем, что огнеупорная масса, включающая шамот, огнеупорную глину, содержит указанные компоненты в следующем соотношении (мас. %): SiO2 -40.0, Аl2О3 - 12.0, MgO, - 0.3, Fe2O3 - 0.2, CaO-0.2, NaO-0.12. .
При этом огнеупорная масса состоит при следующем соотношении компонентов (мас. %): глина Кара-Кичи - 50; шамот - 50.
Шамот готовится из этой же глины Кара-Кичи следующим образом: увлажненную глину любым удобным способом формуют в валки, сушат их до нулевой влажности в печах при температуре 1050-1150°С. затем обожженные валки дробят до размеров 2-3 мм. Далее размолотый шамот и глина загружаются в шаровую мельницу в пропорции 50 на 50 % и ведут помол с добавлением воды. Помол ведут в один замес до получения нужной тонины - 0.2-0.3 мм. Далее шликер обезвоживают с помощью фильтра прессов. Полученную шамотную массу вылеживают 5-7 дней и после этого можно приступать к изготовлению изделий.
Изделия формуют в нужные формы, высушивают до нулевой влажности и обжигают при температуре 1150°С, полученные таким способом изделия из предложенного состава шамотной массы значительно дешевле изделий из известных шамотных масс. Температура обжига значительно ниже, а прочностные характеристики не уступают известным.
Для шамотных огнеупоров регламентируются: прочность на сжатие - 10-80 Мпа, максимальную прочность имеет шамот определенного гранулометрического состава, обожженный при температуре 1450-1500°С.
Материал для изоляторов - менее плотного спекания, прочность его колеблется в пределах 30-50 Мпа, что вполне допустимо.
Предложенный состав масс дает хорошую формовочную пластичность при небольшой усадке (6.2 %) достаточную связанность сырца. Прочность на сжатие обожженной керамики - 45 Мпа, прочность на изгиб -20 Мпа.
Стойкость образцов к однократным перепадам температур равна 1000°С. Пористость массы (из измерений кажущейся плотности) на уровне 20 %. Огнеупорность -1560°С.
Формула изобретения
Огнеупорная масса, включающая шамот, огнеупорную глину, отличающаяся тем, что она содержит указанные компоненты в следующем соотношении (мас. %):
	SiO2
	40.0

	Аl2O3
	12.0

	MgO
	0.3

	Fe2O3
	0.2

	CaO
	0.2

	Na2O
	0.12.


Составитель описания                Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

