693





	(19) KG
	(11)
	693
	(13)
	С1 (46) 30.09.2004

	
	

	(51)7
	C04B 38/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030120.1
(22) 04.07.2003
(46) 30.09.2004, Бюл. №9
(76) Сидоров В.Г. (KG)
(56) Горлов Ю.П. Технологии теплоизоляционных и акустических материалов. - М., 1989.-123 с.
(54) Способ получения пористого материала
(57) Изобретение относится к производству строительных, теплоизоляционных материалов и может быть использовано для изготовления пористого материала при производстве легких бетонов. При получении пористого материала в качестве порообразователя (растворимого компонента) используют экономически дешевую добавку, применение которой не нарушает экологического баланса. При этом в сырьевую смесь, имеющую отрицательную температуру, содержащую вяжущий материал, наполнитель и воду, добавляют лед в качестве растворимого компонента.
Изобретение относится к производству строительных, теплоизоляционных материалов и может быть использовано для изготовления пористого материала при производстве легких бетонов.
Известен способ изготовления пористого материала (Горлов Ю.П. Технологии теплоизоляционных и акустических материалов. - М, 1989), состоящей из сырьевой смеси, где в качестве порообразователя используют нафталин.
Недостатком способа является высокая стоимость добавки и регенерации, а также неэкологичность химического компонента (нафталина и т. д.).
Технической задачей способа получения пористого материала является использование простой добавки, применение которой не нарушает экологического баланса.
Поставленная задача решается тем, что сырьевую смесь, имеющую отрицательную температуру, содержащую вяжущий материал, наполнитель и воду, смешивают со льдом в качестве растворимого компонента.
Способ осуществляется следующим образом. В сырьевую смесь, имеющую отрицательную температуру, которая содержит вяжущий материал, наполнитель, воду, добавляют лед и противоморозную добавку, снижающую температуру замерзания воды, и перемешивают. После схватывания смеси температуру повышают доплюсовой, вследствие чего лед переходит в воду и удаляется через капилляры материала.
Использование данного способа позволяет с высокой степенью эффективности и с низкими затратами получать строительный, пористый материал, а также исключает попадание химически вредных веществ в природу, предотвращает опасность загрязнения окружающей среды.
Пример:
	цемент М400
	6 %

	вода
	18.85%

	лед фракции
	5 ÷ 20 - 21 %

	NaCl
	0.15


Смесь охлаждают до -3 °С.
Полученный пористый материал имеет объемную массу 1100 кг/м.
Формула изобретения
Способ получения пористого материала из вяжущего материала, наполнителя, воды и противоморозной добавки путем использования растворимого компонента, отличающийся тем, что в сырьевую смесь, имеющую отрицательную температуру, добавляют лед в качестве растворимого компонента.
Составитель описания                Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

