694





	(19) KG
	(11)
	694
	(13)
	С1 (46) 30.09.2004

	
	

	(51)7
	C04B 41/86; C03C 8/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030035.1
(22) 16.04.2003
(46) 30.09.2004, Бюл. №9
(76) Шипилов В.Н. (KG)
(56) А.с. SU №1013429, кл. C03C 5/02, 1983
(54) Глазурь фарфоровая бесцветная
(57) Изобретение относится к технологии приготовления глазурей, в частности для производства фарфоровых изделий электротехнического назначения, напряжением до 1000 Вт. Задачей изобретения является получение прозрачной глазури с достаточной химической стойкостью, механической прочностью, термостойкостью, хорошей химической согласованностью по температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР), хорошим блеском и при этом температура растекания должна быть в пределах 1120-1160 °С, а основной состав должен быть приготовлен из местного сырья. Задача решается тем, что глазурь фарфоровая бесцветная, содержащая SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, К2О, дополнительно содержит ZnO2, указанные компоненты содержатся при следующем соотношении (мас. %): SiO2 - 40.0, Al2O3 -9.0, Fe2O3 - 0-12, CaO - 0.12, MgO - 0.2, Na2O - 0.12, K2O - 0.26, ZnO2 - 8.0, причем шихта, для приготовления глазури содержит (мас. %): серицит кварцевый, фарфоровый камень - 59, волластонит - 33, окись цинка - 8.
Изобретение относится к технологии приготовления глазурей, в частности для производства фарфоровых изделий электротехнического назначения, напряжением до 1000 Вт.
Известна глазурь фарфоровая (А.с. SU №1013430, кл. C03C 5/02, 1983).
Содержит череп политой фарфоровый - 25-30, доломит - 13-15, первичный каолин (каолин-сырец с содержанием полевого шпата (18-43 %) - 23-25 и каолинизированные квар-полевошпатовые пески (с содержанием полевого шпата (26-44 %) - 30-35 при следующем соотношении компонентов (вес. %):
	SiO2
	69.48-70.38

	Al2O3
	15.18-16.09

	Fe2O3
	0.45-0.47

	ТiO2
	0.32-0.34

	CaO
	5.83-5.87

	MgO
	3.28-3.30

	K2O
	3.78-3.95

	Na2O
	0.61-0.67.


Недостатком является высокая температура обжига - 1360-1380 °С. В качестве прототипа выбран известный состав глазури (А.с. SU № 1013429, кл. C 5/02, 1983). Включает (маc. %): кварцевый песок - 8-10, пегматит - 10-15, череп политой фарфоровый - 15-16, первичный каолин (каолин-сырец с содержанием полевого шпата до 18-43) - 45-50 и доломит - 15-16 при следующем соотношении компонентов (вес. %):
	SiO2
	68.05-68.75

	Al2O3
	16.60-16.80

	Fe2O3
	0.49-0.50

	ТiO2
	0.17-0.18

	CaO
	5.89-6.33

	MgO
	3.32-3.57

	K2O
	3.36-3.48

	Na2O
	1.09-1.42.


Данный состав массы применяется для производства тонкокерамических изделий, в частности в изготовлении фарфора для производства утилитарно-декоративных изделий.
Его недостатком являются: пониженная химическая устойчивость (силикатный модуль колеблется в пределах 4.1 - 4.09 < 4.2 - 6.2).
Задачей изобретения является получение прозрачной глазури с достаточной химической стойкостью, механической, прочностью, термостойкостью, хорошей химической согласованностью по ТKJIP, хорошим блеском и при температуре растекания в пределах 1120-1160°.
Поставленная задача решается тем, что в глазурь, включающую SiO2, Al2O3, СаО, MgO, K2O, Na2O, Fe2O3, дополнительно введен ZnO2 и содержит указанные компоненты в следующем соотношении (мас. %):
	SiO2
	40.0

	Аl2О3
	9.0

	ZnO2
	8.0

	CaO
	0.12

	MgO
	0.2

	Fe2O3
	0.12

	Na2O
	0.12

	K2O
	0.26.


Причем шихта для приготовления глазури содержит (мас. %): серицит кварцевый, фарфоровый камень - 59, волостонит - 33, окись цинка - 8. Основной состав глазури приготовлен из местного сырья.
Предлагаемый состав глазури для покрытия фарфоровых изделий обладает достаточной химической стойкостью, механической прочностью, микротвердостью, термостойкостью, согласованностью глазури и материала по ТКЛР, имеет прозрачный и хороший блеск, ровный разлив и хорошо сплавлен, а также менее склонен к оседанию.
Сопоставительная оценка известной и предлагаемой глазури приведена в табл. 1. Предлагаемый состав глазури фарфоровой бесцветной, далее - глазури апробирован и эффективен, он близок по химическому составу к производимой заявителем керамической массе. Сходство составов приводит к образованию естественного перехода в месте сочетания слоя глазури и фарфора. Соотношение оксидов в составе глазури (см. табл. 1) свидетельствует о правильном подборе состава фарфоровой глазури. Силикатный модуль заявленного состава свидетельствует о хорошей химической устойчивости состава. Выбранное соотношение компонентов заявленного состава по сравнению с аналогами лучше способствует кристобалитизации глазури (см. п. 4. табл. 1)
Технология приготовления состава глазури включает следующие операции: сортировку сырьевых материалов (серицит-кварцевого фарфорового камня, волостонита); весовое дозирование компонентов; тонкий помол в шаровой мельнице с дозированной добавкой окиси цинка и воды, ситовое и магнитное обогащение глазурной суспензии.
Глазурование изделий состоит из следующих операций: пропитка опорных поверхностей изолятора гидрофобными веществами (расплавленным парафином в керосине): глазурование изоляторов методом окунания, плотность глазурной суспензии - 1.52 г/см3.
Обжиг изделий производится в электропечах при температуре 1140-1160 °С и продолжительности обжига 10 часов.
В табл. 2 приведены физико-химические свойства глазури. Как видно из табл. 2, использование предлагаемой фарфоровой глазури позволяет повысить химическую устойчивость, микротвердость глазури, что положительно сказывается на эксплуатационных показателях глазурованных изоляторов (они более долговечны и т. д.)
Величина модуля нормальной упругости заявленной глазури выше, чем у прототипа, что увеличивает термостойкость и механическую прочность фарфоровых изоляторов.
Формула изобретения
Глазурь фарфоровая бесцветная, содержащая SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, отличающаяся тем, что дополнительно содержит ZnO2, указанные компоненты содержатся при следующем соотношении (мае. %):
	SiO2
	40.0

	Аl2О3
	9.0

	Fe2O3
	0.12

	CaO
	0.12

	MgO
	0.2

	Na2O
	0.12

	K2O
	0.26

	ZnO2
	8.0.


причем шихта для приготовления глазури содержит (маc. %): серицит кварцевый, фарфоровый камень - 59, волостонит - 33, окись цинка- 8.
Таблица 1
	№ п/п
	Показатели 
	Символьные значения 
	Заявленный состав 
	(1) 
	(2)

	1 
	Силикатный модуль SiO2:Al2O3
	4.2-6.2
	4.45
	4.58-4.37
	4.1-4.09

	2 
	Щелочной модуль Na2O:K2O
	0.8-1.4
	0.46
	0.16-0.17
	0.32-0.41

	3 
	K2O:Na2O
	Не менее 2
	2.17
	6.2-5.9
	3.08-2.45

	4 
	(CaO + MgO) / (K2O + Na2O)
	Не превышает
2.5-3
	0.84
	2.07- 1.98 
	2.07-2.02


Таблица 2
	Показатели 
	Значения показателей для глазурей состава

	
	заявленный
	известный (2)

	Силикатный модуль 
	4.45 
	4.09-4.1 

	Интервал плавления, °С 
	1100-1140 
	1150-1280

	Коэффициент термического расширения, 
[image: image1.wmf]C

L

°

×

-

6

10


	4.72
	4.76-4.96

	Микротвердость, Т-10-3 Мпа
	6.84
	6.63-6.8

	Модуль нормативной упругости, q-9.81 кПа
	7.62 
	7.50-7.53

	Показатель преломления N+-0.002 
	1.501
	1.503-1.506

	Блеск, %
	49 
	48

	Обжиг изделий, °С
	1160 
	1360-1380

	Плотность глазурной суспензии, г/см3
	1.45
	1.34

	Термостойкость, теплосмен
	22 
	10

	Вязкость, мм
	142 
	-

	Угол смачивания, °С
	30 
	-

	Цвет
	Прозрачный бесцветный
	-


Составитель описания                Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

_1304928891.unknown

