697





	(19) KG
	(11)
	697
	(13)
	С1 (46) 30.09.2004

	
	

	(51)7
	H01S 3/16


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030091.1
(22) 29.05.2003
(46) 30.09.2004, Бюл. №9
(76) Денисов Г.С., Кидибаев М.М., Лозовских A.A. (KG)
(56) А. с. SU № 774497, кл. H01S 3/16, 1980
(54) Способ получения лазерной среды

(57) Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в лазерной спектроскопии, метрологии, локации, связи, тонком химическом анализе, зондировании атмосферы, медицине. Задачей изобретения является способ увеличения количества центров излучения (М+ - центров окраски) и улучшения их стабильности в кристаллах NaF, служащих активной средой для инфракрасных лазеров. Задача решается тем, что в расплав фтористого натрия во время роста кристалла добавляют примесь церия и урана в количестве 0.03 и 0.01 мол. %, соответственно. Полученный кристалл облучают большой дозой ионизирующего излучения (не менее 7·107 рентген) и дополнительно облучают светом длиной волны 0.34 мкм. 1 н. и 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в лазерной спектроскопии, метрологии, локации, связи, тонком химическом анализе, зондировании атмосферы, медицине.
Известны твердотельные лазеры, плавно перестраиваемые по частоте излучения в ближнем инфракрасном диапазоне спектра с широкой полосой перестройки, в которых лазерное излучение генерируется электронными центрами окраски в щелочно-галоидных кристаллах (Парфианович И.А., Пензина Э.Э. Электронные центры окраски в ионных кристаллах. - Иркутск: Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1977).
Для создания активной лазерной среды используют, в частности, монокристаллы фтористого натрия, активированные различными примесями. Такие кристаллы облучают большими дозами ионизирующего излучения, чтобы получить достаточно много М+ - центров окраски. Под действием света длиной волны 0.72 мкм (максимум поглощения М+ -центров) происходит излучение указанных центров в инфракрасной области (0.95-1.35 мкм). Кристаллы, приготовленные таким методом, при оптической накачке могут создавать мощное когерентное излучение-лазер.
Инфракрасные лазеры имеют существенный недостаток - при облучении светом накачки центры окраски постепенно разрушаются и лазер перестает работать. Для увеличения оптической устойчивости (стабилизации) центров окраски используют различные способы. В работе (А.с. SU №774497, 1980) для этого в монокристалл фтористого натрия вводили определенное количество примеси лития (прототип), а в работе (А.с. SU №1266250, 1986)- примесь цинка.
Задачей изобретения является увеличение количества центров излучения (М+ - центров окраски) и улучшение их стабильности в кристаллах NaF, служащих активной средой для инфракрасных лазеров.
Задача решается тем, что в расплав фтористого натрия во. время роста кристалла добавляют примесь церия и урана в количестве 0.03 и 0.01 мол. %, соответственно, полученный кристалл облучают большой дозой ионизирующего излучения (не менее 7·10 рентген) и дополнительно облучают светом с длиной волны 0.34 мкм.
В кристалле возникают многочисленные центры окраски, в том числе М+- центры. Для каждого центра характерна своя полоса в спектре поглощения. Полоса поглощения М+- центров имеет длину волны 0.72 мкм. Если обработанный таким образом кристалл облучать светом указанной длины волны, то он светится в инфракрасной области (0.95-1.35 мкм). Примеси церия и урана способствуют образованию М+ - центров (фиг. 1).
Другой важной характеристикой лазеров является стабильность тех центров окраски, которые генерируют излучение.
При возбуждении светом кристалла в максимуме М+ - полосы поглощения М+-центры неизбежно разрушаются. Для стабилизации этих центров обычно в кристаллы добавляют различные примеси, препятствующие распаду указанных центров. Механизмы стабилизации могут быть различными. В частности, примеси U6+ и Се3+, являясь эффективными акцепторами, захватывают электроны у центров, ионизируя их: М – е- → М+.
Кроме того, комплекс указанных примесей создает дополнительные вакансии, на которых могут возникать М+ - центры. Все это обеспечивает большую стабильность центров излучения в кристалле фторида натрия, легированном церием и ураном. Из фиг. 2 следует, что в предлагаемом кристалле М+ - центры разрушаются медленнее, чем в других лазерных кристаллах (в прототипе).
Формула изобретения
Способ получения лазерной среды для инфракрасных лазеров на основе кристаллов фтористого натрия с центрами окраски, отличающийся тем, что в расплав фтористого натрия во время роста кристалла добавляют примесь церия и урана к количестве 0.03 и 0.01 мол. % соответственно, полученный кристалл облучают большой дозой ионизирующего излучения (не менее 7-107 рентген) и дополнительно облучают светом с длиной волны 0.34 мкм.
[image: image1.png]



Фиг. 1. Оптическое поглощение полосы М+- центров после 20 мин действия F-света на облученные кристаллы: 1 - NaF + 0.01 вес. % U + 0.03 вес. % Се; 2 - NaF + 3 вес. % Li.
[image: image2.png]- 00

0.5

3ty




Фиг. 2. Разрушение М+- центров в кристаллах:
1 - NaF + 0.01 вес. % U+0.03 вес. % Се; 2 -NaF + 3 вес. % Li
при облучении их светом λ = 0.72 мкм.
Составитель описания                 Бакеева С.К.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

