708





	(19) KG
	(11)
	708
	(13)
	С1 (46) 30.10.2004

	
	

	(51)7
	C04B 28/00, 28/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030049.1
(22) 13.05.2003
(46) 30.10.2004, Бюл. №10
(76) Касымова М.Т., (KG)
(56) Патент RU №2053973, кл. C04B 28/18, 28/02, 1996
(54) Сырьевая смесь для изготовления строительного кирпича
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при производстве строительного кирпича, в частности грунтоцементного. Задачей изобретения является снижение расхода цемента, повышение прочности изделий.
Задача решается тем, что сырьевая смесь для изготовления строительного кирпича, включающая глинистые породы и портландцемент, содержит последрожжевую барду и сульфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	глинистые породы
	94.9-87.7

	портландцемент
	5.0-12.0

	последрожжевую барду
	0.04-0.13

	сульфат натрия
	0.06-0.17.


Полученные изделия имеют более высокую механическую прочность при минимальном расходе цемента. 3 табл.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при производстве строительного кирпича, в частности грунтоцементного.
Известна композиция для изготовления строительного материала, включающая суглинок, алюмощелочные отходы и продукт обработки моно- и диалкилфенолов окисью этилена (А.с. SU №1268541, A1, кл. C04B 33/00, 1986).
Недостатком данной композиции является локальное распространение отходов специфических производств, а также отсутствие в составе композиции ряда компонентов, обеспечивающих композиции повышенные физико-механические свойства.
Известна сырьевая смесь для изготовления грунтоцементных изделий, содержащая глинистые породы, портландцемент и песок-заполнитель (Патент RU №2053973, кл. C04B 28/18, 28/02, 1996).
Недостатком данной смеси является невысокая сырцовая прочность изделий при повышенном содержании цемента.
Задачей изобретения является снижение расхода цемента, повышение прочности изделий.
Задача решается тем, что сырьевая смесь для изготовления строительного кирпича, включающая глинистые породы и портландцемент, содержит последрожжевую барду и сульфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	глинистые породы
	94.9-87.7

	портландцемент
	5.0-12.0

	последрожжевую барду
	0.04-0.13

	сульфат натрия
	0.06-0.17.


Наличие в составе сырьевой смеси последрожжевой барды - отхода спиртового производства - обеспечивает высокую степень агрегации, даже при ограниченной влажности (8-12 %) прессования глинистых пород. В таблице 1 представлен состав последрожжевой барды.
Таблица 1
Состав последрожжевой барды
	Наименование компонентов 
	Содержание по массе сухого вещества в %

	Органические вещества

	Глицерин
	12

	Триметил глицерин
	16

	Аминокислоты
	25

	Органические кислоты
	10

	Редуцирующие вещества
	6

	Коллоиды
	13

	Неорганические вещества

	Калий
	13

	Натрий
	2.5

	Кальций
	2.5


Применение сульфата натрия - Волгодонской соли - обеспечивает интенсификацию реакции с окисью кальция и приводит к увеличению количества новообразований гидратов кальция и алюмокальциевых гидратов в уменьшенном поровом пространстве, что обеспечивает прирост прочности. В таблице 2 представлены показатели Волгодонской соли.
Таблица 2

Показатели Волгодонской соли
	Наименование показателя
	Норма

	
	Гранулы А, мас. %
	Гранулы Б, мас. %

	Нерастворимый в воде остаток
	0.5
	0.5

	Хлорид в пересчете на хлористый натрий
	1.9
	3.0

	Сернокислый натрий
	92.6
	88.0

	Карбонат натрия
	-
	3.0

	Вода
	1.0
	1.0

	Потери при прокаливании
	4.0
	4.5


Конкретные составы сырьевой смеси, а также физико-механические показатели образцов даны в таблице 3.
Сырьевую смесь готовят способом полусухого прессования, который предусматривает сухое перемешивание глинистого сырья и портландцемента, с последующим введением водного раствора композиционной добавки, состоящей из последрожжевой барды и сульфата натрия (Волгодонской соли) до требуемой влажности 6-8 %. Далее, увлажненная масса уплотняется прессованием с удельным давлением 28.0 МПа. Полученные образцы имеют достаточно высокие показатели по прочности. При удельном давлении прессования менее 24.0 МПа не обеспечивалось четкое формование граней, а при удельном давлении прессования более 32.0 МПа происходило расслаивание образцов. При формовании изделий, в результате уплотнения сырьевой смеси с удельным давлением 24-30 МПа, происходит агрегация частиц с образованием гидратов кальция. В таблице 3 представлены результаты испытания образцов, изготовленных прессованием с удельным давлением 28.0 МПа.
Для определения физико-механических показателей материала изготавливались образцы размером 5.0 х 5.0 х 5.0 см.
Полученные изделия имеют более высокую механическую прочность при минимальном расходе цемента.
Таблица 3
	Показатели 
	Составы сырьевой смеси

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Содержание компонентов, в мас. %

	Глинистые породы
	94.9
	92.1
	91.9
	89.8
	87.9
	87.7

	Портланцемент
	5.0
	7.8
	7.8
	10.0
	12.0
	12.0

	Последрожжевая барда
	0.043
	0.043
	0.13
	0.086
	0.043
	0.13

	Сульфат натрия
	0.057
	0.057
	0.17
	0.114
	0.057
	0.17

	Характеристики образцов

	Прочность на сжатие, МПа
	20.4
	21.0
	25.6
	22.8
	23.2
	27.0

	Теплопроводность
	0.73
	0.73
	0.75
	0.75
	0.75
	0.76

	Морозостойкость
	10
	10
	11
	15
	15
	15


Формула изобретения
Сырьевая смесь для изготовления строительного кирпича, включающая глинистые породы и портландцемент, отличающаяся тем, что она содержит последрожжевую барду и сульфат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	глинистые породы
	94.9-87.7

	портландцемент
	5.0-12.0

	последрожжевую барду
	0.04-0.13

	сульфат натрия
	0.06-0.17.


Составитель описания                Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

