709





	(19) KG
	(11)
	709
	(13)
	С1 (46) 30.10.2004

	
	

	(51)7
	C04B 28/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030088.1
(22) 14.07.2003
(46) 30.10.2004, Бюл. №10
(71)(73) Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГ УСТА) (KG)
(72) Абдыкалыков А.А., Тентиев Ж.Т., Ассакунова Б.Т., Абдыраймов Ж., Болотов Т.Т. (KG)
(56) А.с. SU №1636385, кл. С04В 28/02, 1991
(54) Вяжущее
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к составам вяжущих и может быть использовано при изготовлении изделий и конструкций из бетонов. Задачей изобретения является повышение прочности вяжущего, снижение трещинообразования изготавливаемых изделий, а также снижение тепловыделения при твердении бетона. Поставленная задача решается тем, что вяжущее, включающее цемент, волластонит дополнительно содержит базальтовое волокно и золу-унос, при следующих соотношениях компонентов, маc. %:
	волластонит
	15-20

	базальтовое волокно
	0.5-1.0

	зола-унос
	7.7-10

	цемент
	остальное.


Предлагаемое вяжущее имеет прочность на 7-9 МПа выше в сравнении с прототипом. Кроме того, по принятой технологии вяжущее создается в виде сухого тонкодисперсного продукта, что позволяет транспортировать, хранить и применять его общепринятым для цементов методами. 2 табл.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к составам вяжущих, и может быть использовано при изготовлении изделий и конструкций из бетонов.
Известно вяжущее, включающее цемент, волластонит и отход асбесто-цементного производства на основе асбестового волокна. Вяжущее готовят путем совместного помола портландцемента М-400, волластонита и отхода асбесто-цементного производства или отдельным помолом добавок и смешением их с цементом. Бетонную смесь готовят путем смешения вяжущего, песка, щебня и воды при соотношении В:П:Щ = 1:0.76:2.4 и вода: вяжущее - 0.36 (А.с. SU №1636385, кл. C04B 28/02, 1991).
Недостатками известного вяжущего являются невысокая прочность, склонность к трещинообразованию изготавливаемых строительных изделий, а также сравнительно высокое тепловыделение при твердении бетона.
Задачей изобретения является повышение прочности вяжущего, снижение трещинообразования изготавливаемых изделий, а также снижение тепловыделения при твердении бетона.
Поставленная задача решается тем, что вяжущее, включающее цемент, волластонит дополнительно содержит базальтовое волокно и золу-унос, при следующих соотношениях компонентов, маc. %:
	волластонит
	15-20

	базальтовое волокно
	0.5-1.0

	зола-унос
	7.7-10

	цемент
	остальное.


В качестве компонентов для получения вяжущего используют цемент, природный волластонит, золу-унос, базальтовое волокно длиной 6-7 мм, состав которых приведен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав исходных компонентов
	Сырьевые компоненты
	Содержание оксидов, мас. %

	
	SiO2
	Аl2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	SO3
	R2O
	п. п. п.

	Цемент 
	24.98
	4.71
	3.65
	54.47
	2.2
	2.24
	-
	1.87

	Волластонит 
	54.20
	5.08
	0.53
	39.95
	0.25
	-
	1.06
	0.96

	Зола-унос 
	51.57
	21.87
	3.70
	3.09
	1.24
	1.47
	0.52
	16.54


При изготовлении вяжущего волластонитовую породу дробят и измельчают до тонкости 1300 ± 100 см2/г. Затем волластонит, цемент, золу-унос и базальтовое волокно смешивают в смесителе до получения однородной массы.
Бетонную смесь готовят путем смешивания вяжущего, песка, щебня и воды при соотношении  1:2:3 = В:П:Щ и вода: вяжущее - 0.35.
Физико-механические показатели бетонных образцов, приготовленных на известном и предлагаемом вяжущем приведены в таблице 2.
Таблица 2
	Состав
	Содержание компонентов, мас. %
	Прочность бетона на сжатие через 28 сут, МПа 
	Температура бетона твердеющего в адиабатических условиях, °С, через время, сут

	
	цемент
	базальтовое волокно
	асбестовое волокно
	волластонит
	зола-унос
	
	1
	3
	7
	28

	1 
	76.8
	0.5
	-
	15.0
	7.7
	48.5
	17.3
	33.6
	42.4
	45.6

	2 
	71.1
	0.9
	-
	18.5
	9.5
	51.4
	16.7
	32.4
	40.3
	43.7

	3 
	74.5
	0.7
	-
	16.5
	8.3
	53.1
	17.1
	32.5
	41.4
	45.3

	4 
	69.0
	1.0
	-
	20.0
	10.0
	49.7
	16.2-
	31.6
	39.9
	43.1

	5 
	73.2
	0.8
	-
	17.0
	9.0
	46.3
	16.8
	32.2
	40.7
	44.6

	прототип 
	73.2-91.75
	-
	0.95-1.3
	7.3-25.7
	-
	39.0-43.7
	18.2-19.7
	33.7-35.1
	41.9-44.5
	46.7-49.7


Результаты испытаний подтверждают, что поставленная в изобретении задача достигается только при сочетании указанных компонентов в предлагаемых концентрационных пределах.
Предлагаемое вяжущее имеет прочность на 7-9 МПа выше в сравнении с прототипом. Кроме того, по принятой технологии вяжущее создается в виде сухого тонкодисперсного продукта, что позволяет транспортировать, хранить и применять его общепринятым для цементов методами.
Формула изобретения
Вяжущее, включающее цемент, волластонит, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит базальтовое волокно и золу-унос, при следующих соотношениях компонентов, маc. %:
	волластонит
	15-20

	базальтовое волокно
	0.5-1.0

	зола-унос
	7.7-10

	цемент
	остальное.


Составитель описания                Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

