711





	(19) KG
	(11)
	711
	(13)
	С1 (46) 30.10.2004

	
	

	(51)7
	C04B 33/02, 33/13


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030090.1
(22) 14.07.2003
(46) 30.10.2004, Бюл. №10
(71)(73) Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГ УСТА) (KG)
(72) Абдыкалыков А.А., Тентиев Ж.Т., Ассакунова Б.Т., Абдыраймов Ж., Болотов Т.Т. (KG)
(56) А.с. SU №1260359, кл. C04B 33/00, 1986
(54) Керамическая масса для изготовления кирпича
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства обыкновенного лицевого кирпича и керамических камней способом полусухого прессования. Задачей изобретения является упрощение состава керамической массы для получения условно-эффективного кирпича без снижения качественных показателей изделий. Поставленная задача решается тем, что керамическая масса для изготовления кирпича, включающая глинистый компонент и волластонит дополнительно содержит флюорит, а в качестве глинистого компонента - суглинок, при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	суглинок
	88-75

	волластонит
	10-20

	флюорит
	2-5.


Предлагаемая керамическая масса содержит широко распространенные на территории Кыргызской Республики сырьевые компоненты: волластонит и флюорит - отход сурьмяного производства, что снижает себестоимость готовых изделий из предлагаемой массы и выгодно отличает от известной керамической массы. 3 табл.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства обыкновенного лицевого кирпича и керамических камней способом полусухого прессования.
Известна керамическая масса для изготовления облицовочных плиток, включающая глину тугоплавкую, волластонит, стеклобой, бентонит, бой плиток и феррит-кальциевый шлак, при следующем соотношении компонентов, маc. %: глина тугоплавкая - 20-45, волластонит - 20-30, стеклобой оконный или бутылочный - 15-20, бентонит - 8-10, бой плиток - 5-8, феррит-кальциевый шлак - 7-12 (А.с. SU №1260359, кл. C04B 33/00, 1986).
Недостатком указанной керамической массы является сложность ее состава и использование дорогостоящих компонентов, что определяет высокую стоимость кирпича.
Задачей изобретения является упрощение состава керамической массы для получения условно-эффективного кирпича без снижения качественных показателей изделий.
Поставленная задача решается тем, что керамическая масса для изготовления кирпича, включающая глинистый компонент и волластонит дополнительно содержит флюорит, а в качестве глинистого компонента - суглинок, при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	суглинок
	88-75

	волластонит
	10-20

	флюорит
	2-5.


Введение в состав массы флюорита - отхода сурьмяного производства - уменьшает объемную массу и снижает себестоимость изделий, а также улучшает физико-механические показатели кирпича.
Керамические изделия изготавливают по следующей технологии. Суглинок, волластонит и флюорит подвергают кратковременной сушке и помолу до полного прохождения через сито 1.25 мм. Отвешенные в заданном количестве суглинок, волластонит и флюорит перемешивают и увлажняют водой до влажности 10-12 %. Из приготовленной массы при удельном давлении 20-21 МПа способом полусухого прессования формуют кирпичи размером 250 х 120 х 65 мм.
Сушка изделий при температуре 105-110°C, обжиг изделий в печи производят при температуре 950-1000°C.
Химические составы суглинка, волластонита и флюорита приведены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав исходных компонентов
	Сырьевые
компоненты
	Содержание, мас. %

	
	SiO2
	Аl2O3
	Fe2O3
	СаO
	MgO
	SO3
	R2O
	п. п. п

	Суглинок
	56.15
	12.39
	3.69
	10.43
	0.34
	0.31
	-
	13.42

	Волластонит
	54.20
	5.08
	0.53
	39.95
	0.25
	-
	1.06
	0.96

	Флюорит
	52.27
	3.0
	4.58
	31.1
	5.47
	1.9
	-
	1.68


В таблице 2 приведены примеры конкретных составов керамической массы для изготовления кирпича, а в таблице 3 - физико-механические показатели готовых изделий.
Таблица 2
Составы керамических масс для изготовления кирпича
	Компоненты 
	Содержание в составе, маc. %

	
	1
	2
	3
	4

	Суглинок 
	88
	75
	78
	85

	Волластонит 
	10
	20
	20
	10

	Флюоритовая порода 
	2
	5
	2
	5


Таблица 3
Физико-механические показатели кирпича
	Составы
	Показатели

	
	Водопоглощение, %
	Предел прочности при сжатии, МПа 
	Средняя прочность, кг/м3
	МРЗ, циклы

	1
	16.3
	31.3
	1500
	50

	2
	16.0
	38.7
	1520
	50

	3
	16.4
	32.1
	1510
	50

	4
	16.1
	34.4
	1515
	50


Предлагаемая керамическая масса содержит широко распространенные на территории Кыргызской Республики сырьевые компоненты: волластонит и флюорит – отход сурьмяного производства, что снижает себестоимость готовых изделий из предлагаемой массы и выгодно отличает от известной керамической массы.
Формула изобретения
Керамическая масса для изготовления кирпича, включающая глинистый компонент и волластонит, отличающаяся тем, что дополнительно содержит флюорит, а в качестве глинистого компонента - суглинок, при следующем соотношении компонентов, маc. %:
	суглинок
	88-75

	волластонит
	10-20

	флюорит
	2-5.


Составитель описания               Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1











PAGE  
1

_892022383.unknown

